Приложение Д

(справочное)

Соотношения между коэффициентом запаса прочности и максимальным

рабочим давлением в соответствии с СТБ ГОСТ Р 50838

| Таблица Д.1 - Соотношения между коэффициентом запаса прочности и максимальным рабочим давлением в полиэтиленовых трубах |
| --- |
| Коэффициент запаса прочности, с | Максимальное рабочее давление, МОР ,105 Па при использовании труб из |
|  | ПЭ 63(MRS 6,3) | ПЭ 80 (MRS 8,0) | ПЭ 100 (MRS 10,0) |
|  | SDR 17,6 | SDR 11 | SDR 17,6 | SDR 11 | SDR 17,6 | SDR 11 |
| 2,001 | - | 6,3 | - | - | - | - |
| 2,50 | 3,0 | 5,0 | 3,9 | 6,4 | 4,8 | 8,0 |
| 2,80 | 2,7 | 4,5 | 3,4 | 5,7 | 4,3 | 7,1 |
| 3,15 | 2,4 | 4,0 | 3,1 | 5,1 | 3,8 | 6,3 |
| 3,95 | 1,9 | 3,2 | 2,5 | 4,1 | 3,0 | 5,0 |
| 1 только для межпоселковых газопроводов |

МОР – максимальное рабочее давление газа в газопроводе, допустимое при постоянной эксплуатации, МПа, рассчитывают по формуле:

,

где MRS – минимальная длительная прочность полиэтилена, МПа; с – коэффициент запаса прочности; SDR – стандартное размерное отношение.