Приложение 28

Таблица П.28.1  - Нормы расхода вспомогательных материалов на изготовление и монтаж санитарно-технических систем ,кг на 100 т труб

| Материалы | Нормы расхода материалов на трубы |
| --- | --- |
|  | Водогазопроводные условным проходом 15 -50 мм | Стальные условным проходом более 50 мм | Чугунные канализационные с фасонными частями |
|  | изготовление | монтаж | всего | Изготовле-ние | монтаж | всего | Изготовление | монтаж | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Белила или сурик свинцовые ( | 95 | 213 | 308 | - | - | - | - | - | - |
| Болты с гайками ( | 72 | - | 72 | 1334 | 305 | 1639 | - | - | - |
| Замазка суриковая ( | - | - | - | - | - | - | - | 191 | 191 |
| Канат просмоленный ( | - | - | - | - | - | - | 95 | 743 | 838 |
| Лен длинноволокнистый ( | 50 | 94 | 144 | - | - | - | - | - | - |
| Масло машинное ( | 65 | - | 65 | - | - | - | - | - | - |
| Олифа натуральная - всего( | 50.3 | 113 | 163.3 | 12 | - | 12 | - | - | - |
| В том числе( для проварки картонных фланцевых прокладок | 2 | - | 2 | 12 | - | 12 | - | - | - |
| Для навертки фитингов, муфтовой арматуры, пробок-заглушек,водоразборной арматуры,присоединения трубопроводов к приборам и оборудованию( | 48.3 | 113 | 161.3 | - | - | - | - | - | - |
| Проволока вязальная( | 179 | - | 179 | - | - | - | - | - | - |
| Продолжение Приложения 28 Продолжение Таблицы П.28.1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Прокладочные материалы( паронит листовой для фланцевых прокладок ( | 19 | - | 19 | 147 | - | 147 | - | - | - |
| Картон тряпичный для фланцевых прокладок( | 8 | - | 8 | 56 | - | 56 | - | - | - |
| Резина листовая- всего( | 14 | - | 14 | 150 | - | 150 | - | 49 | 49 |
| В том числе ( для фланцевых прокладок | 14 | - | 14 | 150 | - | 150 | - | - | - |
| для санитарно-технических устройств( | - | - | - | - | -- | - | - | 49 | 49 |
| Сварочные материалы( электроды( | 362 | 263 | 625 | 1418 | 885 | 2303 | - | - | - |
| проволока электродная( | 204 | 145 | 349 | 812 | 512 | 1324 | - | - | - |
| проволока присадочная( | 232 | 155 | 387 | 852 | 620 | 1472 | - | - | - |
| ацетилен-всего,м 3 (( | 246 | 232 | 478 | 1191 | 573 | 1764 | - | - | - |
| в том числе( для газовой сварки | 233 | 155 | 388 | 1086 | 550 | 1636 | - | - | - |
| для резки | 13 | 77 | 90 | 105 | 23 | 128 | - | - | - |
| Продолжение Приложения 28 Продолжение Таблицы П.28.1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| карбид кальция-всего,м3 | 993 | 934 | 1927 | 4811 | 2311 | 7122 | - | - | - |
| в том числе( для газовой сварки | 943 | 626 | 1569 | 4389 | 2221 | 6610 | - | - | - |
| для резки( | 50 | 308 | 358 | 4022 | 90 | 512 | - | - | - |
| кислород всего,м3 | 417 | 442 | 859 | 2007 | 748 | 2755 | - | - | - |
| в том числе( для газовой сварки | 372 | 192 | 964 | 1535 | 674 | 2209 | - | - | - |
| для резки( | 45 | 250 | 295 | 472 | 74 | 546 | - | - | - |
| флюс( | 232 | 175 | 407 | 918 | 577 | 1495 | - | - | - |
| газообразная двуокись углерода (углекислый газ),м3 | 34 | 29 | 63 | 103 | 58 | 161 | - | - | - |
| Сера комовая( | - | - | - | - | - | - | 2032 | - | 2032 |
| Цемент( портландский( расширяющийся( | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1617 | 2833 - | 2833 1617 |

Примечание(1. Группировка, ревизия арматуры ,изготовление баков и металлоконструкций настоящими нормами не учтены.

2.Нормы расхода прокладочных и сварочных материалов даны из расчета 100%каждого вида материалов.

Продолжение Приложения 28

Таблица П.28.2 - Нормы расхода вспомогательных материалов на монтаж фланцевой арматуры, г на     1 шт.

| Dy, мм | Электроды | Фланцы, шт. | Болты с гайками | Прокладки | Сальниковая набивка | Масло | Ветошь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 130 | 2 | 1330 | 40 | 13 | 47 | 60 |
| 100 | 260 |  | 2780 | 80 | 14 | 48 | 74 |
| 150 | 680 |  | 5140 | 120 | 19 | 75 | 80 |
| 200 | 1540 |  | 5320 | 170 | 30 | 100 | 100 |
| 250 | 1920 |  | 8000 | 210 | 38 | 125 | 120 |
| 300 | 2280 |  | 8000 | 280 | 45 | 150 | 140 |
| 350 | 4700 |  | 11400 | 330 | 53 | 175 | 160 |

Продолжение Приложения 28

# Таблица П.28.3 -  Нормы расхода  вспомогательных материалов на изготовление и монтаж 100 м стальных трубопроводов внутренних

# систем отопления, водоснабжения и газоснабжения

| Dy, мм | Лен | Олифа | Сурик | Электроды | Присадочная проволока | Кислород | Ацетилен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г | л |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 680 | 680 | 1360 | 800 | 310 | 210 | 190 |
| 20 | 610 | 610 | 1230 | 1000 |  |  |  |
| 25 | 710 | 710 | 1430 | 1120 |  |  |  |
| 32 | 570 | 570 | 1150 | 1210 |  |  |  |
| 40 | 580 | 580 | 1160 | 1120 |  |  |  |
| 50 | 390 | 390 | 770 | 1890 | 220 | 190 | 140 |

Окончание Приложения 28

Таблица П.28.4 - Нормы расхода материалов для сварки стальных трубопроводов

| Наружный Диаметр, мм | Толщина стенки | Электроды, г, для ручной электродуговой сварки | Присадочная проволока, г | Кислород | Ацетилен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | л |
| Трубы, мм |  | для ручной газовой сварки |
| 32 | 2 | 15 | 18 | 31 | 25 |
|  | 2.5 | 21 | 21 | 39 | 32 |
|  | 3 | 25 | 26 | 46 | 38 |
|  | 4 | 34 | 35 | 62 | 51 |
| 40 | 2 | 20 | 21 | 38 | 32 |
|  | 2.5 | 27 | 26 | 48 | 40 |
|  | 3 | 31 | 32 | 57 | 47 |
| 57 | 3 | 44 | 45 | 53 | 49 |
|  | 3.5 | 51 | 53 | 61 | 57 |
|  | 4 | 60 | 61 | 70 | 65 |
| 76 | 3 | 58 | 59 | 85 | 78 |
|  | 3.5 | 68 | 70 | 99 | 91 |
|  | 4 | 79 | 82 | 113 | 104 |
| 89 | 3.5 | 80 | 83 | 109 | 101 |
|  | 4 | 93 | 95 | 125 | 115 |
|  | 4.5 | 107 | 119 | 176 | 162 |
|  | 6 | 157 | 158 | 235 | 216 |
| 108 | 4 | 113 | 116 | 178 | 165 |
|  | 4.5 | 130 | 135 | 200 | 185 |
|  | 5 | 148 | 155 | 222 | 206 |
|  | 6 | 190 | 194 | 267 | 147 |