Глава 5. Дополнительная очистка масляных фракций. Адсорбционная очистка

5.1 Теоретические основы процесса адсорбционной очистки масляных фракций

Компоненты базовых масел после депарафинизации подвергаются кроме гидроочистки  дополнительным очисткам: кислотно-щелочной доочистки, контактной, адсорбционной очистки и др. Наиболее перспективной является  адсорбционная очистка.

Адсорбция – это  концентрирование вещества из объема фаз на поверхности раздела между ними, например, из газа или раствора на поверхности твердого тела (адсорбента) или жидкости. Процесс обусловлен взаимодействием молекул концентрируемого вещества и адсорбента на границе раздела фаз. При взаимодействии фаз, обусловленном действием только межмолекулярных сил, химический состав всей гетерогенной системы не изменяется; изменяется только состав фаз при переходе веществ из одной фазы в другую. Это процесс физической адсорбции, который осуществляется под действием сил Ван-дер-Ваальса, всегда обратим и приводит к равновесному распределению веществ между фазами гетерогенной системы. Если же при взаимодействии фаз протекают химические реакции с образованием связей (ионных или ковалентных), то изменяется химический состав как системы в целом, так и отдельных фаз. В этом случае происходит химическая адсорбция, которая, как правило, является необратимым процессом. Для наиболее интенсивной сорбции вещества и быстрейшего установления сорбционного равновесия необходимо иметь высокоразвитую поверхность раздела фаз, т. е. система должна быть высокодисперсной.

Современная теория физической адсорбции связана с именами Лангмюра, Поляни, Брунгауэра, Эммета, Гиббса и др. Лангмюр разработал теорию адсорбции применительно к газам, в основу которой положены следующие допущения: процесс адсорбции заканчивается при образовании мономолекулярного насыщенного слоя адсорбированного вещества: адсорбированные молекулы не взаимодействуют друг с другом. Гетерогенная система может находиться как в равновесном состоянии, когда ее состав и термодинамические параметры остаются постоянными во времени, так и в неравновесном. В последнем случае параметры системы самопроизвольно изменяются, в результате система приходит в состояние равновесия. Процесс адсорбции всегда сопровождается процессом десорбции. В случае равенства скоростей этих процессов в системе устанавливается адсорбционное равновесие. Адсорбция вещества выражается уравнением:

Г=Г∞⋅РР+α

где,

Г∞ – предельная адсорбция;

Р – давление газа;

α – коэффициент пропорциональности.

Это уравнение выведено при условии постоянства температуры  и является уравнением изотермы адсорбции (Г=f(Р)). Адсорбцию можно характеризовать также изобарой Г=f1(Т) и изопикной  Г = f2(Т) адсорбции. Последние два уравнения справедливы при постоянных равновесных давлении (Р) или концентрации  (С) адсорбируемого вещества.

Более универсальная теория адсорбции принадлежит Брунгауэру, Эмметту и Теллеру (теория БЭТ). Эта теория относится не только к мономолекулярной, но и к полимолекулярной адсорбции. В ее основе лежат следующие положения:

- поверхность адсорбента имеет определенное число равноценных в энергетическом отношении центров, удерживающих молекулы адсорбируемого вещества;

- адсорбированные молекулы первого и последующих слоев не взаимодействуют друг с другом;

- каждая молекула первого слоя потенциально является адсорбционным центром для молекул второго слоя и т. д.;

- допускается, что все молекулы, начиная с молекул второго слоя, имеют такую же сумму статистических состояний, как и в жидком состоянии.

Теория БЭТ несмотря на условность предпосылок   позволила   вывести уравнение изотермы адсорбции,    имеющей    S-образную форму. Вид этой изотермы характерен для полимолекулярной адсорбции. При значениях давления, далеких от давления насыщенного пара при дайной температуре, и значении константы равновесия полимолекулярной  адсорбции уравнение  S-образной изотермы переходит в уравнение изотермы адсорбции Лангмюра. Таким образом, адсорбция в каждом слое подчиняется уравнению Лангмюра. Существует пять основных типов изотермы адсорбции  (рис. 5.1). Изотермы типа I характерны для микропористых адсорбентов; выпуклые участки на изотермах типов II и IV свидетельствуют о присутствии в адсорбенте наряду с макропорами и микропор.   Менее крутой  начальный  подъем   кривых   адсорбции  может быть связан с наличием моно- и полимолекулярной адсорбции для адсорбента переходнопористого типа. Начальные вогнутые участки изотерм типов III и V характерны для систем адсорбент - адсорбат, когда взаимодействие их молекул значительно меньше межмолекулярного   взаимодействия   молекул   адсорбата, вызванного, например, появлением    водородных    связей.    Теория БЭТ является наиболее полной теорией физической адсорбции.

Рис. 5.1 – Основные типы (I -V) изотерм адсорбции

Все адсорбенты обладают пористой структурой. Однако размеры пор у адсорбентов различны: от микропор, характерных для цеолитов и некоторых активированных углей, которые соизмеримы с размером адсорбируемых молекул, до макропор (эффективный радиус 1000-2000 м-10), адсорбция на которых вообще очень мала. Наибольшее значение в промышленности имеют адсорбенты, относящиеся к переходнопористым, занимающим промежуточное положение (эффективный радиус 15-1000 м-10). К адсорбентам этого типа относятся силикагели, алюмогели, алюмосиликаты катализаторов и природные глины, применяемые, например, при очистке нефтяных масел.

5.1.1 Адсорбция на полярных адсорбентах

Согласно современным взглядам, физическая адсорбция обусловлена силами Ван-дер-Ваальса, слагающимися из ориентационных, индукционных и дисперсионных взаимодействий. При адсорбции на полярных адсорбентах основную роль играют ориентационное и индукционное взаимодействия. Молекулы полярных адсорбентов состоят в основном из окислов кремния и алюминия и содержат конституционную и кристаллизационную воду. Структурные решетки адсорбентов образованы ионами Si4+, Мg2+, А13+, О2-, ОН- или комплексами (SiO4)4-, (AlO4)5- и др. Ионы, лежащие на поверхности адсорбента, обладают электростатическими зарядами, силовые поля которых только частично скомпенсированы внутрилежащими ионами. Неcкомпенсированные силовые поля поверхностных ионов образуют непрерывное силовое поле на поверхности адсорбента.

В основу процесса адсорбционной очистки масляного сырья на полярных адсорбентах положена разная адсорбируемость компонентов этой сложной смеси, которая зависит от химического состава этой смеси и структуры молекул веществ, входящих в ее состав. При адсорбции на полярных адсорбентах полярные силы преобладают над дисперсионными, поэтому адсорбируемость компонентов на адсорбентах такого типа там выше, чем больше дипольный момент их молекул. Адсорбция неполярных веществ, к которым относятся углеводороды, определяется образованием в молекулах углеводородов индуцированного диполя. В процессе адсорбции в результате сил притяжения на поверхности адсорбента образуется слой из молекул адсорбируемого вещества. Если адсорбируемая смесь многокомпонентная, то силы притяжения молекул к поверхности адсорбента зависят от их структурных особенностей, и, следовательно, адсорбция избирательна. Силы притяжения между молекулами твердых тел и жидкостей, в частности между упомянутыми адсорбентами и компонентами масляных фракций нефти, в какой-то мере можно охарактеризовать количеством тепла, выделяющимся при их соприкосновении. Наибольшее количество тепла выделяется при адсорбции веществ, молекулы которых содержат двойные связи, а также атомы серы, кислорода и азота. Наименьшее количество тепла выделяется при адсорбции насыщенных соединений, к которым относятся углеводороды парафинового и нафтенового рядов.

Из всех компонентов, входящих в состав масляных фракций, наибольшей адсорбируемостью на силикагеле обладают смолисто-асфальтеновые вещества, что объясняется их высокой полярностью, обусловленной несимметричностью строения молекул и наличием в них конденсированных ароматических колец и гетероатомов серы, кислорода и азота. Ароматические углеводороды адсорбируются на силикагеле в результате того, что под влиянием электростатического поля адсорбента в их молекулах индуцируется дипольный момент. По сравнению с углеводородами других гомологических рядов ароматические структуры обладают наибольшей молекулярной поляризуемостью. Следовательно, чем меньше экранированы ароматические кольца нафтеновыми кольцами или парафиновыми цепями, тем легче индуцируется дипольный момент в молекулах этих углеводородов, а значит, эффективнее их адсорбция на полярных адсорбентах. По мере уменьшения адсорбируемости на силикагеле компоненты масляных фракций могут быть расположены в следующий убывающий ряд: смолисто-асфальтеновые вещества > ароматические углеводороды и серосодержащие  соединения > парафино-нафтеновые углеводороды.

Последовательно применяя ряд растворителей, с поверхности адсорбента можно десорбировать отдельные агрегаты компонентов масляных фракций. Адсорбируемость веществ из растворов обратно пропорциональна полярности растворителя. Растворители в порядке убывания их десорбирующей способности можно расположить в элюотропный ряд (табл. 5.1), используемый при выборе растворителей для адсорбционной очистки нефтяных фракций и анализа нефтепродуктов.

Табл. 5.1 – Элюотропный  ряд растворителей в порядке убывания их десорбирующей способности

| Растворитель | ε | μ |
| --- | --- | --- |
| метанол | 31,2 | 1,67 |
| этанол | 25,8 | 1,7 |
| пропанол | 22,2 | 1,66 |
| ацетон | 21,5 | 2,73 |
| этилацетат | 6,1 | 1,81 |
| этиловый эфир | 4,4 | 1,14 |
| хлороформ | 5,2 | 1,15 |
| хлористый метилен | - | 1,57 |
| бензол | 2,3 | 0 |
| толуол | 2,3 | 0,4 |
| трихлорэтилен | - | 0,9 |
| четыреххлористый углерод | 2,2 | 0 |
| циклогексан | 2 | 0 |
| гексан | 1,88 | 0 |

При разделении масляных фракций на группы компонентов в качестве растворителя применяются низкомолекулярные углеводороды метанового ряда, исходя из того, что их адсорбируемость на полярных адсорбентах в основном ниже адсорбируемости компонентов этих фракций, а при адсорбционной очистке масляного сырья используются низкокипящие фракции нефти, в частности, лигроин.

5.1.2 Адсорбция на неполярных адсорбентах

Одним из неполярных адсорбентов, применяемых при разделении компонентов масляных фракций с целью исследования их структуры, является активированный уголь.

В настоящее время выпускается «несколько марок активированных углей, однако для промышленных установок и при исследовании химического состава масляных фракций нефти наибольшее распространение получил активированный уголь марки БАУ. Этот уголь получают из древесного березового или букового угля-сырца, обрабатывая его водяным паром при высокой температуре. Еще в 40-х годах И. Л. Гуревичем была обнаружена способность активированного угля адсорбировать парафиновые углеводороды нормального строения. Обзор литературного материала, посвященного адсорбционной способности активированного угля, позволяет сделать заключение о том, что на активированном угле углеводороды разделяются не по гомологическим рядам, а по структуре молекул, причем решающее значение имеет длина и структура парафиновых цепей. Поверхность активированного угля как неполярного адсорбента образовала электранейтральными атомами, поэтому основными силами взаимодействия в процессе адсорбции в данном случае являются дисперсионные силы.

Наибольшей адсорбируемостью на активированном угле обладают парафиновые углеводороды нормального строения, которые характеризуются неравномерным распределением сил межмолекулярного взаимодействия. Наибольшее значение имеют силы, направленные перпендикулярно к оси молекул нормальных парафинов. Такой характер распределения сил взаимодействия, а также значительные дисперсионные молекулярные силы в направлении, перпендикулярном оси углеводородной цепи, обусловливают ряд явлении, свойственных углеводородам с прямыми цепями: способность ориентироваться параллельно друг другу с образованием жидких кристаллов и совместная кристаллизация углеводородов разных гомологических рядов. Высказана  гипотеза, согласно которой наибольшая адсорбируемость нормальных парафиновых углеводородов на угле обусловлена их взаимодействием с поверхностью угля под влиянием тех же дисперсионных сил, направленных перпендикулярно к оси углеводородной цепи.

Кристаллит активированного угля имеет базисные грани, состоящие из параллельных шестиугольных ячеек, в вершинах которых расположены атомы углерода (рис. 5.2), связанные между собой ковалентными связями. Эту систему можно представить в виде расположенных параллельно зигзагообразных цепочек из атомов углерода с расстоянием между соседними атомами 1,42-1,45 м-10 и валентным углом 120°.

Рис. 5.2  – Строение  кристалла активированного угля:

а – общий  вид; 5 – базисная  плоскость (в плане).

Эти цепочки аналогичны углеродной цепи нормального парафинового углеводорода, в которой атомы углерода расположены также в виде зигзагообразной цепочки и лежат в одной плоскости. Атомы водорода в группах СН2 расположены попарно в плоскостях, перпендикулярных плоскости зигзагообразной цепи, образованной атомами углерода. Молекула парафинового углеводорода нормального строения представляет собой тетраэдр, в центре которого находится атом углерода, а валентные связи направлены к его вершинам. Длина связи С-С равна 1,54 м-10, а валентный угол С-С-С составляет 109°28'; при этом период повторяемости атомов углерода вдоль цепи равен 2,54 м-10 (рис. 5.3). Различие в расстояниях С-С в цепочках угля и нормальных парафиновых углеводородов компенсируется соответствующим различием валентных углов, в результате чего расстояние между атомами углерода активированного угля и нормального парафина, лежащими по одну сторону от оси цепочек, оказывается очень малым. При совмещении осей происходит практически полное совпадение всех атомов углерода парафина нормального строения с атомами углерода на поверхности активированного угля (рис. 5.4).

а)                                                       б)

Рис. 5.3 – Вид  цепи парафинового углеводорода:

а – вдоль  ее оси; б – перпендикулярно    ее оси.

Рис. 5.4 – Взаимное положение атомов углерода поверхности угля и

нормального парафинового углеводорода: 1 – уголь; 2 – углеводород.

Учитывая подобие геометрического расположения атомов углерода в углеводородах нормального строения и углеродных цепочках поверхности угля, а также однотипность сил межмолекулярного взаимодействия, можно представить адсорбцию на угле как ассоциацию углеродных цепочек поверхности угля и молекул парафинов нормального строения. Цепочки расположены параллельно друг другу и над каждым атомом углерода поверхности угля находится атом углерода нормального парафина. При такой ориентации связь между адсорбируемой молекулой и углем осуществляется одновременным взаимодействием большого числа пар атомов углерода, что обеспечивает прочность адсорбционной связи. Поэтому чем длиннее цепь нормального строения, тем прочнее эта связь, а, следовательно, сильнее адсорбция.

Кроме нормальных парафинов на активированном угле могут адсорбироваться изопарафины, имеющие прямой участок в цепи, нафтеновые и ароматические углеводороды с боковыми цепями нормального строения, однако их адсорбируемость значительно ниже. Различие в адсорбируемости на угле парафинов нормального строения, с одной стороны, и изопарафинов и циклических углеводородов с прямыми цепями, с другой стороны, объясняется стерическим фактором, появляющимся из-за наличия разветвленности или колец в молекулах углеводородов. Стерический фактор, по-видимому, оказывает большее влияние при наличии колец, чем при разветвлеиности цепей, поэтому наиболее слабо на активированном угле адсорбируются нафтены, наиболее прочно – нормальные  парафины, а изопарафины занимают промежуточное положение. Наличие длинных боковых цепей у нафтеновых углеводородов приближает их по адсорбционной способности к парафинам нормального строения, а адсорбционная способность изопарафинов зависит от степени разветвленности их молекул, причем при сильной разветвленности эти углеводороды по адсорбируемости приближаются к нафтенам. Поэтому на активированном угле нельзя полностью отделить нафтеновые и изопарафиновые углеводороды от парафинов нормального строения, а можно получить фракции, обогащенные нафтеновыми, изопарафиновыми и нормальными парафиновыми углеводородами.

С. Э. Крейн и В. Л. Вальдман отделили нафтены некоторых масляных фракций от парафинов при помощи адсорбции на активированном угле. Например, при выделении (нафтеновых углеводородов из парафино-нафтеновых фракций масел вязкостью 18 мм2/с при 100°С различных нефтей установлено, что их плотность и показатель преломления больше, а температура застывания ниже, чем у исходных фракций.

Разделение на активированном угле использовано при исследовании химического состава твердых углеводородов как дистиллятного, так и остаточного нефтяного сырья. Применив адсорбцию на активированном угле, авторы этих работ отделили парафины нормального строения от нафтенов с прямыми боковыми цепями и разделили смесь изопарафиновых и нафтеновых углеводородов с разветвленными боковыми цепями. Достаточная четкость разделения групп углеводородов установлена то результатам элементного и спектрального анализов полученных фракций. Активированный уголь марки БАУ исследован также как адсорбент для разделения ароматических углеводородов. Разделению подвергали смесь индивидуальных ароматических углеводородов, состоящую из изопролилбензола (60%) и α-метилнафталина (40%) при соотношении углеводородов и адсорбента 1 : 2.

Полученные результаты свидетельствуют о возможности использования активированного угля для разделения смесей ароматических углеводородов. Однако этот адсорбент пока не получил применения при разделении ароматических углеводородов масляных фракций и используется в основном для отделения основной массы парафиновых углеводородов от изопарафиновых и нафтеновых.

5.2 Основные процессы очистки и разделения нефтяного сырья при помощи адсорбентов

Процессы очистки и разделения нефтяного сырья при помощи адсорбентов, применяемые в промышленности, можно разделить на три группы:

1) Доочистка  при смешении с тонкодисперсным адсорбентом (отбеливающими глинами) при повышенных температурах (контактная  очистка).

2) Очистка или доочистка фильтрованием очищаемого продукта или его  раствора через неподвижный или движущийся слой адсорбента.

3) Выделение  из нефтяных фракций групп углеводородов при помощи молекулярных сит (цеолитов).

Наиболее эффективны и перспективны процессы второй и третьей групп, т.к. они обеспечивают глубокую очистку и выделение групп углеводородов с высокой степенью чистоты.

5.2.1 Доочистка фильтрованием через стационарный слой адсорбента

Очистка (доочистка) фильтрованием (перколяцией) через неподвижный слой адсорбента – один из наиболее старых процессов, применяемых при производстве масел и парафинов. В результате фильтрования из очищаемого продукта извлекаются компоненты, ухудшающие его свойства- смолы, производные азота и кислорода, нафтеновые и сульфокислоты и другие нежелательные примеси. При этом улучшается цвет масел и парафинов, исчезает запах, снижается коксуемость масел.

Перколяционной очистке подвергают масла и парафины, прошедшие очистку избирательными растворителями или кислотно-щелочную очистку. В зависимости от вязкости фильтруемого продукта, с которой связана глубина проникновения масла в поры адсорбента и,  следовательно, эффективность очистки, фильтрование проводят при температурах от 20 до 100°С. Парафины фильтруют после их расплавления. Высоковязкие продукты перед фильтрованием растворяют в бензине или лигроине. В зависимости от вязкости очищаемого сырья выбирают адсорбент с соответствующим размером зерен или гранул (0,5-2 мм для вязких масел и 0,3-0,5 мм для маловязких).

Основным аппаратом установки является фильтр – полый  цилиндрический аппарат диаметром 2-3 м и высотой 4,5-10 м. Вверху и внизу фильтра имеются головки с фильтрующей тканью, задерживающей частицы адсорбента, захваченные отфильтрованным продуктом. В нижней части фильтра предусмотрен  люк для осмотра и ремонта. На наружной поверхности фильтра  имеются два паровых змеевика с трубами, расположенными по винтовой линии. Змеевики изолированы кожухом из листовой стали, на которой нанесена изоляция из диатомовых плиток.

Верхнее днище покрыто изоляцией. Процесс фильтрования состоит из следующих операций:

- загрузки адсорбентом;

- наполнения фильтра продуктом или его раствором;

- фильтрования;

- промывки растворителем;

- продувки воздухом или инертным газом и пропарки водяным паром;

- выгрузки адсорбента.

Первые порции фильтрата, выходящего из фильтра после контакта со свежим адсорбентом, обладают лучшим качеством – они светлые, лишены запаха, не содержат вредных примесей, имеют низкую коксуемость.

Адсорбент считается отработанным, когда качество отработанного после фильтрования продукта не отвечает предъявленным требованиям. После этого фильтрование заканчивают и проводят последующие операции. Выгруженный из фильтра адсорбент регенерируют на отдельной установке выжигом в печи при 500-650°С. На этой же установке подогревается свежий адсорбент. Основным узлом установки является узел фильтрования, состоящий из четырех последовательно включенных фильтров; три из них работают постоянно, в четвертом проводится регенерация адсорбента.

При перколяционной очистке парафинов расплавленный парафин через паровой подогреватель подается снизу в первый фильтр. Из первого фильтра продукт через промежуточную емкость  и подогреватель подается во второй фильтр. Из него парафин поступает в третий фильтр. По выходе из него очищенный парафин через промежуточную емкость подается в рамный фильтр-пресс, где отделяются мельчайшие частицы адсорбента, далее направляется в отделение разлива парафина. По окончании цикла первый фильтр переключают на разгрузку и включают четвертый фильтр.

Перколяционный способ очистки имеет следующие недостатки, существенно влияющие на технико-экономические показатели процесса:

- периодичность;

- громоздкость установок;

- большая продолжительность вспомогательных операций;

- большое количество сырья, адсорбента и растворителя.

Кроме того, на большинстве установок адсорбент не регенерируется, что значительно ухудшает технико-экономические показатели процесса.

5.2.2 Описание технологической схемы процесса контактной доочистки

Технологическая  схема процесса контактной доочистки приведена на рис. 5.5.

Рис. 5.5 – Технологическая  схема процесса контактной доочистки

Сырье насосом 1 подается через паровой подогреватель 2 в холодильный смеситель 3. В смесителе, оборудованном турбомешалкой, масло смешивается с молотой глиной, подаваемой шнековым дозатором. Из смесителя насосом 4 суспензия направляется через теплообменник 5 в змеевик печи 6 и далее в испарительную колонну 7. Вниз колонны для перемешивания суспензии и удаления легких компонентов подается острый водяной пар V. Осуществляется также циркуляция суспензии при помощи насоса 8. Отходящая сверху колонны смесь паров поступает в конденсатор 9. Конденсат собирается в приемнике 10,  а водяной пар конденсируется в конденсаторе смешения 12. Дренируемая вода содержит часть отгона.

Из колонны 7 суспензия масла с глиной подается насосом 8 через теплообменник 5 и холодильник в горячий смеситель 13. Из смесителя суспензия поступает в секцию фильтрования, обслуживаемую насосами 14 и 18 с дисковыми фильтрами 15 и рамными фильтрами (для полной очистки). После грубой очистки масло собирается в приемнике 17, а после тонкой – в приемнике 20.

5.3 Основные факторы, влияющие на эффективность процессов адсорбционной очистки

Адсорбенты используют в технологии производства масел для очистки дистиллятов вместо очистки избирательными растворителями или для доочистки с целью повышения стабильности масел, улучшения их цвета, удаления следов растворителей и т. п. Основными факторами, влияющими на адсорбционную очистку, являются природа исходного сырья, т.е. структура и концентрация адсорбируемых веществ в сырье, и его фракционный состав. Большое значение имеют также вид растворителя, применяемого для снижения вязкости масла, природа адсорбента, его активность, температура процесса и т. п.

1) Качество сырья

Как установлено Л. Г. Гурвичем, компоненты масляных фракций по адсорбируемости их природными алюмосиликатными адсорбентами располагаются в следующий ряд: смолистые вещества > кислородсодержащие соединения > азотсодержащие соединения > олефиновые углеводороды > ароматические углеводороды > нафтеновые углеводороды > парафиновые углеводороды.

Адсорбция углеводородов, а также полярных веществ алюмосиликатами повышается с увеличением их молекулярной массы, а при одной и той же молекулярной массе – с  увеличением числа циклов в молекуле и степени разветвленности их боковых цепей. Смолы, растворимые в феноле, адсорбируются лучше, чем нерастворимые, так как содержат больше гетероатомов, функциональных групп и ароматических циклов. Из серосодержащих соединений алюмосиликатами хорошо адсорбируются сульфиды, несколько хуже – тиофены. Адсорбция сульфидов с повышением температуры выкипания масляной фракции ухудшается, а тиофенов, наоборот, – улучшается, что, вероятно, связано с изменением строения этих соединений по мере повышения температуры их кипения. Результаты адсорбции сульфидов и тиофенов из масляных фракций гуймазинской нефти алюмосиликатным адсорбентом  приведены в табл. 5.2.

Табл. 5.2 – Адсорбция сульфидов и тиофенов из масляных фракций гуймазинской нефти алюмосиликатным адсорбентом

| Показатель |  | Расход адсорбента % об. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание тиофенов, выделенных из фракций, % масс. | М | 100 | 150 | 250 |
| 300-400 °С | 274 | 14 | 20 | 25 |
| 350-470 °С | 323 | 20 | 20 | 32 |
| 400-500 °С | 442 | 20 | 23 | 29 |
| Содержание сульфидов, выделенных из фракций % масс. |  |  |  |  |
| 300-400 °С | 274 | 46 | 50 | 86 |
| 350-470 °С | 323 | 30 | 40 | 81 |
| 400-500 °С | 442 | 17 | 31 | 67 |

Полного обессеривания можно достигнуть только при очень большой кратности адсорбента и глубокой деароматизации масла. При кратности адсорбента к сырью 3 – 4:1 извлекается 70 – 90% серосодержащих соединений от их потенциального содержания. В процессе адсорбции более поверхностно-активные компоненты (большой молекулярной массы) вытесняют с поверхности адсорбента менее поверхностно-активные компоненты (меньшей молекулярной массы). В присутствии асфальтенов, например, хуже протекает адсорбция смол, а при большой концентрации тех и других менее интенсивно адсорбируются ароматические углеводороды и серосодержащие соединения. Поэтому эффективность адсорбционной очистки туймазинского деасфальтизата уменьшается с повышением его коксуемости. Для четкого отделения желательных компонентов от нежелательных адсорбционной очистке необходимо подвергать масла узкого фракционного состава. При его расширении адсорбируются одновременно высокомолекулярные нафтено-парафиновые и низкомолекулярные ароматические углеводороды, так как влияние молекулярной массы первых сказывается на адсорбции сильнее, чем влияние поверхностной активности вторых.

2) Вид растворителя

При очистке адсорбентами обычно применяют растворитель для понижения вязкости среды и создания благоприятного гидравлического режима движущихся потоков адсорбента и обрабатываемого продукта, а также для улучшения диффузии адсорбируемых веществ в поры адсорбента. Кроме того, согласно закономерностям, присущим адсорбции из раствора, с понижением концентрации растворенного вещества избирательность адсорбции повышается. Чрезмерно разбавлять сырье не рекомендуется, так как это повышает энергозатраты на регенерацию растворителя. Наиболее благоприятные условия очистки масел из сернистых нефтей создаются при разбавлении масла растворителем до вязкости 2-2,5 мм2/с при 50°С. Растворитель также в большей или меньшей степени адсорбируется на поверхности адсорбента, уменьшая тем самым степень извлечения растворенного вещества. Поэтому при адсорбционной очистке полярным адсорбентом в качестве растворителя следует применять неполярные вещества, например деароматизированные бензины. Содержание ароматических углеводородов в них не должно превышать 3-6%. Из товарных продуктов обычно рекомендуются бензин «Галоша», алкилат и изооктан. Для облегчения эксплуатации установки применяют один и тот же растворитель при адсорбции и десорбции. Десорбцию проводят при более высокой температуре (70-400°С). Чтобы обеспечить регенерацию растворителя и предотвратить его испарение при адсорбции, он должен иметь узкий фракционный состав и температура начала его кипения должна быть на 10- 15°С выше температуры десорбции.

3) Температура процесса

Иногда  при адсорбционной очистке маловязких масел рекомендуется вообще отказаться от растворителя. Отсутствие растворителя компенсируется повышением температуры адсорбции. Оптимальные условия очистки в стационарном слое адсорбента следующие: температура очистки от 60-70°С (для дистиллятов с вязкостью ~ 4-5 мм2/с)  до 90-100°С (для дистиллятов с вязкостью равной 9,4 мм2/с); скорость потока сырья 1 м3/(м2٠ч); отбор масла 1-4,5 г/г адсорбента для дистиллятов  высокосмолистой анастасьевской нефти и 10-17 г/г для дистиллятов малосмолистой арчединской нефти. Однако полученные результаты не показали каких-либо преимуществ этого способа очистки. Избирательность адсорбента при адсорбции без растворителя даже несколько снижается по сравнению с адсорбцией в растворе и, таким образом, уменьшается выход масла на очищенное сырье. В связи с тем, что адсорбция – экзотермический  процесс, повышать температуру адсорбционной очистки без особой необходимости нецелесообразно.

Наиболее эффективна адсорбционная очистка, проводимая при низкой температуре. Но так как во фракциях восточных нефтей содержатся твердые парафины, выпадающие из раствора при низкой температуре, так адсорбционную очистку, предшествующую депарафинизации, рекомендуют  проводить при 30-45°С, что вполне обеспечивает растворимость твердых парафинов в обрабатываемом адсорбентами растворе масла. Такой температурный режим не требует применения искусственного охлаждения.

4) Качество адсорбента

Чрезвычайно большое влияние на результаты адсорбционной очистки оказывают природа адсорбента, степень его измельчения и кратность по отношению к сырью. Компоненты масла, удаляемые при адсорбционной очистке, в основном относятся к полярным соединениям и поэтому хорошо извлекаются полярными адсорбентами (природными и синтетическими алюмосиликатами). Адсорбция проходит наиболее эффективно, когда поры адсорбента соответствуют размерам молекул    адсорбируемого    вещества при увеличении диаметра пор достижение адсорбционного равновесия между раствором и адсорбентом ускоряется. Размер пор адсорбента регулируют, изменяя режим технологического процесса его производства. Активность адсорбента во многом зависит также от его химического состава. В присутствии 2-5% окиси алюминия  этот показатель для силикатного адсорбента значительно повышается. Для получения наилучших результатов применяют адсорбент с насыпной плотностью около 0,6 г/см3.

Для увеличения поверхности контакта адсорбент измельчают до получения зерен диаметром 0,25-0,5 мм. При диаметре более 1 мм и увеличении содержания таких зерен результаты адсорбции ухудшаются табл. 5.3.

Табл. 5.3 – Влияние размера зерен адсорбента на результаты адсорбционной очистки туймазинского деасфальтизата

| Основная фракция адсорбента |  | Условия очистки |  |  | Выход рафината % на сырье | Качество рафината |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| размер зерна, мм | содержание % на адсорбент | сырье: растворитель | адсорбент: сырье | скорость мл/ч |  | nD20 | Коксуемость, % |
| 0,25-0,5 | 92 | 1:3 | 3:1 | 300 | 68,3 | 1,4952 | 0,24 |
| 0,5-1 | 87 | 1:3 | 3:1 | 300 | 65,3 | 1,485 | 0,17 |
| 0,25-1 | 87 | 1:3 | 3:1 | 300 | 67,4 | 1,4972 | 0,26 |
| 1-2 | 84 | 1:5 | 3:1 | 100 | 70,9 | 1,5075 | 0,72 |
| 2-3 | 84 | 1:5 | 5:1 | 100 | 63,3 | 1,5046 | 0,44 |

Адсорбент должен обладать механической прочностью и стабильностью свойств, чтобы его можно было многократно регенерировать. Лучшим в этом отношении является алюмосиликатный адсорбент, широко применяемый в процессах очистки и доочистки масел  в движущемся слое адсорбента в виде, как микросферических гранул, так и крошки (отхода производства катализаторов для каталитического крекинга). Природные адсорбенты менее прочны и стабильны, чем синтетические. Вследствие того, что с повышением температуры кипения масляных фракций в них увеличивается содержание смол, серосодержащих соединений и полициклических ароматических углеводородов, извлекаемых при адсорбции, для очистки более высококипящих фракций масляных дистиллятов необходимо увеличивать кратность адсорбента (табл. 5.4).

Сернистые нефти типа туймазинской и ромашкинской содержат больше полярных соединений, извлекаемых адсорбентами, поэтому при их адсорбционной очистке требуется повышенная кратность адсорбента к сырью по сравнению с дистиллятами малосернистых нефтей типа мухавовской. Адсорбционная очистка дистиллята смеси бакинских парафинистых нефтей при той же кратности адсорбента к сырью дает масло, по цвету и индексу вязкости значительно уступающее маслам из восточных нефтей, что связано с резким различием их химического состава. Адсорбционная очистка дает возможность получать высококачественные масла из дистиллятов восточных нефтей широких пределов выкипания (от фракций с к. к. 380°С до фракции с к. к. выше 500°С). При изменении расхода адсорбента можно регулировать качественные и количественные характеристики получаемого рафината.

Табл. 5.4 - Влияние кратности адсорбента к сырью на результаты адсорбционной очистки  масляных дистиллятов сернистых и малосернистых нефтей

| сырье-нефть | Адсорбент: сырье | выход рафи-фината |  | Качество депарафинизированного рафината |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | плот ность г/см3 | вязкость при 20°С мм2/с | цвет (по NPA),мар ки | температура застыва ния °С | содержание серы (%масс) | ИВ |
| Ромашкинская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400-450 °С | 2:1 |  | 74,6 | - | 6,3 | 1 | -15 | 1 | 80 |
| 400-450 °С | 3:1 |  | 69,4 | - | 5,9 | 1 | -16 | 0,7 | 90 |
| 450-500 °С | 3:1 |  | 67,2 | - | 8,1 | 1 | -15 | 1 | 88 |
| Туймазинская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400-450 °С | 2:1 |  | 76 | - | 5,9 | 1 | -20 | 1 | 82 |
| 400-450 °С | 3:1 |  | 70,7 | - | 5,5 | 1 | -18 | 0,6 | 96 |
| 420-500 °С | 1:1 |  | 83 | - | 8,2 | 2,5 | -25 | 1,2 | 69 |
| 420-500 °С | 2:1 |  | 76 | - | 7,8 | 1,5 | -25 | 1 | 79 |
| 420-500 °С | 3:1 |  | 68 | - | 7,5 | 1 | -25 | 0,8 | 88 |
| Мухановская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400-450 °С | 1:1 |  | 84,5 | 0,89 | 6,2 | 1,5 | -17 | 0,4 | 83 |
| 400-450 °С | 2:2 |  | 75,2 | 0,89 | 6 | 1 | -15 | 0,15 | 98 |
| 400-450 °С | 3:1 |  | 66,3 | 0,87 | 5,8 | 1 | -15 | 0,06 | 107 |
| 450-500 °С | 2:1 |  | 73,4 | 0,88 | 10,5 | 1 | -15 | 0,26 | 91 |
| 450-500 °С | 3:1 |  | 67,4 | 0,87 | 9,9 | 1 | -15 | 0,1 | 100 |
| Смесь бакинских парафинистых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400-500 °С | 3:1 |  | 70 | 0,91 | 9 | 2 | -16 | следы | 60 |

5.4 Интенсификация процессов адсорбционной очистки

1) Облагораживание сырья

Закономерности, наблюдаемые при изменении режима очистки дистиллятных масел, действительны и при очистке остаточных продуктов. Для увеличения выхода рафината при адсорбционной очистке остаточных масел исходный гудрон необходимо подвергать предварительной деасфальтизации. С повышением ее глубины уменьшается необходимая кратность адсорбента для получения конечного масла с заданными значениями ИВ, коксуемости, плотности и содержания серы (табл. 5.5).

Однако глубокая деасфальтизация протекает с малой избирательностью и сопровождается большими потерями с асфальтом ценных компонентов масла. Адсорбционная же очистка отличается большей избирательностью, поэтому для получения рафината заданного качества с хорошим выходом целесообразно направлять на адсорбционную очистку деасфальтизаты после неглубокой деаcфальтизации, что и подтверждается практикой (см. табл. 5.5). Эти деасфальтизаты имеют повышенную коксуемость, в частности деасфальтизат второй ступени, отличающийся от деасфальтизата первой ступени также большей молекулярной массой смол, серосодержащих соединений и полициклических ароматических углеводородов, входящих в его состав. Адсорбционной очисткой деасфальтизата второй ступени можно получить 50-54% рафината, который после депарафинизации обладает относительно высоким ИВ (75-77), коксуемостью не более 1,6% и цветом 2-3 марки (по МРА). Эти свойства при высокой вязкости (36-45 мм2/с при 100°С) делают такие масла весьма перспективным смазочным материалом для некоторых видов оборудования.

Табл. 5.5 – Характеристика  рафинатов после адсорбционной очистки деасфальтизатов  из сернистых и малосернистых нефтей

| Продукт из нефти (адсорбент:сырье, об.) | Выход рафината %масс. |  | Качество депарафинизированного рафината |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на гудрон | на асфальтизат | плот ность г/см3 при 0°С | вязкость при 100°С мм2/с | цвет(по NPA), марки | температура застыва ния °С | содержание серы (%масс) | ИВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Туймазийская |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Деасфальтизат | - | - | 0,918 | 21 | - | 50 | 1,5 | - |
| Рафинат (3:1) | 18,5 | 61,7 | 0,893 | 19,6 | 1 | -20 | 0,7 | 89 |
| Ромашкинская |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Деасфальтизат | - | - | - | 25 | - | - | 2 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Рафинат (3.5:1) | - | 47 | 0,899 | 19,4 | 1 | -19 | 0,9 | 86 |
| Волгоградская |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Деасфальтизат | - | - | 0,904 | 22,2 | 8 | 41 | 0,5 | - |
| Рафинат (2:1) | 40,2 | 72 | 0,89 | 24,6 | 1 | -18 | 0,2 | 90 |
| Смеси сураханской и карахучской |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Деасфальтизат | - | - | 0,905 | 22,1 | - | - | - | - |
| Рафинат (3:1) | 58,1 | 79 | 0,895 | 20,1 | 4,5 | -16 | - | 84 |
| Бакинские парафинистые |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Деасфальтизат | - | - | 0,914 | 32,6 | - | - | - | - |
| Рафинат | 25,6 | 55,9 | 0,905 | 32,1 | 3,5 | -14 | - | 80 |
| Эмбенские малосернистые |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Деасфальтизат | - | - | - | 24,5 | - | - | - | - |
| Рафинат (2:1) | - | 81 | 0,89 | 20,1 | 2,5 | -20 | - | 89 |

Результаты адсорбционной очистки деасфальтизата второй ступени из различных нефтей  приведены в табл. 5.6.

Табл. 5.6 – Адсорбционная очистка деасфальтизата второй ступени из различных нефтей

| Показатель | Нефть |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ромашкинская | туймазинская | жировская |
| Качество деасфальтизата |  |  |  |
| Плотность при 20 °С г/см3 | 0,952 | 0,93 | 0,907 |
| Вязкость при 100 °С мм2/с | 62,1 | 75 | 68,5 |
| Коксуемость % | 3,6 | 3,5 | 2,5 |
| Содержание серы % масс. | 2,5 | 2,8 | 1,3 |

Помимо основного рафината в результате десорбции извлекается второй рафинат, отличающийся от основного большими ароматизированностью, содержанием серы, смол и коксуемостью. С повышением температуры десорбции и увеличением кратности растворителя к обрабатываемому адсорбенту повышается содержание смол и серосодержащих соединений в десорбенте, ухудшаются его цвет и коксуемость. По составу десорбированный продукт представляет собой совершенно новое масло. Высокое содержание серосодержащих соединений обусловливает его хорошие противокоррозионные свойства, (большая ароматизованность (60-90% масс, ароматических углеводородов), высокую стабильность против окисления. Смолы, содержащиеся в этом продукте (2-3%), отличаются меньшими значениями плотности, вязкости и показателя преломления, чем смолы исходного сырья. Характеристика десорбированного масла, полученного при адсорбционной очистке масляных дистиллятов и деасфальтизата из восточных сернистых нефтей, приведена в табл. 5.7.

Табл. 5.7 – Характеристика десорбированного масла

| Показатель | Дистиллят |  | Деасфальтизат первой ступени |
| --- | --- | --- | --- |
|  | средней вязкости | высокой вязкости |  |
| Адсорбент : сырье (об.) | 2:1 | 2:1 | 3:1 |
| Качество десорбированного масла |  |  |  |
| Плотность при 20 °С г/см3 | 0,994 | 0,996 | 0,997 |
| Вязкость при 100 °С мм2/с | 14,1 | 24,2 | 39,2 |
| ИВ | -35 | -52 | 0 |
| Цвет (по NPA) , марки | 8 | 7 | 7 |
| Содержание серы % масс. | 2,3 | 3,7 | 3,3 |
| Коксуемость % | 1,6 | 1,7 | 2,4 |

Второй рафинат адсорбционной очистки дистиллятов и деасфальтизатов сульфируется значительно легче, чем экстракты, полученные из того же сырья при селективной очистке, и может быть использован для получения сульфокислот, широко применяемых при производстве деэмульгаторов, сульфокрезолов и т. п. Его также применяют в качестве смягчителя при выработке резиновых изделий. Второй рафинат, полученный в результате адсорбционной очистки легких масляных дистиллятов восточных нефтей, обладает высокой термической стабильностью и поэтому может быть использован как теплоноситель взамен синтетических продуктов. Высокоароматизированные масла можно также добавлять к изоляционным маслам для увеличения их газостойкости. Таким образом, при адсорбционной очистке масел целевые продукты – оба  рафината. Технологическими потерями в процессе являются органические вещества, недоизвлеченные из адсорбента при десорбции бензином. Их количество зависит от характера исходного сырья, активности адсорбента и условий десорбции.

Органические вещества, оставшиеся на адсорбенте, состоят из полициклических ароматических углеводородов, смол и, вероятно, серосодержащих соединений. В результате каталитического воздействия алюмосиликатного адсорбента они претерпевают реакции уплотнения. Элюент, не обладающий поверхностной активностью, каким является бензин, не способен вытеснить эти вещества с поверхности адсорбента, поэтому их выжигают в процессе его регенерации при высокой температуре (~600°С) и окислительном воздействии кислорода воздуха.

Высокая эффективность адсорбционной очистки обусловлена тем, что в этом процессе удается практически полностью сохранить ценные компоненты исходного сырья в основном рафинате, удалив нежелательные компоненты, ухудшающие эксплуатационные свойства готового масла.

Распределение компонентов исходного сырья между продуктами адсорбционной очистки дистиллятов и деасфальтизатов восточных нефтей приведено в табл. 5.8.

Табл. 5.8 – Распределение  компонентов исходного сырья между продуктами адсорбционной очистки дистиллятов и деасфальтизатов восточных нефтей

| Продукт адсорбционной очистки | Содержание углеводородов % масс. на продукт |  |  |  | Извлечено углеводородов % масс. от потенциала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | парафино-нафтено- вых | ароматических |  | смол | парафино-нафтено- вых | ароматических |  | смол |
|  |  | первая фракция | вторая фрак- ция |  |  | первая фрак- ция | вторая фрак- ция |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Дистиллят 400-500°С мухановской нефти |  |  |  |  |  |  |  |  |
| депарафиниро- ванный | 51 | 21,6 | 23,1 | 4,3 | - | - | - | - |
| осн. рафинат | 69,7 | 24,2 | 5,5 | 0,6 | 96 | 79,1 | 16,8 | 9,9 |
| второй рафинат | 8,7 | 17,8 | 71,2 | 2,3 | 4 | 19 | 71,4 | 12,4 |
| адсорбент | - | - | - | - | - | 1,9 | 11,8 | 77,7 |
| Дистиллят 450-500°С мухановской нефти |  |  |  |  |  |  |  |  |
| депарафиниро- ванный | 44,5 | 20,5 | 27,9 | 7,1 | - | - | - | - |
| осн. рафинат | 61,1 | 26,1 | 8,9 | 0,9 | 97 | 86,9 | 21,6 | 8,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| второй рафинат | 5,5 | 9,1 | 82,4 | 3 | 2,8 | 10,7 | 66,2 | 9,5 |
| адсорбент | - | - | - | - | - | 3 | 12,2 | 81,3 |
| Деасфальтизат смеси волгоградских нефтей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| депарафиниро- ванный | 49,8 | 26,6 | 18,6 | 5 | - | - | - | - |
| осн. рафинат | 74,5 | 25,5 | отс, | отc, | 94,7 | 77,7 | - | - |
| втрой рафинат | 11,2 | 21,3 | 63 | 4,5 | 4,2 | 19 | 69,5 | 20,6 |
| адсорбент | - | - | - | - | 1,1 | 0,4 | 30 | 79,5 |
| Деасфальтизат смеси сернистых нефтей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| депарафиниро-нный | 43,4 | 28,1 | 24,8 | 3,7 | - | - | - | - |
| осн. рафинат | 68,6 | 20,8 | отс, | 0,6 | 95,7 | 74,1 | - | 3,7 |
| второй рафинат | 4,2 | 10 | 85,2 | 0,6 | 4,3 | 14,2 | 65,5 | 16 |
| адсорбент | - | - | - | - | - | 9,5 | 21 | 80,3 |

Так, согласно данным табл. 5.8, в основной рафинат переходит 95-97% нафтено-парафиновых углеводородов, находящихся в исходном сырье, и 74-86% наиболее ценных ароматических углеводородов с удельной дисперсией 110-160 и положительным ИВ. Ароматические углеводороды с удельной дисперсией более 160 и отрицательным ИВ сосредоточены преимущественно во втором рафинате или остаются на адсорбенте. В основном рафинате их содержание не превышает 5-9%. Особенно глубоко при адсорбционной очистке извлекаются смолы (80% от потенциала). Их содержание в основном и втором рафинатах не превышает 0,6 и 1%   (масс.) соответственно.

Таким образом, процесс адсорбционной очистки обладает многими преимуществами перед очисткой селективными растворителями. К ним относятся: возможность очистки сырья с высокой коксуемостью и, как следствие, повышение производительности установки деасфальтиаации; получение более светлых рафинатов с большим выходом. Индекс вязкости масла адсорбционной очистки меньше индекса вязкости масла селективной очистки.

Депарафинизация рафинатов адсорбционной очистки проходит при большей скорости фильтрования, большем отборе депарафинизированного масла и меньшем содержании масла в петролатуме. По эксплуатационным свойствам автомобильные масла адсорбционной очистки из восточных нефтей не уступают маслам фенольной очистки того же сырья и ппревосходят их по термоокислительной стабильности. Маловязкие масла из восточных нефтей типа трансформаторных после адсорбционной очистки обладают лучшими низкотемпературными свойствами, чем масла из того же сырья фенольной очистки. Трансформаторное масло адсорбционной очистки из сернистой восточной нефти более богато ароматическими углеводородами и серосодержащими соединениями, чем масло фенольной очистки; выход его на 25% больше и оно более стабильно против окисления, что объясняется различиями в групповом составе этих масел. Характеристика трансформаторных масел различных способов очистки из восточных сернистых нефтей приведена в табл. 5.9.

Табл. 5.9 – Характеристика трансформаторных масел различных способов очистки из восточных сернистых нефтей

| Показатель | Очистка |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | адсорбционная | фенольная | фурфурольная |
| Адсорбент(растворитель): сырье | 1:3 | 1:3 | 1:3.5 |
| Выход масла % масс. | 51 | 41 | 46 |
| Качество масла |  |  |  |
| Плотность при 20 °С г/см3 | 0,88 | 0,86 | 0,863 |
| Вязкость при 50 °С мм2/с | 9,2 | 9,6 | 9,5 |
| Содержание серы % масс. | 0,9 | 0,6 | 1 |
| Общая стабильность |  |  |  |
| осадок % масс. | 0,04 | 0,07 | 0,01 |
| кислотное число мг KOH/г | 0,4 | 0,6 | 0,2 |
| Содержание водорастворимых кислот мг KOH/г |  |  |  |
| нелетучих | 0,008 | 0,02 | 0,01 |
| летучих | 0,007 | 0,055 | 0,02 |
| Структурно-групповой состав % масс. |  |  |  |
| C(а) | 16,1 | 5,4 | 8 |
| С(н) | 30,6 | 32 | 34,9 |

Адсорбционной очисткой можно получать масла, полностью лишенные ароматических углеводородов и серосодержащих соединений, и использовать их в фармацевтической промышленности, в производстве искусственных волокон и др. Этот метод нашел применение при производстве некоторых сортов кабельных масел из сернистых восточных нефтей, а также гидравлических жидкостей и основы для специальных масел. В настоящее время очистка масел в движущемся слое адсорбента осуществлена в промышленном масштабе и с успехом заменяет процесс селективной очистки как дистиллятных масляных фракций различной вязкости, так и деасфальтизатов различной коксуемости. Однако технологическое оформление процесса непрерывной адсорбционной очистки пока еще очень громоздко и требует дальнейшего усовершенствования.

2) Увеличение скорости рабочих потоков

Одним из способов интенсификации адсорбционной очистки нефтепродуктов в движущемся слое адсорбента является увеличение скоростей рабочих потоков. Замена противоточного контактирования на прямоточное, осуществление стадий адсорбции и десорбции при параллельном течении раствора сырья и адсорбента позволяют увеличить скорость подачи раствора сырья в 2,5-5 раз. В упомянутой работе приведены данные о получении трансформаторных масел при прямоточной и противоточиой очистке дистиллятов 300-400°С сернистой туймазинской нефти и смеси бакинских малосернистых нефтей. В качестве адсорбента использовали промышленный мелкосферический алюмосиликатный адсорбент сорта Б и в качестве растворителя – бензин «Галоша». Исследование проводили на лабораторной установке непрерывного действия при температурах 40-45°С (стадия адсорбции) и 70-75°С (стадия десорбции). При указанном выше увеличении скорости подачи раствора сырья выход рафината при прямоточном контактировании несколько выше, но, главное, значительно повысилось его качество: улучшился цвет масла, уменьшились кислотное число и тангенс угла диэлектрических потерь. Обращает внимание и более высокая термоокислительная стабильность базовых трансформаторных масел, полученных при прямотоке. Эти масла отвечают требованиям по термоокислительной стабильности без добавления антиокислительных присадок. Масла, полученные при противотоке без присадок, этим требованиям не отвечают, что видно из табл. 5.10.

Табл. 5.10 – Сравнительная характеристика противоточного и прямоточного контактирования

| Нефть | Осадок после окисления % масс. | Кислотное число мг KOH/г |
| --- | --- | --- |
| Масла, полученные при противотоке из нефти |  |  |
| туймазинской | 0,34 | 0,69 |
| Бакинской | 0,49 | 0,34 |
| Масла, полученные при прямотоке из нефти |  |  |
| туймазинской | 0,08 | 0,16 |
| бакинской | 0,1 | 0,14 |

3) Адсорбция на цеолитах

Цеолиты составляют многочисленную и очень важную группу пористых веществ, кристаллические решетки которых пронизаны сеткой пересекающихся каналов. В связи с этим цеолиты могут образовывать соединения включения с различными молекулами, как неорганическими, так и органическими. Вследствие различных размеров и формы каналов цеолиты находят применение как селективные сорбенты и молекулярные сита, а также как селективные ионообменники, т. е. позволяют разделять сложные смеси на группы компонентов по форме и размерам молекул. Цеолиты – минералы, способные к катионному обмену и прочному удерживанию воды. При нагреве они выделяют поглощенную воду без разрушения структуры. Молекулярно - ситовые свойства цеолитов известны с 1925 г., когда была открыта способность минерала шабазита к избирательной адсорбции. Кроме того, природными цеолитами являются фоязит, модернит, гмелинит, тейландит и другие, однако месторождения их редки и небогаты. В связи с этим большое внимание уделяется производству синтетических цеолитов. Первая работа по получению и использованию синтетических цеолитов, выполненная Р. М. Баррером, относится к 1948 г. В Советском Союзе способ и технология производства цеолитов впервые разработаны в 1959 г.

Все природные цеолиты – алюмосиликаты, у которых обменивающимися катионами являются главным образом Na+, К+, Са2+, Ва2+, Мg2+ и изредка Rb+ и Cs+. Основной структурной единицей в цеолитах являются тетраэдры SiO4-. Эти тетраэдры сочленены по определенным правилам, Тетраэдр всеми четырьмя атомами кислорода при вершинах соединяется с четырьмя другими тетраэдрами. Доказано, что тетраэдры АlO45- связаны таким образом только с тетраэдрами SiO44- и никогда – с  другими тетраэдрами АlO45-.  Алюмокислородный тетраэдр несет отрицательный электрический заряд, который компенсируется зарядом катионов, находящихся в промежутках между тетраэдрами, чем и обусловлены ионообменные свойства цеолитов. Соотношение между Аl и Si в решетке может меняться, но на каждый ион А13+ приходится один одновалентный катион, компенсирующий избыточный отрицательный заряд. Общую формулу цеолитов, можно представить в виде:

(Ме ٠ Ме2)О ٠А12О3 ٠п SiO2 ٠m H2О

где,

Ме2 – одновалентный  катионит;

Ме – двухвалентный   катионит.

Например, химическая формула гарронита:

(Ca ٠ Na2)О ٠А12О3 ٠3,3 SiO2 ٠ 4,7H2О

Фиксированное расположение в полостях цеолитов положительных зарядов, сконцентрированных в обменных катионах, в то время как компенсируемый или отрицательный заряд равномерно распределен по многим атомам кислорода кремнекислородных и алюмокислородных тетраэдров, определяет специфичность, адсорбции катионированными цеолитами. Сочленяясь между собой, тетраэдры образуют структуру цеолита с полостями, сообщающимися между собой входными окнами. Чтобы адсорбироваться в полостях цеолита, молекулы вещества должны проникнуть через входные окна; поэтому их поперечные размеры должны быть меньше размера входного окна. Размеры входных окон и адсорбционных полостей зависят от структуры каркаса и ионной формы цеолита. Однако путем ионного обмена можно получать цеолиты с различными по размерам и зарядам катионами, т. е. изменять свойства молекулярных сит, а следовательно, способность их к образованию соединений включения.

В настоящее время известно много цеолитов различных типов. Обозначают их обычно буквами латинского алфавита; перед буквой, обозначающей структурный тип цеолита, стоят химический символ катиона, содержащегося в преобладающем количестве в структуре цеолита и компенсирующего отрицательный заряд алюмокислородного тетраэдра; например, NaA – цеолит  типа А в натриевой форме, СаХ – цеолит  типа X в кальциевой форме.

Благодаря молекулярно-ситовому действию цеолита СаА по отношению к нормальным парафиновым углеводородам его применяют для выделения чистых н-парафинов из нефтяных фракций. Существуют промышленные процессы выделения этих углеводородов из легких нефтяных фракций – бензиновых, керосиновых и газойлевых. Процессы эти проводят в паровой или жидкой фазе. Процесс «Изосив»— парофазный применяют в основном для выделения н-парафинов С13-С17, но его можно использовать и для выделения компонентов от С5 до С22 .Температура процесса 370°С, давление 277 кПа (2,8 кгс/см2). Благодаря включению между адсорбцией и десорбцией стадии отдувки примесей потоком жидкого газа  удается    достигнуть    концентрации  н-парафинов в экстракте до 99,5% (масс.). Парофазный процесс «Парекс»  проводят в среде водорода, что облегчает протекание адсорбции, увеличивает ее скорость. Кроме того, водород гидрирует содержащиеся в сырье непредельные углеводороды. Десорбция в этом процессе осуществляется при помощи аммиака. В качестве сырья используют прямогонные фракции 190-230°С и 230-320°С.

Процесс ТСФ – парофазный, рассчитан в основном на получение н-парафинов С10-С18. Чистота их превышает 99% (масс.), рабочий цикл состоит из трех стадий: адсорбции, продувки и десорбции. В стадии адсорбции сырье в парофазном состоянии пропускают через слой адсорбента, при этом из сырья извлекаются н-парафины. После адсорбции следует стадия продувки, в результате которой удаляются нежелательные примеси других углеводородов, а затем – стадия  десорбции, в результате которой получают концентрат «нпарафинов. При депарафинизации широкой газойлевой фракции (С13-С20) в качестве десорбента используют смесь двух углеводородов: легкий должен содержать а молекуле на 5-7 атомов углерода, тяжелый – на 1-3 атома углерода меньше, чем наиболее легкий углеводород сырья. В частности, рекомендуется для десорбции применять смесь  н-гептана и н-ундекана. Особая трудность возникает, если в сырье присутствуют более высокомолекулярные парафины. Уже переработка фракции С10-С24 вызывает ряд осложнений. Для такого относительно тяжелого сырья разработан процесс двухступенчатой десорбции. Депарафинизацию проводят (при температуре 300-370°С и давлении 130-650 кПа (1,3-6,6 кгс/см2), а стадию десорбции – под давлением на 10-14 кПа (0,1— 1,4 кгс/см2) выше, чем в стадии адсорбции. В цикл включена стадия продувки слоя цеолита азотом при атмосферном давлении. Из жидкофазных процессов выделения на цеолитах н-парафинов можно указать процесс «Молекс». Проводится он в изотермических условиях и рассчитан на выделение углеводородов С10-С18.

Процессы выделения н-парафинов на цеолитах получили значительное распространение. В США в эксплуатации находится 10 таких установок общей производительностью свыше 400 тыс. т/год. Есть установки и в других странах. Разработан процесс выделения жидких парафинов путем адсорбции в псевдоожиженном слое микросферического паростойкого цеолита СаА. Принципиальные технологические схемы выделения н-парафинов на цеолитах и более подробные данные об этих процессах собраны в монографии Н. Б. Кельцева.

Процессы дапарафинизации на цеолитах, в основном проводимые при высоких температурах (300-370°С), направлены на выделение относительно легких углеводородов. Необходимость применения высоких температур  связана с преодолением кинетического фактора адсорбции парафинов нормального строения цеолитом. Скорость их адсорбции увеличивается с повышением температуры процесса, особенно по мере ее приближения к критической температуре растворителя. При переходе в область закритического состояния растворителя притяжение между молекулами н-парафинов слабеет, а взаимодействие их с молекулами газового растворителя обеспечивает проведение жидко фазного процесса адсорбции цеолитом в условиях, близких к условиям парофазного процесса. Высокие температуры обеспечивают адсорбцию всех содержащихся в сырье гомологов независимо от длины молекулы, тогда как при низких температурах разница в скорости адсорбции молекул н-парафинов разной молекулярной массы значительна. С наибольшей скоростью адсорбируются молекулы низкомолекулярных парафинов. Роль кинетического фактора наглядно проявляется при адсорбции углеводородов из образца высокоочищенного парафина с температурой плавления 54°С, а именно: при температуре процесса 200°С в течение 3 ч выход адсорбированных углеводородов такой же, как при температуре 300°С в течение 30 мин. Те углеводороды, которые в указанных условиях не адсорбируются цеолитом, содержат разветвленные и циклические структуры. Содержание парафинов нормального строения в исследованном образце находится как разность между исходной навеской образца и количеством неадсорбированных углеводородов. Парафины нормального строения десорбируют из полостей цеолита большим избытком н-гептана при температуре 300°С. Эта наиболее сложная стадия процесса осуществляется пропусканием через слой цеолита, насыщенного н-парафинами, вытеснителя, молекулы которого, проникая в полости цеолита, десорбируют н-парафины, занимая их место.

Проведены исследования  по выявлению закономерностей выделения н-парафинов, адсорбированных цеолитом. С этой целью изучали десорбцию н-додекана и н-пентадекана в жидкой фазе из полостей цеолита СаА при помощи н-гексана, н-октана и н-декана. Использовали синтетический цеолит СаА со связующими гранулами размером 0,2-0,4 мм или 0,4-1 мм, который загружали в металлическую колонку объемом 300 см3. В стадии адсорбции через слой цеолита насосом подавали 10-15%-ный раствор н-додекана или н-пентадекана в изооктане при 250°С, ~2,5 МПа и объемной скорости около 1 ч-1. По окончании адсорбции слой цеолита промывали петролейным эфиром, который затем удаляли сушкой при 100°С. Результаты исследований показали, что при использовании вышеуказанных вытеснителей рабочая адсорбционная емкость цеолита СаА по н-додекану и н-пентадекану составляет, как правило, 8-9% (масс), т. е. весьма значительна. Указанные значения адсорбционной емкости могут быть получены при применении в качестве вытеснителя любого из трех исследованных  углеводородов,   однако   его расход существенно    возрастает   при    снижении    молекулярной массы.

Способность цеолита СаА адсорбировать только нормальные парафиновые углеводороды может быть использована для депарафинизации масел. Этот процесс считается перспективным для внедрения в промышленность. Однако в литературе отсутствуют данные о систематическом исследовании этого процесса, а приводятся лишь некоторые сведения об использовании цеолита для удаления из масел твердых нормальных парафинов. При воздействии цеолита СаА на узкие масляные фракции, полученные при перегонке дистиллята, не очищенного от смол и поли-циклических углеводородов, их температура застывания после обработки по методике  при 150°С практически не изменяется, в то время как повышение температуры до 300°С приводит к резкому снижению температуры застывания этих фракций. Данные о температуре застывания неочищенного сырья и после его обработки  цеолитом   (кратность  адсорбента и изооктана к сырью 8 : 1 и 2 : 1 соответственно) приведены в табл. 5.11.

Табл. 5.11 – Температура  застывания неочищенного сырья и после его обработки  цеолитом

| Показатель | Пределы выкипания дистиллятов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 327-343°С | 356-360°С | 365-369°С |
| Температура застывания дистиллятов, °С |  |  |  |
| Исходного | 3 | 13,5 | 15,5 |
| После обработки цеолитом: |  |  |  |
| при 150 °С | 2 | 3,5 | 12 |
| при 300 °С | -29 | -14 | -10 |

Очевидно, для эффективной депарафинизации масляных фракций цеолитом СаА необходимо прежде всего глубоко очищать их от смолистых веществ и  полицклических ароматических углеводородов, молекулы которых способны блокировать входные окна в полости цеолита и тем самым препятствовать адсорбции н-парафинов. Учитывая, что такая блокировка возникает особенно при невысоких температурах, депарафинизацию масляного сырья надо проводить при 270-300 °С. Разделяющая способность цеолита СаА по отношению к компонентам масляного сырья проверена на фракции 300-410°С гидрированного дистиллята смеси татарских нефтей. Разработаны два варианта разделения компонентов этого дистиллята. В результате получены данные о качестве продуктов, депарафинированных в условиях глубокого охлаждения, при помощи комплексообразования с карбамидом и адсорбции на цеолите СаА.

5.5 Другие варианты использования адсорбентов при производстве масел

1) Адсорбционная доочистка масел

В технологической схеме масляного производства основным процессом чаще всего является очистка фенолом. Ее целесообразно сочетать с адсорбционной доочисткой вместо принятой в настоящее время контактной доочистки отбеливающими землями. Адсорбционную доочистку осуществляют при малой кратности адсорбента к сырью (0,2-0,5 : 1) в зависимости от характера очищаемого продукта. Этот метод не только обеспечивает получение светлого обессмоленного масла (1-2,5 марки по NРА), но улучшает и другие его свойства. В результате удаления некоторого количества ароматических углеводородов с низким и отрицательным индексом вязкости, которые не были извлечены в процессе селективной очистки, повышается ИВ готового масла, уменьшаются его коксуемость и коррозионная агрессивность. Данные об изменении группового состава масел (в % масс.) в результате адсорбционной очистки приведены в табл. 5.12.

Табл. 5.12 – Изменение группового состава масел

| Показатель | После очистки |  |
| --- | --- | --- |
|  | фенольной | адсорбционной |
| Парафино-нафтеновые | 52 | 55 |
| Ароматические с удельной дисперсией |  |  |
| 125 | 13 | 16 |
| 128-160 | 17,2 | 19,4 |
| 160 | 12,9 | 8,9 |
| Смолы | 4,9 | 1,7 |

Адсорбционная очистка и доочистка обладают большой гибкостью и наряду с улучшением качественных показателей увеличивают выход готового масла. Этот процесс весьма перспективен, особенно при переработке восточных нефтей, отличающихся малым потенциальным содержанием масел.

2) Адсорбционная очистка твердых углеводородов

Парафины, полученные при обезмасливании гача или во второй ступени депарафинизации рафииатов селективной очистки, не удовлетворяют требованиям стандартов на товарный парафин и на парафин для нефтехимического синтеза по цвету, запаху, содержанию ароматических углеводородов и сероорганичеоких соединений. На заводах, перерабатывающих сернистые нефти, парафин-сырец фильтруют через неподвижный слой адсорбента – крошку алюмосиликатиого катализатора. Этот давно устаревший способ фильтрования (перколяционный) отличается большой длительностью и малой эффективностью. По мере срабатываемости адсорбента качество парафина ухудшается. На некоторых заводах перколяционную очистку заменяют контактной очисткой отбеливающими землями. Это дает выигрыш во времени, но эффект от очистки оказывается еще меньшим.

Большим достижением является непрерывный метод очистки парафина в движущемся слое адсорбента. Этот метод эффективен при невысокой кратности адсорбента  парафину-сырцу (0,25-0,5:1) в растворе бензила. Выход парафина 97-98% масс. на сырье, или 1800% масс. на адсорбент. Очищенный парафин не имеет запаха и содержит менее 0,05% масс. серы и менее 0,02% масс. ароматических углеводородов.