Термины и определения

Базовые масла – жидкие смазочные материалы, к которым для получения товарных масел добавляют присадки. В производстве моторных масел применяют базовые масла трех видов:

- минеральные масла, получаемые в процессе переработки нефти;

- синтетические, получаемые путем химических реакций,

направленных на образование однотипных молекул органических веществ с желательными свойствами;

- частично синтетические, состоящие из смесей минеральных и

синтетических базовых масел.

Брайтсток - тяжелый остаточный продукт с низкой температурой застывания и кинематической вязкостью при 100 С  30-33мм 2/с, используемый для приготовления масел с  повышенной прочностью масляной пленки в подшипниках, предотвращает задиры и уменьшает расход масла.

Белое масло – высокоочищенная масляная фракция, используемая в специальных областях техники, в косметике, медицине.

Вязкость – мера внутреннего трения жидкости при перемещении ее слоев относительно друг друга под воздействием внешней силы.

Задир – катастрофический износ, наблюдаемый в двигателях из-за местного сваривания и разрушения мест сварки. Его можно предотвратить использованием противоизносных, противозадирных присадок и модификаторов трения.

Зола – металлосодержащие соединения, образующиеся в камере сгорания и на деталях двигателя в процессе работы при высокой температуре.

Индекс вязкости – условная безразмерная величина, характеризующая степень изменения вязкости в зависимости от температуры или пологость кривой вязкости масла. Индекс вязкости испытуемого масла вычисляют по соответствующим формулам или находят при помощи номограмм.

Селективная очистка не позволяет получать масла с индексом вязкости выше 100-105, дальнейшее повышение индекса вязкости возможно только с использованием глубокого гидрирования (гидрокрекинга).

Испаряемость по NOAK (DIN 51581) определяется при испытании масла в течение 1 часа при 250°С с продувкой воздухом. Косвенно может быть рассчитана по формуле:

N=123,075-0,283·t10

где,

N – испаряемость, %;

t10 – температура отгона 10 % масла (головной фракции).

Канцерогенность масел и парафинов определяется в основном содержанием бенз(α)пирена. Имеется некоторая зависимость между канцерогенностью масел и глубиной их очистки.

Коксовый остаток – коксоподобное вещество, остающееся после выдержки масла при высокой температуре в контролируемых условиях.

Кольца – кольцевой металлический элемент, который устанавливается в канавку поршня и обеспечивает уплотнение газов в процессе сгорания. Служит также для распределения масла по цилиндру.

Кулачки – эксцентрический вал, используемый в большинстве двигателей внутреннего сгорания для открывания и закрывания клапанов.

Классификация моторных масел – распространяется на моторные масла с присадками, используемые для смазывания двигателей внутреннего сгорания (бензиновых и дизельных). Предусмотрено обозначение моторных масел, сообщающее потребителю основную информацию об их свойствах и областях применения.

Отечественная классификация моторных масел производится по ГОСТ 17479.1-85. Общепринятой в международном масштабе стала  классификация моторных масел по вязкости Американского общества автомобильных инженеров – SAE I300. Уровень Эксплуатационных свойств и область применения производители моторных масел указывают по классификации API (Американский институт нефти).

Лак – тонкая, нерастворимая, трудноудаляемая пленка, появляющаяся на внутренних поверхностях двигателя. Способна вызвать прилипание и нарушение функций движущихся деталей с малыми зазорами.

Минеральные базовые масла – это смеси большого числа разнородных углеводородов: нормальных и изопарафинов, конденсированных  нафтено-ароматических  и ароматических структур с боковыми цепями. Состав минерального базового масла зависит, в основном, от природы перерабатываемой нефти.  Наиболее благопрятным сырьем для получения основы моторных масел являются нефти парафинового основания.

В производстве моторных масел различной вязкости и с различными вязкостно-температурными характеристиками используют либо один из базовых компонентов, либо их смеси. Смеси дистиллятных масел с остаточными называют  компаундированными базовыми маслами.

Базовый остаточный компонент с вязкостью при 100 С около 30-33 мм2/с называют брайтстоком.

Ньютоновское течение – имеет место в жидких системах, где скорость сдвига прямо пропорциональна усилию сдвига, как это имеет место в маслах, не содержащих полимерных загущающих присадок. Когда между скоростью сдвига и усилием сдвига нет прямой пропорциональности, течение – неньютоновское, как это имеет место в маслах, содержащих загущающие присадки.

Окисление – имеет место, когда кислород воздействует на нефтепродукты. Процесс ускоряется нагревом, светом, металлическими катализаторами и присутствием воды, кислот или твердых загрязнений и ведет к повышению вязкости и образованию отложений.

Окисление масла в двигателе – изменение качества масла в результате образования углеродистых отложений на деталях, образующихся в результате окисления. Процесс ускоряется нагревом, светом, металлическими катализаторами и присутствием воды. Наиболее сильны к окислению парафины, а наименее – ароматические углеводороды; нафтены занимают промежуточное положение.

Окисляемость углеводородов одного и того же класса зависит от их строения. С увеличением молекулярной массы и числа боковых цепей склонность  ароматических и нафтеновых углеводородов увеличивается.

Отработанное масло – любое  масло, полученное из сырой нефти или синтетического масла, использованное и в результате такого использования загрязненное физическими или химическими примесями. Такие  примеси, как грязь, металлические частицы, вода или химические вещества могут смешиваться с маслом таким образом, что со временем масло не может быть использовано по назначению. Для продолжения работы такое отработанное масло должно заменяться свежим или регенерированным маслом.

Отложения в двигателе – накопление шлама, лаковых отложений и углеродистых остатков из-за прорыва в картер не сгоревшего или частично сгоревшего топлива или из-за частичного разложения картерного масла. В образовании этих отложений участвует также вода, конденсирующая из продуктов сгорания, частицы углерода, продукты разложения топлива или присадок смазочного масла, пыль и металлические частицы.

Очистка растворителями – процесс выделения базовых компонентов смазочного масла из освобожденного от легких фракций тяжелого газойля или других тяжелых погонов с использованием селективных растворителей, таких как фурфурол или фенол.

Присадки – это вещества, усиливающие положительные природные свойства базовых масел или придающие им необходимые свойства.

Присадки для сверхвысокого давления – вязкостная характеристика масла при низкой температуре и низкой скорости и напряжении сдвига, характеризующая способность масла поступать в насос и подаваться насосом для смазывания движущихся деталей.

Прорыв газов – проход несгоревшего топлива и продуктов сгорания через кольцевое уплотнение поршня в двигателях внутреннего сгорания, ведущий к разжижению масла топливом и загрязнению картерного масла.

Разжижение моторного масла – загрязнение картерного масла несгоревшим топливом, ведущее к понижению вязкости и температуры вспышки. Может указывать на износ или разрегулировку устройств топливной системы.

Регенерированное масло – отработанные масла, которые были подвергнуты регенерации. Они менее  стабильны и имеет срок ходимости на 20…25% ниже, чем нормальное. Регенерация предусматривает обработку отработанного масла путем, удаления загрязнений для использования в качестве основы нового смазочного масла. Методы переработки или регенерации отработанных масел можно разделить на физические, физико-химические и комбинированные. К физическим методам очистки относятся: отстаивание, центрифугирование, фильтрация, отгон легких топливных фракции, вакуумная перегонка. Из физико-химических методов регенерации используются: коагуляция загрязнений различными ПАВ, контактная очистка отбеливающими глинами и активированными адсорбентами, активная очистка пропаном, фенолом и пр. К химическим методам очистки относятся сернокислотная и щелочная.

Сверхкритические  жидкости (сверхкритические флюиды (от англ. fluid, то есть «способный течь»)) – четвертая  форма агрегатного состояния вещества, в которую способны переходить многие органические и неорганические вещества при достижении определенной температуры и давления.

Светостабильность базовых масел – сохранение стабильного качества масел под воздействием света. Чем выше этот показатель, тем лучше качество масла.

Синтетические базовые масла разделяют на углеводородные (полиальфаолефины и алкилбензолы) и неуглеводородные (эфиры двухосновных кислот, сложные эфиры двухосновных спиртов). В составе моторных масел синтетические компоненты часто комбинируют с нефтяными с целью нивелирования недостатков одного из компонентов.

Преимущества моторных масел на  синтетической основе:

- меньшее изменение вязкости в зависимости от температуры;

- превосходные низкотемпературные свойства, низкая температура застывания и быстрое поступление масла к смазываемым узлам (хорошая прокачиваемость);

- малая испаряемость при высокой температуре, уменьшение расхода масла и выброса токсичных веществ с отработанными газами;

- лучшая стойкость к окислению и термическая стабильность, меньшая склонность к образованию отложений;

- более надежное смазывание при высоких нагрузках и температурах;

- увеличение срока замены масла, уменьшение объема  отработанных масел ,затрат на техническое обслуживание и простоев двигателей;

- уменьшение потерь на трение при гидравлическом режиме смазки и экономия топлива.

Недостатки синтетических масел - худшая совместимость с эластомерами, коррозионная активность в отношении сплавов цветных металлов.

Смазывание – управление трением и износом путем введения снижающей трение пленки между находящимися в контакте движущимися поверхностями. Пленка может представлять собой жидкость, твердое или пластичное вещество.

Трение – сопротивление перемещению одного предмета по другому. Трение зависит от гладкости контактирующих поверхностей, а также от силы, с которой они прижимаются друг к другу.

Трибология – наука о взаимодействии движущихся друг относительно друга поверхностей, включающая изучение смазки, трения и износа.

Температура застывания – показатель способности масла или дистиллятного топлива оставаться текучими при низких температурах. Это наименьшая температура, при которой жидкость остается текучей после охлаждения в определенных условиях.

Фракционный состав вакуумных дистиллятов – влияет на технологию очистки сырья: при узком фракционном составе кратность «растворитель - сырье» при селективной очистке при одинаковой глубине очистки ниже, чем при широком; при депарафинизации – чем уже фракционный состав, тем выше скорость фильтрации, определяющая, в конечном счете, производительность установки.

Характеристическая вязкость – величина вязкости не-ньютоновской жидкости при изменении в определенных условиях температуры и скорости сдвига.

Химический состав базовых масел – сложная смесь углеводородов с молекулярной массой 300-750, содержащих парафиновые, нафтено-парафиновые,  нафтено-ароматические и  ароматические углеводороды различной степени цикличности. Кроме углеводородов в состав сырья входят гетероорганические соединения, содержащие серу, азот, кислород. Химический состав базовых масел и структура, входящих в их состав углеводородов, определяется как природой перерабатываемого сырья, так и технологией его переработки.

Желательными компонентами базовых масел являются: изопарафиновые, нафтено-парафиновые, моно- и бициклические углеводороды с длинными боковыми цепями.

Нежелательные компоненты: твердые алканы, полициклические ароматические углеводороды, смолистые и асфальто-смолистые соединения.

Химмотология – это наука об эксплуатационных свойствах, качестве и различном применении в технике топлив, масел, смазок и специальных жидкостей.

Частично синтетические масла  получают смешением высококачественных минеральных масел с синтетическими маслами. Их преимущества: более низкая стоимость, сохранение преимуществ компонентов масел.

К свойствам синтетических масел близки масла гидрогенизационных процессов – гидрокрекинга и гидроизомеризации, позволяющих получить масла с заранее запланированными свойствами.

Шлам – толстый, темный осадок, по консистенции подобный майонезу, который накапливается на неподвижных внутренних поверхностях двигателя. Обычно легко удаляется, если не превратился под действием нагрева в углеродистые отложения. Его образование связывают с перегрузкой масла нерастворимыми загрязнениями.

Экстракция растворителями – процесс очистки, используемый для отделения реакционно-способных компонентов (ненасыщенных углеводородов) от масляных дистиллятов с целью улучшения их противоокислительной стабильности, индекса вязкости и приемистости к присадкам.