Приложение Г

(справочное)

Стандартные условные и наружные диаметры полиэтиленовых труб

в соответствии с СТБ ГОСТ Р 50838

| Наружный диаметр | SDR 17,6 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 | SDR 9 | Овальность после экструзии, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Толщина стенки |  |
| Номин. | Пред. откл. среднего наружного диаметра | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |  |
| 20 | + 0,3 | — | — | — | — | — | — | 2,3* | + 0,4 | 3,0* | + 0,4 | 1,2 |
| 25 | + 0,3 | — | — | — | — | — | — | 2,3 | + 0,4 | 3,0* | + 0,4 | 1,2 |
| 32 | + 0,3 | — | — | — | — | 2,4 | + 0,4 | 3,0 | + 0,4 | 3,6 | + 0,5 | 1,3 |
| 40 | + 0,4 | 2,3 | + 0,4 | 2,4 | + 0,4 | 3,0 | + 0,4 | 3,7 | + 0,5 | 4,5 | + 0,6 | 1,4 |
| 50 | + 0,4 | 2,9 | + 0,4 | 3,0 | + 0,4 | 3,7 | + 0,5 | 4,6 | + 0,6 | 5,6 | + 0,7 | 1,4 |
| 63 | + 0,4 | 3,6 | + 0,5 | 3,8 | + 0,5 | 4,7 | + 0,6 | 5,8 | + 0,7 | 7,1 | + 0,8 | 1,5 |
| 75 | + 0,5 | 4,3 | + 0,6 | 4,5 | + 0,6 | 5,6 | + 0,7 | 6,8 | + 0,8 | 8,4 | + 1,0 | 1,6 |
| 90 | + 0,6 | 5,2 | + 0,7 | 5,4 | + 0,7 | 6,7 | + 0,8 | 8,2 | + 1,0 | 10,1 | + 1,2 | 1,8 |
| 110 | + 0,7 | 6,3 | + 0,8 | 6,6 | + 0,8 | 8,1 | + 1,0 | 10,0 | + 1,1 | 12,3 | + 1,4 | 2,2 |
| 125 | + 0,8 | 7,1 | + 0,9 | 7,4 | + 0,9 | 9,2 | + 1,1 | 11,4 | + 1,3 | 14,0 | + 1,5 | 2,5 |
| 140 | + 0,9 | 8,0 | + 0,9 | 8,3 | + 1,0 | 10,3 | + 1,2 | 12,7 | + 1,4 | 15,7 | + 1,7 | 2,8 |
| 160 | + 1,0 | 9,1 | + 1,1 | 9,5 | + 1,1 | 11,8 | + 1,3 | 14,6 | + 1,6 | 17,9 | + 1,9 | 3,2 |
| 180 | + 1,1 | 10,3 | + 1,2 | 10,7 | + 1,2 | 13,3 | + 1,5 | 16,4 | + 1,8 | 20,1 | + 2,2 | 3,6 |
| 200 | + 1,2 | 11,4 | + 1,3 | 11,9 | + 1,3 | 14,7 | + 1,6 | 18,2 | + 2,0 | 22,4 | + 2,4 | 4,0 |
| 225 | + 1,4 | 12,8 | + 1,4 | 13,4 | + 1,5 | 16,6 | + 1,8 | 20,5 | + 2,2 | 25,2 | + 2,7 | 4,5 |
| 250 | + 1,5 | 14,2 | + 1,6 | 14,8 | + 1,6 | 18,4 | + 2,0 | 22,7 | + 2,4 | 27,9 | + 2,9 | 5,0 |
| 280 | + 1,7 | 15,9 | + 1,7 | 16,6 | + 1,8 | 20,6 | + 2,2 | 25,4 | + 2,7 | 31,3 | + 3,3 | 9,8 |
| 315 | + 1,9 | 17,9 | + 1,9 | 18,7 | + 2,0 | 23,2 | + 2,5 | 28,6 | + 3,0 | 35,2 | + 3,7 | 11,1 |
| * Расчетное значение толщины стенки округлено до 2,3 мм для SDR 11 и до 3,0 мм для SDR 9. |
| Примечание - Номинальный наружный диаметр соответствует минимальному среднему наружному диаметру. |