## Slide 1: ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Научно-практическая лаборатория электронной и ионной технологической аппаратуры
ЭлИТА

## Slide 2
Научно-практическая лаборатория электронной и ионной технологической аппаратуры
ЭлИТА
Особенности использования электронно-лучевых технологий
  ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
    Использование вакуума
    Локальное термическое воздействие
  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
    Высокая наукоемкость производства
    Широкий спектр возможностей
    Наличие квалифицированного персонала
    ПЕСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
    Ресурсо- и энергосбережение
    Импортозамещение

## Slide 3
Научно-практическая лаборатория электронной и ионной технологической аппаратуры
ЭлИТА
Отсутствие отечественного оборудования
Высокая стоимость импортного оборудования
- от 400 000 $
Отсутствие сервиса для существующего оборудования
Морально и материально устаревшее оборудование
Отсутствие предложений по модернизации оборудования
Отсутствие новых условий производства, где востребованы электронно-лучевые технологии
Причины, сдерживающие применение электронно-лучевых технологий

## Slide 4
Научно-практическая лаборатория электронной и ионной технологической аппаратуры
ЭлИТА
Энергокомплексы сварочного типа
  сварка
  пайка
Энергокомплексы для обработки поверхностей
  поверхностное упрочнение
  создание покрытий с заданными свойствами
  аморфизация поверхностного слоя
  оплавление поверхности
Энергокомплексы для плазмохимии
  электронно-лучевое рафинирование
  электронно-лучевой переплав
  создание сплавов
  плазмохимические реакции
Типы электронно-лучевых энергокомплексов

## Slide 5: Электронно-лучевая сварка
Научно-практическая лаборатория электронной и ионной технологической аппаратуры
ЭлИТА
ДУГОВАЯ СВАРКА
Плотность мощности
103 – 104 Вт/см2
Глубина проплавления
0,3 - 5 мм
Глубина / ширина
~ 1 : 1
Стоимость единицы длины
~ 5-10 у.е.
ЭЛС
Плотность мощности
105– 106 Вт/см2
Глубина
0,1 - 400 мм
Глубина / ширина
~ 5 : 1 – 50 : 1
Стоимость единицы длины
~ 1 у.е.

## Slide 6
Научно-практическая лаборатория электронной и ионной технологической аппаратуры
ЭлИТА
Структура электронно-лучевой установки

## Slide 7
Научно-практическая лаборатория электронной и ионной технологической аппаратуры
ЭлИТА
Преимущества электронных пушек с плазменным эмиттером (ПИЭЛ)
Плазменный эмиттер - газоразрядное устройство, формирующее плазму, эмитирующую электронные или ионный пучки
Высокий ресурс
Отсутствие дорогостоящих материалов
Простота изготовления
Возможность работы при повышенном давлении
Высокая производительность
Универсальность
  Сфокусированные электронные пучки
  Широкие электронные пучки
  Стационарный режим работы
  Импульсный режим работы
  Возможность получения ионных пучков

## Slide 8
Научно-практическая лаборатория электронной и ионной технологической аппаратуры
ЭлИТА
Принципы получения пучков в ПИЭЛ

## Slide 9
Принципы получения пучков в ПИЭЛ
ЭлИТА
Научно-практическая лаборатория электронной и ионной технологической аппаратуры

## Slide 10
Научно-практическая лаборатория электронной и ионной технологической аппаратуры
ЭлИТА
Электронно-лучевой энергокомплекс
РУП «Минский тракторный завод»

## Slide 11
Научно-практическая лаборатория электронной и ионной технологической аппаратуры
ЭлИТА
ЭЛЕКТРОННАЯ ПУШКА С ПЛАЗМЕННЫМ ЭМИТТЕРОМ РУП «Минский тракторный завод»

## Slide 12
Научно-практическая лаборатория электронной и ионной технологической аппаратуры
ЭлИТА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ АПРОБАЦИЯ
РУП «Минский тракторный завод»

## Slide 13
Научно-практическая лаборатория электронной и ионной технологической аппаратуры
ЭлИТА
ВНЕШНИЙ ВИД МАКРО И МИКРОШЛИФОВ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ (сталь 25 ХГН)
РУП «Минский тракторный завод»
1E4 мкм

## Slide 14
Научно-практическая лаборатория электронной и ионной технологической аппаратуры
ЭлИТА
СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ

## Slide 15
Научно-практическая лаборатория электронной и ионной технологической аппаратуры
ЭлИТА
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ
РУП «Минский тракторный завод»

## Slide 16
Научно-практическая лаборатория электронной и ионной технологической аппаратуры
ЭлИТА
СВАРИВАЕМЫЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИЗДЕЛИЯ РУП «Минский тракторный завод»

## Slide 17
Научно-практическая лаборатория электронной и ионной технологической аппаратуры
ЭлИТА
Электронная пушка сварочного типа с плазменным эмиттером и газодинамическим каналом для такт-машин

## Slide 18
Научно-практическая лаборатория электронной и ионной технологической аппаратуры
ЭлИТА
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ
РУП «Минский тракторный завод»

## Slide 19
Научно-практическая лаборатория электронной и ионной технологической аппаратуры
ЭлИТА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ АПРОБАЦИЯ
ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВЫХ ЭНЕРГОКОМПЛЕКСОВ
РУП «Минский тракторный завод»
Микротвердость поверхностного слоя стали (сталь 45 и сталь 40Х исходная твердость 200–220 НV), подвергнутого электронно-лучевому воздействию:
слева – закалка из твердого состояния; справа – закалка из жидкого состояния

## Slide 20
Научно-практическая лаборатория электронной и ионной технологической аппаратуры
ЭлИТА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ АПРОБАЦИЯ
ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОГО ЭНЕРГОКОМПЛЕКСА
Лаборатория электрофизики ФТИ НАН Беларуси

## Slide 21
Научно-практическая лаборатория электронной и ионной технологической аппаратуры
ЭлИТА
Радиальные пучки

## Slide 22
Научно-практическая лаборатория электронной и ионной технологической аппаратуры
ЭлИТА
Диагностика электронных пучков
Программно-аппаратный комплекс для определения основных характеристик электронных пучков
  эмиттанс
  расходимость
  яркость
  положение кроссовера
  минимальный диаметр
Исследование влияния различных параметров на характеристики электронного пучка
  геометрии системы формирования пучка
  давления и др.

## Slide 23
Научно-практическая лаборатория электронной и ионной технологической аппаратуры
ЭлИТА
Диагностика электронных пучков

## Slide 24
Диагностика электронных пучков
Научно-практическая лаборатория электронной и ионной технологической аппаратуры
ЭлИТА

## Slide 25
Научно-практическая лаборатория электронной и ионной технологической аппаратуры
ЭлИТА
Моделирование электронных пучков и процессов в ПИЭЛ

## Slide 26
Научно-практическая лаборатория электронной и ионной технологической аппаратуры
ЭлИТА
Моделирование теплофизического воздействия на материалы

## Slide 27
Научно-практическая лаборатория электронной и ионной технологической аппаратуры
ЭлИТА
Наши предложения
Переоснащение термокатодных электронно-лучевых установок плазменными источниками.
Производственная кооперация по изготовлению электронно-лучевых энергокомплексов на базе плазменных источников.
Модернизация (адаптация) имеющегося вакуумного оборудования для осуществления электронно-лучевых технологий (сварки), в том числе и в установках типа такт-машины.
Залесский Виталий Геннадьевич
Тел/факс. +375-214 53 24 20,
моб.+375 29 515 04 21
V.Zalesski@mail.ru

## Slide 28
Научно-практическая лаборатория электронной и ионной технологической аппаратуры
ЭлИТА
БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ