Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования «Полоцкий государственный университет»

Институт повышения квалификации и переподготовки кадров

                                                    УТВЕРЖДАЮ

                                                Директор ИПК

               ________________ И.А.Позднякова
«______»_________________ 2015
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
по дисциплине
 «Системы электрохимической защиты объектов 

трубопроводного транспорта»
для специальности переподготовки 1-70 05 71 
«Проектирование и эксплуатация газопроводов»
в соответствии с учебным планом переподготовки, утвержденным 24.01.2011г.

рег. № 25-11/313
Новополоцк, 2015
Разработчик программы:
А.Г. Кульбей, к.т.н., доцент  кафедры  трубопроводного транспорта, водоснабжения  и гидравлики
Рекомендована к утверждению:

· кафедрой трубопроводного транспорта, водоснабжения и гидравлики  УО «ПГУ» 

Протокол заседания  от __________________№______
И.о. заведующего кафедрой    ______________ Д.П.Комаровский

· советом ИПК УО «ПГУ»
Протокол заседания  от __________________№______
Председатель совета     _______________ И.А.Позднякова

1. Введение
1.1 Цель преподавания дисциплины.
Коррозия трубопроводов или объектов трубопроводного транспорта не ограничивается только невозвратимой потерей металла, но и служит причиной выхода из строя, как отдельных участков трубопровода, так и всего трубопровода, что сопровождается огромными экономическими потерями. Эффективная защита трубопроводного транспорта от коррозии является общей проблемой трубопроводного транспорта в целом.

Изучение дисциплины «Основы систем электрохимической защиты объектов трубопроводного транспорта» способствует формированию у студентов знаний современных проблем, связанных с коррозией объектов трубопроводного транспорта. В результате изучения дисциплины специалист приобретает навыки использования нормативной документации , расчетов, связанных с реализацией проектных решений, обоснованного выбора технологий сооружения и ремонта защиты объектов трубопроводного транспорта.
1.2  Задачи изучения дисциплины

В результате освоения этой дисциплины слушатель должен ознакомиться: 

· с механизмом коррозионных процессов;

· с видами коррозии и коррозионных повреждений;

· с методами пассивной защиты; видами, назначением и требованиями к противокоррозионным покрытиям; эксплуатационными показателями покрытий; конструкцией изоляционных покрытий и технологией их нанесения;

· с устройствами систем электрохимической защиты; современными схемами катодной защиты, типами станций, анодных заземлений; протекторной защитой; 

Обучаемый овладевает навыками расчёта электрических параметров трубопроводов, расчета катодной защиты, расчёта протекторной защиты объектов трубопроводного транспорта.

1.3. Методы, средства обучения.

     Основными методами и средствами преподавания дисциплин по специальности  являются проведение коллоквиумов, лекционных, практических, лабораторных, самостоятельных занятий, а также организация презентаций, круглых столов, выездных занятий на производство.

1.4. Основные требования к результатам обучения.
Для изучения данного курса слушателям необходимо усвоить темы следующих  дисциплин: 

	№ п/п
	Наименование дисциплины
	Раздел (тема)

	1. 
	Химия
	Все разделы

	2. 
	Физика 
	Электричество

	3. 
	Основы экологии
	Все разделы

	4. 
	Охрана труда
	Охрана труда в строительстве


2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
	№ темы
	Наименование 
выносимых на лекцию 
вопросов
	Номера занятий
	Номера методических и наглядных пособия
	Самостоятельная работа студентов
	Форма контроля знаний

	
	
	Практические
	Лабораторные
	
	Содержание
	часы
	

	1
	История развития, значение и перспективы электрохимической защиты объектов трубопроводного транспорта.
Термин «коррозия».  Классификация процессов коррозии. Химическая коррозия. Газовая коррозия. Электрохимическая коррозия. Коррозия в электролитах. Почвенная коррозия. Электрокоррозия. Атмосферная коррозия. Биокоррозия. Контактная коррозия. Процессы, протекающие при возникновении газовой коррозии.  Процессы, протекающие при возникновении электрохимической коррозии. 
	
	
	
	Виды и особенности коррозионных разрушений металлических сооружений объектов трубопроводного транспорта
	
	отчет

	2
	Перечень современных методов защиты объектов трубопроводного транспорта от коррозии.  Особенности методов.
	
	1
	Плакат.
	Требования нормативных документов
	
	отчет

	3
	Возникновение блуждающих токов. Виды и конструкции систем защиты объектов трубопроводного транспорта от блуждающих токов
	
	2
	
	
	
	отчет

	4
	Принцип катодной защиты трубопроводов. Основные составляющие. Взаимодействие анода и трубопровода. Нормативные требования к катодной защите сооружений. Принцип протекторной защиты трубопроводов. Взаимодействие протектора и трубопровода. Виды используемых протекторов. 
	
	3,4
	Лабораторный стенд.
	Нормативные требования к протекторной защите сооружений
	10
	отчет

	5
	Назначение противокоррозионных покрытий. Виды противокоррозионных покрытий. Классификация.. Свойства и конструкции изоляционные покрытия на основе полимерных материалов. Виды покрытий. Свойства и конструкции изоляционные покрытия на основе битумных мастик. Изоляция внутренней поверхности трубопроводов. 
	
	5,6
	Лабора-торный стенд.
	Нормативные требования, предъявляемые к покрытиям

Контроль качества изоляционных покрытий эксплуатируемых и  наносимых на трубопровод
	10
	отчет

	6
	Классификация почв. Удельное электрическое сопротивление почвы. Почва как коррозионная среда. Коррозионная активность грунтов. Почвенная коррозия подземных металлических трубопроводов.
	
	7,8
	Плакаты.

Лабора-торный стенд.
	
	10
	отчет

	7
	Поляризационные явления при электрохимической коррозии и влияние их на коррозию металлов. Анодная поляризация. Катодная поляризация. Назначение коррозионной диаграммы при электрохимической коррозии. Виды коррозионной диаграммы. Причины возникновения коррозионного растрескивания металла под напряжением. 
	
	9,10
	Плакаты.

Лабора-торный стенд.
	
	10
	Отчет
Экзамен


3.Содержание дисциплины
3.1 Название тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий
	№
	Наименование тем
	Содержание
	Объем в часах

	1
	Введение.

Коррозия. Классификация процессов коррозии. Газовая коррозия. Электрохимическая коррозия. Виды электрохимической коррозии. 
	История развития, значение и перспективы электрохимической защиты объектов трубопроводного транспорта.
Термин «коррозия».  Классификация процессов коррозии. Химическая коррозия. Газовая коррозия. Электрохимическая коррозия. Коррозия в электролитах. Почвенная коррозия. Электрокоррозия. Атмосферная коррозия. Биокоррозия. Контактная коррозия. Процессы, протекающие при возникновении газовой коррозии.  Процессы, протекающие при возникновении электрохимической коррозии. 
	2


	2
	Современные методы защиты объектов трубопроводного транспорта от коррозии. 
	Перечень современных методов защиты объектов трубопроводного транспорта от коррозии. Особенности методов. 
	4


	3
	Системы защиты объектов трубопроводного транспорта от блуждающих токов.
	Возникновение блуждающих токов. Виды и конструкции систем защиты объектов трубопроводного транспорта от блуждающих токов. 
	4


	4
	Системы катодной защиты трубопроводов. Требования к катодной защите сооружений. Протекторная защита. Принципиальная схема, типы протекторов. 
	Принцип катодной защиты трубопроводов. Основные составляющие. Взаимодействие анода и трубопровода. Нормативные требования к катодной защите сооружений. Принцип протекторной защиты трубопроводов. Взаимодействие протектора и трубопровода. Виды используемых протекторов. 
	4


	5
	Противокоррозионные покрытия. Классификация. Изоляционные покрытия на основе полимерных материалов. Изоляционные покрытия на основе битумных мастик. Изоляция внутренней поверхности трубопроводов.
	Назначение противокоррозионных покрытий. Виды противокоррозионных покрытий. Классификация. Свойства и конструкции изоляционные покрытия на основе полимерных материалов. Виды покрытий. Свойства и конструкции изоляционные покрытия на основе битумных мастик. Изоляция внутренней поверхности трубопроводов. 
	4


	6
	Почва как коррозионная среда. Почвенная коррозия подземных металлических трубопроводов. Классификация почв. Удельное электрическое сопротивление почвы. 
	Классификация почв. Удельное электрическое сопротивление почвы. Почва как коррозионная среда. Коррозионная активность грунтов. Почвенная коррозия подземных металлических трубопроводов.
	4


	7
	Поляризационные явления при электрохимической коррозии. Коррозионная диаграмма. Коррозионное растрескивание металла под напряжением. 
	Поляризационные явления при электрохимической коррозии и влияние их на коррозию металлов. Анодная поляризация. Катодная поляризация. Назначение коррозионной диаграммы при электрохимической коррозии. Виды коррозионной диаграммы. Причины возникновения коррозионного растрескивания металла под напряжением. 
	4


	Всего:
	26


3.2 Лабораторные занятия, их наименование и объем в часах

	№
	Название
	Объем в часах

	1
	Исследование коррозионной активности грунта.
	2

	2
	Изучение механизма электрохимической коррозии металлов.
	2

	3
	Определение длины участка, защищаемого станцией катодной защиты.
	4

	4
	Определение коэффициента затухания наложенного потенциала при катодной защите  магистральных трубопроводов.
	4


	5
	Протекторная защита магистральных трубопроводов.
	4

	6
	Определение мощности, расходуемой станцией катодной защиты. Изучение устройства и принципов работы станций катодной защиты.
	4


	Всего:
	20


3.3 Самостоятельная работа
	№
	Название
	Объем в часах

	1
	Виды и особенности коррозионных разрушений металлических сооружений объектов трубопроводного транспорта
	10

	2
	Требования нормативных документов
	10

	3
	Нормативные требования к протекторной защите сооружений
	10

	4
	Нормативные требования, предъявляемые к покрытиям

Контроль качества изоляционных покрытий эксплуатируемых и  наносимых на трубопровод
	10

	
	ВСЕГО
	40


4.Материалы для текущей и итоговой аттестации слушателей.
Вопросы к экзамену

1. Значение борьбы с коррозией для систем трубопроводного транспорта. 

2. Коррозия. Классификация процессов коррозии. 

3. Виды коррозионных разрушений металлических сооружений объектов трубопроводного транспорта.

4. Влияние образующихся на поверхности металла окислов на процесс коррозии. 

5. Коррозия металлов в неэлектролитах. Газовая коррозия. 

6. Электрохимическая коррозия. Механизм электрохимической коррозии.

7. Схема коррозионного процесса при электрохимической коррозии.

8. Почвенная коррозия подземных металлических трубопроводов. Почва как коррозионная среда. Классификация почв. 

9. Удельное электрическое сопротивление почвы. 

10. Современные системы защиты объектов трубопроводного транспорта от коррозии.

11. Защита трубопровода от блуждающих токов.

12. Противокоррозионные покрытия. 

13. Изоляционные покрытия на основе битума. Требования, предъявляемые к покрытиям на основе битума.

14. Изоляционные покрытия на основе полимерных материалов. Требования, предъявляемые к покрытиям на основе полимерных материалов.

15. Конструкции изоляционных покрытий. 

16. Системы катодной защиты трубопроводов. Требования к катодной защите сооружений. 

17. Типы катодных станций. Принцип работы катодных станций.

18. Протекторная защита. Принципиальная схема.

19. Типы протекторов.

20. Требования к протекторной защите.
5. Список рекомендуемой литературы
Основная
1. Противокоррозионная защита трубопроводов и резервуаров. Дизенко Е.И. и др. Учебник. - М.: Недра, 1978. 

2. Волков Б.Г. , Тесов Н.И., Шуванов В.В. Справочник по защите подземных металлических сооружений от коррозии.  - Л.: Недра. 1975.
3. Коррозия углеродистой стали в естественных условиях в различных почвенно-климатических зонах страны / А.Ф. Марченко, В.Ф. Храмихина, А.В. Николаева и др. – Тр. ВНИИСТа, 1974, вып.30.
4. Зиневич А.М., Глазков В.И., Котик В.Г. Защита трубопроводов и резервуаров от коррозии. М., «Недра», 1975. 
Дополнительная
1. Горелик М.Б., Иоффе Э.И., Сурис М.А. Защита газовых сетей от блуждающих токов.  - М.: Недра, 1979г..

2. Справочник по проектированию магистральных трубопроводов (под. ред. А.К.Дерцакяна). – М.: Недра, 1977.

3. Борисов Б.И. Защитная способность изоляционных покрытий подземных трубопроводов. – М.: Недра, 1987.
4. Коррозия металла с ПВХ покрытием под действием биогенного сероводорода / Г.М. Могильницкий, А.М. Зиневич, Б.И. Борисов и др. – М. Недра, 1980.

5. Правила технической эксплуатации резервуаров НПС и нефтебаз. 
6. Правила технической эксплуатации магистральных трубопроводов.РД 153-39.4-041-99

7. Правила технической эксплуатации. Магистральные газопроводы.- М., «Недра», 1989

8. ОНТП 51-185. Общесоюзные нормы технологического проектирования. Магистральные трубопроводы. Часть 1. Газопроводы. – Мингазпром СССР, 29.08.85

PAGE  
8

