Министерство образования Республики Беларусь

Переподготовка по специальности «Технология переработки нефти и газа»

 ИПК УО «ПГУ»
Учебно-методическое

 пособие

часть 2

по курсу "Химия нефти и газа"

для слушателей переподготовки по специальности 
1-48 01 72 "Технология переработки нефти и газа"
Новополоцк, 2006
УДК 665.03.046

Одобрено и рекомендовано к изданию

Учебно-методическим советом факультета повышения и квалификации и переподготовки
руководящих работников и специалистов инженерного профиля
Факультет повышения квалификации и переподготовки руководящих работников 
и специалистов инженерного профиля
Составитель: 

С.В.Покровская, канд. хим. наук, доцент 

Рецензенты: 

С.М.Ткачев, канд. техн. наук, доцент

      И.В.Бурая, канд. пед. наук, ст. преподаватель

(Институт повышения квалификации и переподготовки УО "ПГУ", 2006
СОДЕРЖАНИЕ

3ГЛАВА 1. ТЕРМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ


41.1 Механизм превращений углеводородов в процессе термического крекинга


71.2 Пиролиз


13ГЛАВА 2. КАТАЛИТИЧЕСКИЙ КРЕКИНГ


142.1 Катализаторы крекинга


152.2 Механизм реакций крекинга


182.3 Превращения изопарафинов


182.4 Превращения алкенов


192.5 Превращения циклоалканов


202.6  Превращения ароматических углеводородов


222.7  Образование кокса


23ГЛАВА 3. ГИДРОГЕНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ


243.1 Гидроочистка


283.2 Гидрокрекинг


34ГЛАВА 4. ИЗОМЕРИЗАЦИЯ НОРМАЛЬНЫХ ПАРАФИНОВЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ


37ГЛАВА 5.  КАТАЛИТИЧЕСКИЙ РИФОРМИНГ


375.1 Превращения углеводородов при каталитическом риформинге


405.2 Термодинамика и кинетика каталитического риформинга


415.3 Катализаторы


425.4 Продукты каталитического риформинга


42ГЛАВА 6.  АЛКИЛИРОВАНИЕ


436.1 Классификация реакций алкилирования


436.2 Алкилирующие агенты и катализаторы


436.3 Химизм процесса алкилирования в ароматическое ядро


466.4 Алкилирование изоалканов алкенами


48ГЛАВА 7.  ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ СОВРЕМЕННЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ БЕНЗИНОВ И ЭКОНОМИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ГРУППЫ ПРОЦЕССОВ ПОЛУЧЕНИЯ НЕОБХОДИМЫХ КОМПОНЕНТОВ


52ЛИТЕРАТУРА





Недостаточно только иметь хороший разум, но главное – это хорошо применять его.






Гораций

ГЛАВА 1. ТЕРМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ

Основным типом превращений при термическом крекинге и пиролизе является распад углеводородов. Термическая устойчивость их тесно связана с энергией химической связи в молекуле (теплотой диссоциации связи, кДж/моль).

К термическим процессам переработки нефти относятся:

· термический крекинг тяжелых нефтяных фракций и остатков под давлением;

· термический крекинг нефтяных остатков при атмосферном давлении (коксование);

· пиролиз жидкого и газообразного сырья.

Эти процессы характеризуются высокими температурами – от 450 до 1200°С. Направленность их различна. Термический крекинг под давлением для мазутов прямой перегонки, вакуумных газойлей проводится под давлением от 2 до 4 МПа, температуре 450–510°С с целью производства газа и жидких продуктов. В настоящее время термический крекинг сохранился для переработки тяжелых нефтяных остатков вакуумной перегонки, и направлен преимущественно на получение котельного топлива за счет снижения вязкости исходного сырья. При этом также получается некоторое количество газа и бензиновых фракций. Остальные фракции сохраняются в составе остаточного продукта. Эта разновидность термического крекинга носит название "висбрекинг" и проводится в мягких условиях (температура 450–470°С, давление 2,0–2,5 МПа). Степень конверсии сырья при этом не глубокая.

Термический крекинг нефтяных остатков при давлении до 0,5 МПа и температуре 450–550°С (коксование) проводится в направлении концентрирования асфальто-смолистых веществ в твердом остатке – коксе – и одновременного получения при этом бензиновых и газойлевых фракций – продуктов более богатых водородом, чем исходное сырье.

Пиролиз – это наиболее жесткая форма термического крекинга, проводимого с целью получения газообразных непредельных углеводородов, в основном этилена и пропилена для нефтехимического синтеза. В качестве побочных продуктов образуется некоторое количество ароматических углеводородов – бензола, толуола и других. Пиролиз осуществляется при температуре порядка 800–850°С при атмосферном давлении.

Крекинг представляет сложный комплекс реакций. Сложность в том, что один и тот же углеводород может испытывать разные превращения и направление превращения можно изменить, изменив внешние условия. 

Углеводороды разных групп испытывают превращения по разным схемам.

Под воздействием температуры разрыв происходит преимущественно по связи С–С с образованием радикалов. Радикалами называются химически ненасыщенные соединения, образующиеся в результате гомолитического эндотермического распада связи:


[image: image1.wmf]моль

кДж

СН

СН

Н

С

360

–

3

3

6

2

·

·

+

®


Вероятность гетеролитического распада связи на ионы невелика и составляет    10-50 относительно скорости распада на радикалы: 


[image: image2.wmf]моль

кДж

СН

СН

Н

С

1200

–

3

3

6

2

-

+

+

®


Установлено, что гомолитический распад по связи С–С в 103 раз превышает скорость распада по связи С–Н.

Время существования радикалов очень мало.  Например, период жизни радикала 
[image: image3.wmf]·

3

СН

 равен всего 0,006 с. Образовавшийся радикал при распаде или реакции с молекулой превращается в другой радикал. Так происходит до тех пор, пока не произойдет столкновение двух радикалов, приводящее к их рекомбинации или диспропорционированию. Реакции такого типа называются цепными реакциями. 

1.1 Механизм превращений углеводородов в процессе термического крекинга

Сырьем термического крекинга и висбрекинга являются тяжелые нефтяные фракции, гудрон, мазут, асфальты процесса деасфальтизации. Наблюдается устойчивая тенденция утяжеления сырья висбрекинга, в котором повышается содержание асфальто-смолистых веществ, вязкость и коксуемость.

Во время термического воздействия протекают реакции двух типов: собственно крекинга преимущественно по связям С–С, в меньшей степени по связям С–Н, и уплотнения (полимеризации, конденсации).

При распаде молекул тепло поглощается, и энергия разрыва связи отрицательна (реакция крекинга эндотермична), в то время как образование связи сопровождается выделением тепла (экзотермический процесс). 

Ниже приводятся усредненные данные энергии связи (кДж/моль) между атомами углерода и углерода с водородом в углеводородах различных классов:

Н–Н – 430 кДж/моль




Сар.–Сар. – 407 кДж/моль

Сал.–Сар. – 335 кДж/моль



С–С
       – 575 кДж/моль

Сал.–Сал. – 297 кДж/моль



С=С
       – 675 кДж/моль

Сал.–Н – 392 кДж/моль

Сар.–Н– 425 кДж/моль

Следует иметь в виду, что величина энергии связи зависит от строения молекулы и местоположения данной связи в молекуле. В ряду углеводородов СnH2n+2 связь С–С значительно ослабляется по мере увеличения числа углеродных атомов в молекуле.

Основные типы углеводородов нефти по возрастающей термической стабильности располагаются в следующий ряд: н-алканы, изоалканы, циклоалканы, арены, нафтеноароматические, полициклические ароматические углеводороды.

Для характеристики склонности углеводородов и соединений к химическим превращениям используется величина энергии активации, определяемая как избыточная энергия, которой обладают молекулы, вступающие в реакцию. Чем выше энергия активации, тем больше энергетический барьер, который нужно преодолеть для превращения обычных молекул в активные. В среднем энергия активации при термическом крекинге составляет 210–250 кДж/моль.

При крекинге алканов образуются алканы и алкены с меньшей молярной массой:

CnH2n+2 ( CmH2m + CqH2q+2
Из рисунка 1 видно, что по мере увеличения молярной массы исходного углеводорода термическая его падает.

[image: image103.emf]6

ɋ

�

+

��

���+

�

6

[image: image4.emf]0

10

20

30

40

50

60

0 5 10 15 20 25 30 35


[image: image104.wmf]u

1

1

1

k

С

=

-


Рисунок 1 – Зависимость константы скорости крекинга нормальных алкановых углеводородов от числа углеродных атомов (при 425°С)

Изменение скорости распада алканов (характеризуемое константой скорости) с увеличением молярной массы и числа углеродных атомов в молекуле представлены на рисунке 1.

Распад алканов подчиняется теории свободных радикалов и имеет цепной характер.

Рассмотрим для примера механизм распада бутана при 460–550°С.

1. В результате первичного распада образуются радикалы – метил, этил, пропил:


[image: image5.emf]С

4

Н

10

СН

3

 + С

3

Н

7

С

2

Н

5

 + С

2

Н

5


2. Развитие цепной реакции идет по схеме:


[image: image6.emf]С

4

Н

10

+ СН

3

СН

4

+ С

4

Н

9

С

2

Н

5

+ С

4

Н

10

С

4

Н

9

+ С

2

Н

6

С

3

Н

7

С

2

Н

4

+ СН

3

и т.д.


3. Обрыв цепи происходит при рекомбинации свободных радикалов:


[image: image7.emf]СН

3

 + С

2

Н

5

С

3

Н

8

СН

3

+ Н

СН

4

С

2

Н

5

 + С

2

Н

5

С

4

Н

10


При температуре около 450°С разрыв происходит посередине цепи молекулы алкана. Повышение давления смещает место разрыва к центру молекулы, следовательно, крекинг под давлением позволяет получить больше жидких продуктов.

Для нафтеновых и ароматических углеводородов с длинной боковой цепью в условиях термического крекинга и висбрекинга характерны следующие реакции:

· деалкилирование боковых цепей;

· дегидрирование циклоалкановых колец до ареновых;

· распад моноциклических нафтенов на алкены или алкан + алкадиен.

Голоядерные арены, также как и арены с короткими боковыми цепями, практически не подвергаются распаду. В результате их конденсации происходит накопление полициклических углеводородов. Развитие реакций уплотнения и конденсации циклических углеводородов приводит к образованию кокса. 

Если в сырье крекинга присутствуют сернистые соединения, то при нагревании некоторые из них распадаются, выделяя сероводород:


[image: image8.wmf]C

n

H

2n-1

C

n

H

2n-1

S

C

n

H

2n-1

SH + C

n

H

2n

меркаптан

сульфид

алкен

C

n

H

2n-1

C

n

H

2n-1

S

сульфид

H

2

S + C

n

H

2n

 + C

m

H

2m

алкен

алкен

C

n

H

2n-1

SH

H

2

S + C

n

H

2n

алкен

меркаптан


В условиях крекинга распад сернистых соединений идет весьма интенсивно. Однако такие сернистые соединения как тиофены, тиофаны и их производные, термически весьма устойчивы.

Сероводород при температуре выше 260°С взаимодействует с железом, вызывая коррозию аппаратуры:


[image: image9.wmf]2

2

H

FeS

S

H

Fe

+

=

+

 

При воздействии кислорода воздуха сероводород легко окисляется до серы:


[image: image10.wmf]S

O

H

O

S

H

2

2

2

2

2

2

+

=

+


Свободная сера коррозирует почти все металлы, образуя с ними сульфиды.

Борьба с коррозией оборудования заключается в подборе материала (специальные стали) и защите его (футеровка). 

Вторичные реакции уплотнения и конденсации, вызывающие образование кокса, имеют энергию активации 251–377 кДж/моль и при повышенных температурах  становятся более заметными по сравнению с первичными реакциями крекинга.

На основании исследований отечественных ученых Саханова А.Н., Тиличеева М.Д., Обрядчикова С.Н.,. Немцова М.С., Левинтера М.Е. и других установлен примерный механизм коксообразования. Было показано, что основным материалом для образования кокса являются ароматические углеводороды, которые склонны к реакциям конденсации. Исследователями предложена общая схема образования карбоидов и в конечном счете кокса при термическом крекинге через последовательные и параллельно-последовательные стадии образования и расходования промежуточных продуктов:
ароматические углеводороды ( высококипящие конденсированные ароматические углеводороды ( асфальтены ( карбоиды, кокс.
Таким образом, кокс является конечным продуктом при последовательном превращении ароматических углеводородов с образованием ряда промежуточных продуктов, которые постепенно обедняются водородом. Заметную роль в ускорении образования кокса играют реакции конденсации аренов с непредельными соединениями, которые также склонны к образованию асфальтенов и затем карбоидов.

Образующейся при крекинге кокс не является продуктом распада углеводородов на элементы, а имеет углеводородное строение. Коксообразование в процессах термического крекинга, висбрекинга и пиролиза весьма нежелательно.

На основании термодинамических расчетов определены основные направления реакций при термическом крекинге:

1. Способность алканов к распаду по связи С–С в середине цепи быстро возрастает по мере увеличения молярной массы углеводорода, и эта реакция преобладает при крекинге алканов.

2. Ароматические углеводороды с длинными алкильными цепями легко крекируются, отщепляя боковые цепи в виде алканов и алкенов.

3. Дегидрирование цикланов с образованием ароматических углеводородов в условиях термокрекинга (т.е. при высокой температуре, без катализатора) идет практически необратимо. Следовательно, гидрирование аренов выделяющимся при крекинге водородом практически невозможно. 

4. Возможно гидрирование образующихся при крекинге алкенов выделяющимся в процессе водородом.

5. Ароматические углеводороды в условиях термокрекинга конденсируются друг с другом или с алкенами и диенами.

6. Ароматические углеводороды наряду со смолами и асфальтенами являются основными источниками образования кокса.

Рассмотрим особенности химических превращений углеводородов различного строения в условиях пиролиза (810–850°С, давление атмосферное).
1.2 Пиролиз

Современная нефтехимическая промышленность производит широкий ассортимент продуктов: пластмассы, синтетические волокна, растворители и т.д. Важнейшим сырьем для них являются низшие алкены – этилен, пропилен, бутилены, бутадиен, а также ароматические углеводороды – бензол, толуол, ксилол.

Одним из основных нефтехимических процессов производства низших олефинов, в частности, этилена, является пиролиз.

Неуклонный рост производства получаемых на основе этилена продуктов – полиэтилена, оксида этилена, винилхлорида, этилового спирта, стирола и др. обуславливает существенный рост производства этилена.

1.2.1 Сырьё пиролиза

Следует различать четыре основные группы сырья пиролиза:

1. Этан, пропан, бутан и их смеси, выделяемые из природных и попутных газов;

2. Прямогонные и смешанные нефтяные фракции типа бензинов с концом кипения 200°С, плотностью до 0,73 г/см3;

3. Тяжелые дистилляты с концом кипения примерно 380°С;

4. Нефтяные остатки и сырые нефти.

Свыше 70% себестоимости этилена приходится на стоимость сырья, поэтому выбор подходящего сырья, обеспечивающего высокий выход продуктов пиролиза, имеет первостепенное экономическое значение.

В США основными видами сырья для пиролиза являются этан и пропан. Около 53% этилена в США получают из этана, 32% из пропана, 12–15% – из бензиновых фракций.

В Западной Европе, не обладающей достаточным количеством С2, С3, С4 для крупнотоннажного производства этилена сырьем служат прямогонные бензиновые фракции. В Японии основным видом сырья являются также бензиновые фракции. В последние годы в связи с ростом цен на бензин разрабатываются процессы производства этилена из сырой нефти.

Промышленный процесс пиролиза ведется в сторону ужесточения условий его ведения. Во избежание усиленного коксообразования и смолообразования время контакта должно быть снижено с 0,5–1 с. до 0,1–0,4 с. Для поддержания низкого парциального давления углеводородов в реакционную камеру подают инертный разбавитель, например, водяной пар, снижающих отложение кокса на стенках реакционных труб печей пиролиза. В условиях «жесткого» пиролиза выход этилена больше на 5–7% по сравнению с обычным пиролизом, т.е. примерно 30–35%мас. Увеличение выхода продукта приводит к экономии сырья, которое является во многих странах дефицитом, и к снижению стоимости производства этилена.

1.2.2 Продукты пиролиза

1. Водородная фракция – увеличивается спрос на продукт повышенной чистоты – более 90%об водорода.

2. Метановая и водородная фракции. Вследствие практически полного отсутствия серы стремятся использовать фракции в качестве сырья для получения водорода процессом паровой конверсии вместо сжигания в качестве топлива.

3. Ацетилен – должен вырабатываться чистотой не ниже 99,8%об.

4. Этилен – наряду с сортом «полимеризационный» существует спрос и на менее чистый продукт для производства этилбензола.

5. Пропилен – до недавнего времени производство пропилена удовлетворяло спрос на него. В последнее время наметился дефицит пропилена в связи с ростом производства важнейших продуктов из него: полипропилена, бутиловых спиртов (методом оксосинтеза), акрилонитрила и др.

6. Бутадиен, получающийся при пиролизе, используется главным образом для производства различных полимерных материалов.

7. Пиробензин – наряду с широкой фракцией существует спрос и на узкую фракцию (С5) с высоким содержанием изопрена и циклопентадиена. 

8. Одним из побочных продуктов является легкая смола. Из нее могут быть получены ароматические углеводороды (бензол, ксилол, стирол, толуол и др.). Эти углеводороды – важные исходные вещества для производства ценных продуктов.

1.2.3 Химизм процесса пиролиза

Химические превращения углеводородов в ходе пиролиза можно условно разделить на две категории: первичные и вторичные. В результате первичных реакций образуются алкены этилен, пропилен, бутилен, бутадиен. В ходе вторичных реакций алкены и диеновые углеводороды подвергаются реакциям конденсации, полимеризации с одновременным более глубоким разложением, в результате чего образуются ароматические углеводороды: бензол, нафталин, дифенил, более конденсированная ароматика. Кроме того, в ходе процесса образуются кокс и сажа.

В связи с объемом мощностей этиленовых агрегатов необходимо учитывать влияние состава сырья на выход продуктов пиролиза.

Превращения парафиновых углеводородов в процессе пиролиза. Парафины н.–строения при пиролизе дают Н2, СН4, этилен, пропилен и т.д., т.е. идет реакция крекинга по радикальному нецепному механизму, сопровождающаяся дегидрогенизацией и диспропорционированием водорода.

Распад алканов может происходить по всем связям С–С. Чем выше температура и ниже давление, тем место разрыва углеродной цепи все больше смещается к ее концу, и значительно возрастает выход газообразных продуктов. Одновременно характерна и реакция дегидрирования и диспропорционирования водорода. 

В качестве примера рассмотрим превращения, протекающие при пиролизе н-гексана С6Н14.
1. Первичные реакции:


[image: image11.emf]С

6

Н

14

С

2

Н

4

+ С

4

Н

10

С

6

Н

14

С

3

Н

8

+ С

3

Н

6

С

6

Н

14

С

4

Н

8

+ С

2

Н

6

С

3

Н

8

СН

4

+   С

2

Н

4

С

2

Н

6

С

2

Н

4

+   Н

2

и т.д.


2. Вторичные реакции:


[image: image12.emf]С

2

Н

4

С

2

Н

2

+ Н

2

2С

2

Н

4

С

4

Н

6

+ Н

2

С

2

Н

4

С

4

Н

6

СН

2

СН

3

и т.д.


Распад длинных радикалов протекает по связи в β-положении к свободной валентности углеводорода:


[image: image13.wmf]2

2

3

2

2

3

СН

СН

СН

СН

СН

СН

=

+

®

·

·

a

b


При этом образуются алкены, и регенерируются радикалы
[image: image14.wmf]2

·

R

. Начальными продуктами пиролиза н-гексана должны являться: водород, метан, этан, этилен, пропилен, бутены и пентан.

При увеличении молярной массы сходных по строению парафиновых углеводородов выходы этилена и пропилена  уменьшаются, а выходы тяжелых и жидких углеводородов растут (таблица 1).

Таблица 1 – Состав газообразных продуктов пиролиза

	Состав пирога за
	н-гексан, %мас.
	н-октан, %мас.

	Водород

Метан

Этан

Этилен

Пропилен

Ацетилен

С4
Дивинил

Ароматические углеводороды
	0,78

19,9

7,0

15,5

0,5

–

0,78

2,93

3,83
	0,52

11,0

5,84

13,2

0,72

0,08

0,4

3,24

4,81


Выход пропилена и этилена зависит от количества разветвлений в молекуле исходящего парафинового углеводорода. Так, если сравнивать углеводороды одной молярной массы, то при пиролизе С7Н16 выход этилена тем ниже, чем больше разветвлений в исходной молекуле (таблица 2).

Таблица 2 – Выходы углеводородов при пиролизе

	Углеводороды
	Этилен, %мас
	Пропилен, %мас
	Изобутилен, %мас

	н - гептан

2-метилгексан

2,4-диметилпентан
	36

25,3

12,42
	14,5

18

23,0
	3,22

9,4

13,25


Такая же закономерность имеет место и для октана С8Н18. Таким образом, разветвление цепи парафиновых углеводородов снижает выход этилена и повышает выход пропилена, причем тем больше, чем больше разветвлений.

Если же сравнивать н-октан, 4-метилгептан, 3-этилгексан, отличающиеся друг от друга отсутствием разветвления, наличием метильной и этильной групп в центре молекулы, то можно отметить, что на выход продуктов пиролиза влияет и характер разветвления. Замена метила на этил увеличивает выход метана и дивинила, но уменьшает выход этилена и пропилена:

Выход дивинила, %масс.

н-октан

3,24

4-метигептан
3,36

3-этилгексан
4,88

Наиболее подробно изучены закономерности термического разложения углеводородов в условиях термического крекинга (теория Райса) существенно изменяются при переходе от условий термического крекинга к условиям пиролиза.

Теория Райса предполагает существование длинных радикальных цепей, что действительно имеет место в условиях термического крекинга, проводимого при температуре 450–550°С.

Установлено, что с увеличением температуры до 800–1000°С увеличивается концентрация радикалов, в которых β-расщепление С–С связей преобладает над передачей цепей другим молекулам.

Для более точного совпадения расчетных и экспериментальных данных сделано допущение, что наряду с β-расщеплением радикалов по С–С связи имеет место α-расщепление С–С связей (≈ 1/5 всех радикалов), а также 2/3 образующихся н-пропильных радикалов стабилизируется расщеплением С–Н связей, т.е. за счет передачи водорода другим радикалам. 

Превращения непредельных углеводородов в процессе пиролиза. В сырье пиролиза ненасыщенные углеводороды отсутствуют, но роль их в химии пиролиза велика, т.к. они всегда образуются при распаде углеводородов других классов. Олефины при низких температурах и высоких давлениях полимеризуются, но чем выше температура и ниже давление, тем более равновесие смещается в обратную сторону (влево).

[image: image105.wmf]С = 1

% S в продукте

% S в сырье

↔  (CnH2n)n
Анализ энергетических особенностей молекулы олефина показывает, что наименьшей энергией диссоциации обладает связь С–С, находящаяся в β-положении по отношению к двойной связи:

         (
[image: image106.emf]& & &

&

&

& &

&

 С–С–С–С=С(
[image: image15.wmf]3

2

2

2

2

2

3

СН

СН

СН

СН

СН

СН

С

С

СН

СН

-

=

+

=

®

-

=

+

-

·

·


   γ    (    α       
β – правило определяет наиболее вероятное место распада в углеводородной цепи. Отметить необходимо и то, что в различных реакциях отрыв водорода от атома углерода легче идет от β-углерода.

а) Из этилена в условиях пиролиза получается дивинил и водород:

СН2 = СН2 → СН2 = СН( + Н( 





(1)
Связь С=С прочнее связи С–Н, поэтому образуются радикалы винила и водорода.

СН2 = СН2 + СН2 = СН( → СН2 = СН( + СН2 = СН2

(2)
СН2 = СН2 + Н( → СН2 = СН( + Н2




(3)
В результате соударения виниловых радикалов образуется дивинил, или суммарно:

СН2 = СН2 + СН2 = СН2 → С4Н6 + Н2




(4)
б) Из пропилена и бутилена получается смесь алкана, алкена и алкадиена:

СН3 – СН = СН2 → СН2 = СН( + СН3(
СН3 – СН = СН2 + 
[image: image16.wmf]·

С

Н = СН2 → СН2 = СН2 + 
[image: image17.wmf]·

С

Н2 – СН = СН2
т.к. связь С–С и связь С–Н менее прочна, чем связь С=С

СН3 – СН = СН2 + СН3( → СН4 + 
[image: image18.wmf]·

С

Н2 – СН = СН2







аллильный







 
радикал


[image: image19.wmf]·

С

Н2 – СН = СН2 + 
[image: image20.wmf]·

С

Н2 – СН = СН2 → СН2 = СН – СН2 –СН2 – СН = СН2









диаллил

Суммарно:

3С3Н6 → СН4 + СН2 = СН2 + С6Н10
Радикально-цепной механизм термического разложения изобутана:


[image: image21.wmf]CH

2

 = C-CH

3

СН

3

1.

CH

2

 = C-CH

2

 + H

СН

3

К

1

(345,7 кДж/моль)

H+CH

2

 = C-CH

3

СН

3

CH

2

 = C-CH

2

 + H

2

СН

3

К

2

(21 кДж/моль)

2.

CH

2

 = C-CH

2

СН

3

3.

К

3

CH

2

 = C = CH

2

CH

2

 = C = CH

2

CH

3

 - C = CH

+ CH

3

(184 кДж/моль)

CH

3

 + CH

2

 = C-CH

3

4.

СН

3

К

4

CH

3

-CH

2

-C-CH

3

СН

3

(205 кДж/моль)

CH

3

-CH

2

-C-CH

3

5.

СН

3

К

5

CH

3

-CH 

= C-CH

3 

+ H

СН

3

CH

2

 = C-CH

2

 

+ H

СН

3

6.

CH

2

 = C-CH

3

СН

3

(0 кДж/моль)


Инициирование по реакции (1) более вероятно, чем по реакции:


[image: image22.emf]&+

�

� �&�&+

�

ɋɇ

�

&+

�

� �&�&+

��

��&+

�


Энергия диссоциации разрывающейся связи С–С в данном случае выше 97кДж/моль.

Суммарная реакция:

2С4Н8 → Н2 + С3Н4 + С5Н10
В продуктах пиролиза происходит сдвиг к олефинам меньшей молярной массы. При глубоких степенях превращения имеют место радикальные реакции отрыва водорода от олефинов, в которых образуются винильные, аллильные и другие ненасыщенные радикалы.

Они являются источниками бутадиена и ароматических углеводородов. Эти вторичные реакции  играют второстепенную роль в начальный период разложения из-за низкой концентрации олефиновых углеводородов, но с повышением степени разложения вторичные реакции протекают быстрее, чем первичные, что и объясняет наличие максимума на кривой выхода олефинов.

При температуре выше 700°С диолефины весьма склонны к уплотнению путем полимеризации (1) и конденсации с алкенами (2) с образованием циклических углеводородов:


[image: image23.emf]CH

CH

CH

2

CH

2

1.2 CH

2

 = CH-CH = CH

2

CH = CH

2

винилциклогексен

2.

+

CH

2

CH

2

+ 2 Н

2


Реакция диенового синтеза (2) – один из главных путей образования ароматических углеводородов. В условиях пиролиза весьма вероятна реакция конденсации ароматических углеводородов с алкадиенами – источник образования тяжелых продуктов пиролиза.


[image: image24.emf]+

СН

2

СН-СН = СН

2

+

СН

2

СН

2

-СН = СН

2

- Н

2

- Н

2


Превращения нафтеновых и ароматических углеводородов. Для расщепления нафтеновых углеводородов в условиях пиролиза характерным является повышенный выход дивинила.

Основными реакциями разложения циклогексана при 700–800°С и τ = 0,5 – 1,5с. являются дегидрирование кольца с одновременным его разрывом, в результате чего главными продуктами его разрыва являются этилен, водород, пропилен и дивинил:


[image: image25.wmf]-Н

2

С

2

Н

4

 + С

4

Н

8



[image: image26.emf]&

�

+

�

���&

�

+

�

�&

�

+

�


Бициклические нафтены также подвергаются дециклизации, крекингу и дегидрированию.


[image: image27.emf]ɪɚɫɩɚɞ

5

5

ɞɟɚɥɤɢɥɢ�

ɪɨɜɚɧɢɟ

5C

5C

��&

Q

+

�Q��

�&

Q

+

�Q


На состав продуктов пиролиза нафтеновых углеводородов влияет количество разветвлений в исходном сырье (таблица 3). На ряд нафтеновых углеводородов распространяется вывод о роли числа разветвлений, справедливый для парафиновых углеводородов.

Таблица 3 – Влияние вида сырья на состав продуктов пиролиза, %масс.

	Углеводороды
	СН4
	С2Н4
	С3Н6
	С4Н6

	Этилциклогексан

1,2-диметилциклогексан
	11,78

17,16
	21,34

16,7
	7,88

8,88
	5,95

6,95


С увеличением числа разветвлений в нафтеновых углеводородах снижается выход этилена и повышается выход пропилена, кроме того, закономерно увеличивается выход бутадиена. 

При пиролизе алкилароматических углеводородов единственной первичной реакцией является реакция деалкилирования. Это подтверждается высоким содержанием ароматических углеводородов в смоле (99,5%).Так, при пиролизе этилбензола получается только 5,13% масс. этилена, 0,22% пропилена, 0,05 % дивинила, т.е. при пиролизе ароматических углеводородов выход этилена очень мал, пропилен и бутилен почти не образуется. Ароматическое кольцо остается неизменным.

Суммарные реакции превращения углеводородов при пиролизе имеют первый кинетический порядок.

Теплоты реакций пиролиза: 3 775 кДж/кг для этана; 1 130 кДж/кг для бензина.

Важным выводом, сделанным И.В.Калечиц,  Т.Н.Мухиной является правило аддитивности: в условиях высоких температур каждый углеводород будет подвергаться расщеплению в основном независимо от других углеводородов, превращение смеси углеводородов будет суммой превращений ее компонентов.

Зная основные закономерности превращений углеводородов содержащихся в сырье пиролиза, правило аддитивности открывает возможность предсказывать выходы основных продуктов пиролиза.

На основании правила аддитивности разработана математическая модель промышленного процесса пиролиза (конкретно для этиленового производства ОАО "Полимир").

Таким образом, на основании обобщения многочисленных исследований считают установленными следующие основные закономерности термолиза нефтяного сырья:

·  в основе термодеструктивных превращений лежат химические реакции распада и поликонденсации, протекающие через ряд промежуточных стадий по радикально-цепному механизму;

·  в реакциях распада ведущими являются короткоживущие радикалы алкильного типа, а уплотнения – долгоживущие фенильные или бензильные радикалы;

·  при термодеструктивных превращениях нефтяного сырья имеют место фазовые превращения групповых компонентов, специфичные для дисперсных систем.

ГЛАВА 2. КАТАЛИТИЧЕСКИЙ КРЕКИНГ

Каталитический крекинг является процессом глубокой переработки нефти с целью получения бензиновых фракций с октановым числом 78–81 по моторному методу, дизельных фракций, газов с большим содержанием пропан-пропиленовой и бутан-бутиленовой фракций. На базе каталитического крекинга возможно получение оксигенатов (диизопропилового и метил–третбутилового эфиров) и алкилата – высокооктановых компонентов товарных автобензинов.

2.1 Катализаторы крекинга

Как правило, промышленные катализаторы крекинга готовят на основе алюмосиликатов с различным соотношением Al2O3 и SiO2. Крекирующие катализаторы можно разделить на три типа:

а) природные алюмосиликаты, обработанные кислотой;

б) аморфные синтетические алюмосиликаты с различным соотношением оксида кремния и оксида алюминия;

в) кристаллические синтетические алюмосиликаты.

Все катализаторы крекинга характеризуются наличием кислотных центров, которые проявляются при высоких температурах и определяют активность катализатора. Природные алюмосиликаты не термостабильны и содержат железо, катализирующее коксообразование водорода.

Аморфные алюмосиликаты с высоким (20–30%) и низким (10–15%) содержанием Al2O3 не содержат оксида железа, что делает их пригодными для переработки высокосернистых нефтяных фракций, отличаются высокой термостабильностью, однако степень превращения углеводородов за проход невелика. 

Активность алюмосиликатных катализаторов можно повышать введением определенного количества соединений, промотирующих катализаторы, таких как СО2, галогеносодержащие углеводороды, олефины и другие.

Катализаторы на основе цеолитов отличаются более высокой активностью, степень превращения сырья за проход увеличивается, превращение не сопровождается так называемым глубоким крекингом, состав бензинов отличается более высоким содержанием парафиновых и ароматических углеводородов. Выходы кокса и газа снижаются.

Катализаторы процесса каталитического крекинга. В настоящее время в процессе каталитического крекинга применяются алюмосиликатные ультрастабильные цеолитсодержащие микросферические катализаторы, обеспечивающие проведение процесса за 5–10 секунд. Создание и применение этих катализаторов позволило увеличить скорость химических реакций, имеющих место при каталитическом крекинге, в несколько тысяч раз. До 1970 года время контакта сырья с катализатором в реакторе составляло 12–16 минут (43200–59000 секунд), а сейчас 5–10 секунд. Это уменьшило объем реактора, он превратился фактически в трубу (лифт-реактор) при этом увеличился выход высокооктанового компонента товарных бензинов с 32–40% масс. до 60–65% масс. на сырье.

Современные катализаторы процесса каталитического крекинга состоят в основном из 4-х частей:

· цеолит типа Y;

· цеолит типа ZSM–5;

· аморфная алюмосиликатная активная матрица;

· неактивная алюмосиликатная связывающая матрица (глинозем).

Цеолит типа Y имеет диаметр пор на уровне 9 нм с отношением Si/Al порядка 2–6 (модуль 2–6). 

Модуль цеолита ZSM–5 достигает 801–150, что обеспечивает высокую скорость реакции.

Аморфные алюмосиликаты имеют высокий диаметр пор 80 нм и более для обеспечения адсорбции крупных высокомолекулярных молекул сырья.

Содержание цеолитов в катализаторе составляет 20–30%. Повышенное содержание цеолитов в катализаторе понижает его насыпную плотность и приводит к перекрекингу. 

Кроме того, почти все катализаторы крекинга содержит оксиды редкоземельных элементов (РЗЭ, R2O3). В качестве этих элементов в основном используется лантан и его сопутствующие элементы: неодим, диспрозий и т.п. Смесь оксидов этих элементов получается при обогащении урана. Эти элементы замещают в катализаторе ионы натрия, что усиливает каталитическую активность катализатора (повышается ОЧ бензина) и повышает его термопаровую стабильность. Содержание оксидов РЗЭ в катализаторе не превышает 2,5% масс. Усредненный состав катализатора и его физические свойства приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Усредненный состав катализатора

	Показатели
	Единицы измерения

	Содержание % масс.:

Al2O3
SiO2
РЗЭ

Na2O3
Гранулометрический состав, % масс.:

диаметр частиц:

( 100 мкм

( 100 мкм

( 40 мкм

( 20 мкм

насыпная плотность, кг/м3

микроактивность
	30–45

50–68

0,6–2,5

( 0,25

3

80

15

( 1,5

680–840

55–79



В таблице 5 показан выход продуктов крекинга на алюмосиликатном и цеолитсодержащем (XZ – 25) катализаторе.
Таблица 5 – Сравнение катализаторов в условиях постоянного выхода кокса (5% на свежее сырье)

	Показатели
	Катализаторы

	
	алюмосиликаты
	XZ – 25

	Степень L превращения, % об.

Весовая скорость, г-1
Выходы на свежее сырье

   Н2 % вес

   С1 + С31 % об.

   изо – С4, % об.

   Н – С4
   С4, % об.

Бензин дебутанизированный, % об.

Легкий циркуляционный газойль, % об.
	0,77

7,5

0,07

4,5

6,8

0,6

9,9

55,5

5,0
	86

9

0,04

4,3

8,0

0,8

8,5

65,5

4,3


2.2 Механизм реакций крекинга

Механизм реакций крекинга был установлен на основании данных о составе продуктов крекинга. Реакции, протекающие при каталитическом крекинге, коренным образом отличаются от реакций термического крекинга, в первом случае образуются карбоний – ионы, тогда как термический крекинг протекает через стадию образования свободных радикалов. При каталитическом крекинге протекают реакции первичные (крекинг) и вторичные, такие как изомеризация углеводородного скелета и перенос водорода. Предположено, что небольшое количество олефина (0,1–0,3%), образующееся в результате термического крекинга или вводимое в реакционную смесь специально, оказывают промотирующее воздействие на катализатор (Т.И.Андрианова, С.З.Рогинский, Шмерлинг, Томас).
С.Н.Обрядчиков и Тейлор считают, что реакция крекинга фактически не может иметь места до тех пор, пока углеродный атом углеводорода не приблизится к поверхности настолько, что окажется в пределах расстояния, соответствующего его химическому взаимодействию с кислотными центрами катализатора. Поэтому образованию карбоний–иона обязательно должен предшествовать разрыв связи углерод – водород. С помощью дейтеро-обмена было установлено, что разрыв связи С–Н происходит очень легко, и первой стадией является, по-видимому, реакция дегидрирования. 


[image: image28.emf]5�&+

�

�&+�5���+$

5�&+

�

�&+�5���$

�

���+

�

+

�


где А- – кислотный центр катализатора.

Карбоний–ион тесно связан с кислотным центром А-.

Согласно другой гипотезе образования карбоний–иона, олефин, образовавшийся, вероятно, благодаря термическому крекингу, захватывает протон кислотного центра:


[image: image29.emf]R

1

–CH=CH–R

2

+HA

+

R

–CH–CH

2

R

2

+A

-


Поскольку каталитический крекинг олефинов протекает при более низких температурах, чем крекинг парафинов, предполагают более вероятным образование карбоний–иона из олефинов. Образование олефина означает, что протекание каталитической реакции не исключает одновременно и термического крекинга. В настоящее время с помощью исследований в инфракрасной и ультрафиолетовой областях спектра доказано, что углеводороды при хемосорбции на поверхности катализатора образуют карбониевые ионы. Считается, что образующиеся карбониевые ионы удерживаются вблизи катализатора электростатическими силами, и образуют положительно заряженную половину двойного электрического слоя. Валентно-ненасыщенный кислотный центр катализатора стабилизируется за счет электронов углеводорода, из которого образуется карбоний–ион.

[image: image107.emf]& & &

&

&

& &

&

Последующее развитие реакции происходит благодаря взаимодействию карбоний–иона с парафиновым углеводородом, который подвергается крекингу:

[image: image108.wmf](

)

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

С

СН

СН

Н

С

СН

СН

СН

СН

СН

СН

СН

СН

СН

СН

СН

СН

4

3

3

2

3

2

2

2

3

2

2

3

2

3

3

В соответствии с правилом наименьшей перегруппировки идет разложение карбоний–иона по β–правилу:

[image: image109.wmf]
Новый карбоний–ион представляет собой первичный карбоний–ион, который должен перегруппироваться в соответствии с правилом Марковникова, давая более стабильный вторичный или третичный карбоний–ион путем простого внутримолекулярного сдвига протона:


[image: image30.wmf]5

2

3

4

3

4

2

2

3

R

CH

С

СН

HR

C

CH

R

CH

H

C

CH

I

-

-

®

-

®

-

-

+

+

+


Вторичный карбоний–ион после распада по β-связи дает олефин и первичный карбоний–ион, который перегруппировывается в более устойчивый карбоний–ион. Необходимо отметить, что скорость распада связей С–С в молекулах парафина определяется энергией активации (таблица 6).

Таблица 6 – Относительные скорости распада алканов

	Связь
	Энергия

активации кДж/моль
	Относительная вероятность скорости реакции при

	
	
	350°С
	450°С

	С1–С2
С2–С3
С3–С4
С4–С5
и выше
	71 000

64 000

63 000

–//–
	1

278

617

–
	1

126

254

–


Низшие парафины крекируются с трудом. Пропан не расщепляется даже при температуре 600°С в присутствии алюмосиликатов: бутаны и пентаны незначительно крекируются только при  температуре 550°С. С увеличением длины цепи степень распада возрастает и для гексана составляет 13,8%; для н-гептана – 16%; для н-октана – 42%.

Наиболее вероятным в процессе каталитического крекинга парафинов оказывается распад по связи С3–С4; С4–С5 и далее, ближе к центру молекулы, наименее вероятен разрыв связи С1–С2. Именно благодаря этому обстоятельству в результате крекинга мазутов и вакуумных газойлей достигается высокий выход бензиновых и средних дистиллятов, а в газе каталитического крекинга преобладают углеводороды состава С3–С4 и очень мало метана и этана. Например, при крекинге парафинового углеводорода:


[image: image31.emf]& & & & & & & &

�

ɚ

&

&

ɛ

ɜ


отделившийся осколок представляет собой ион карбония. Однако, теплота образования различных карбоний–ионов неодинакова.

Таблица 7 – Теплоты образования различных карбоний-ионов

	Карбоний-ионы
	Теплота образования, кДж/моль

	[image: image110.wmf]4

2

2

2

3

4

2

2

2

3

R

CH

H

C

CH

CH

R

R

CH

CH

CH

H

C

R

-

-

+

=

-

®

-

-

-

-

-

+

+


	262

224

216

207

181

166



Из таблицы 7 видно, что для образования СН3+ требуется больше всего энергии. Следовательно, вероятнее разрыв по (а), затем (в), затем (б). Вот почему в газах каталитического крекинга в отличие от термического мало метана, этана и этилена, а преобладают углеводороды С3–С4.

Бутильный карбоний–ион может подвергаться реакциям:

а) дегидрогенизации: 


[image: image32.wmf]2

2

2

2

3

Н

С

С

С

С

СН

СН

СН

СН

НА

+

=

-

-

¾

®

¾

-

-

-

+


б) изомеризации:


[image: image33.wmf]C-C-C-C

+

C-C-C-C

+

CH

3

-CH = CH-CH

3

+H

+

C-C-C-C

+

C

C

C

C

+

H

+ 

+ Н

2

C = C

CH

3

CH

3


2.3 Превращения изопарафинов

Скорость крекинга изопарафинов углеводородов больше, чем нормальных парафинов. Установлено, что сравнительные реакционные способности первичного, вторичного и третичного углеродных атомов находятся в отношении 1:2:20. Однако четвертичные углеводородные атомы снижают скорость крекинга. Так, при температуре 550°С степень распада:


[image: image34.emf]&

& &

&

& &

+�&

�

&

& &

&

&

&

& &

&

&

&

&

a����

���

���

���


[image: image111.wmf](

)

4

2

2

2

3

2

2

2

1

4

3

2

2

3

2

2

1

)

(

R

CH

CH

H

C

R

R

CH

CH

R

R

CH

CH

R

R

H

C

CH

R

-

-

-

+

-

-

-

®

-

-

-

+

-

-

-

+

+


[image: image112.wmf]n

n

H

nC

2

Но углеводород типа 


 крекируется с такой же скоростью, как и н-октан, т.е. высокая реакционная способность третичного углеводородного атома погашается за счет низкой реакционной способности четвертичного атома углерода, например, 



и Н–С8 подвергается крекингу на 49% и 42% соответственно.

2.4 Превращения алкенов

Наиболее активными в условиях каталитического крекинга являются непредельные углеводороды. Хотя в сырье крекинга они отсутствуют, алкены непрерывно образуются в процессе распада молекул н-парафинов, алкилбензолов и алкилциклоалканов. Алкены обладают очень высокой адсорбируемостью по отношению к алюмосиликатному катализатору, этим объясняется их высокая реакционная способность. Так, в одинаковых условиях С16Н34 подвергаются распаду на 25%, а С16Н32 – на 98%.

Карбоний-ион реагирует с олефином с переносом гидридного иона, при этом образуется непредельный карбоний-ион:


[image: image35.wmf]3

2

3

2

2

2

3

2

2

3

2

2

–

–

–

–

–

–

–

–

CH

H

C

CH

CH

CH

CH

CH

RCH

CH

CH

CH

CH

CH

CH

CH

H

C

R

+

+

=

+

®

=

+


Далее непредельный карбоний-ион может подвергаться:

а) β-распаду, образуя олефины с меньшей молярной массой, их основное количество усиленно насыщается водородом. Распад сильно разветвленных олефинов протекает значительно легче по сравнению с олефинами нормального строения. Поэтому газ каталитического крекинга богат изобутаном.

б) В непредельном карбоний-ионе может происходить внутримолекулярная перегруппировка, заключающаяся в миграции протона (б), после чего этот более стабильный карбоний-ион передает протон другому олефину, и в результате образуются диолефины и новый карбоний-ион (в) – реакция диспропорционированиия водорода:


[image: image36.wmf]R

CH

CH

H

C

CH

R

R

CH

C

CH

RCH

2

2

2

-

=

-

-

-

®

-

=

-

-

+

+

 




(б)


[image: image37.wmf]R

H

C

CH

RCH

R

CH

CH

CH

RCH

R

CH

CH

CH

R

CHR

CH

H

C

RCH

2

2

2

2

-

-

-

+

-

=

-

=

®

-

=

-

-

+

=

-

+

+

 (в)

Вторичные реакции алкенов.

1. Поли- и деполимеризация.

Полимеризация алкенов на кислотных катализаторах термодинамически вероятна при низких температурах, при высоких – деполимеризация, с образованием ненасыщенных осколков. Последние легко подвергаются диспропорционированию с образованием диеновых и насыщенных углеводородов:


[image: image38.wmf]H

3

C-HC = CH

2

 + H

3

C-CH = CH

2

H

3

C-HC-CH

2

-CH = CH

2

CH

3

CH

3

-CH-CH

2

-CH = CH

2

гидро-дегидро

полимеризация

CH

3

-CH-CH

2

-CH

2

-CH

3 

+ CH

3

-C = CH-CH = CH

2

CH

3

CH

3

CH

3

xCH

3

-C = CH-CH = CH

2

CH

3

С – СН = СН – СН

2

CH

3

CH

3

Х


2. Циклизация с последующим дегидрированием до циклических непредельных и ароматических углеводородов.

2.5 Превращения циклоалканов

Скорость каталитического крекинга циклоалканов близка к скорости алканов с равным числом атомов углерода. Основными реакциями являются: раскрытие кольца с образованием алкенов и диенов; дегидрирование, ведущее к образованию аренов, изомеризация боковых цепей.

Голоядерные цикланы: циклопентан, циклогексан, декалин – довольно устойчивы. Наличие боковых цепей делает нафтеновые углеводороды более склонными к крекингу, что связано с наличием третичного атома углерода.


[image: image39.emf]CH

CH

3

CH

3

+ H

+

+ CH

CH

3

CH

3

+

H

+

 + CH

2

 = СН – СН

3


Во всех случаях нафтеновые углеводороды являются более активными донорами водорода, чем парафиновые углеводороды, и продукты крекинга нафтенового сырья носят более насыщенный характер, чем при крекинге парафинов. Нафтеновые углеводороды распадаются в условиях каталитического крекинга в 500–4000 раз быстрее, чем при термическом крекинге. Скорость всех реакций крекинга значительно возрастает с повышением молярной массы. Присутствие циклоалканов наиболее предпочтительно в сырье каталитического крекинга. 

Циклоалканы являются более активными донорами протона, и для них более эффективно протекает диспропорционирование водорода. Разрыв цикла:


[image: image40.emf]��+

�

�

ɝɢɞɪɢɞɧɵɣ

ɩɟɪɟɧɨɫ

&+

&+

�

&+

�

&+

�

� �&+�&+

�

�&+

�

� �&+�&+

�

�

�&

�

+

��

&+

�

� �&+�&+

�

�&

�

+

��

�


Вторичные реакции.

1. Если расщепление идет по связи С–Н, то реакция сопровождается отщеплением атомов водорода:


[image: image41.emf]5

�

�

&+

ɋɇ

ɇ

ɋɇ

ɇ

ɇ

�

5+��

�

&+

+

+ +&

5

�

��+

�

��+

�

�


2. Изомеризация циклов. Классическая схема:


[image: image42.emf]�

�

�

&+

�

&+

�

�

ɋ

�

ɇ

��

&+

�

&+

�

��ɋ

�

ɇ

��

�


Более правильным и обоснованным является объяснение изомерии циклов с помощью (-комплексов.

Доказательством справедливости теории (-комплексов является изомеризация метилциклогексана. По классической схеме должен преобладать 1,3-диметилциклопентан, но на самом деле образуется 2-этилциклопентан:


[image: image43.emf]�

�

�

�


но через (-комплекс:


[image: image44.emf]&+

�

&+

�

&+

�

�

+

+& &+

+

+&

&+

&+

+

&+

�

�

&+

&+

&+

�

�

&

�

+

��

&+

�

&+

�

�

��&

�

+

��


Распад декалина происходит легче, чем нафталина, что, вероятно, обусловлено двумя третичными углеродными атомами в молекуле. В результате образуются углеводороды состава С4, олефины, изомеры декалина, из которых в дальнейшем образуются пропан, пропилен, моноциклические нафтеновые углеводороды.


[image: image45.emf]��5

�

�

�

�

�

�

�

��L�&

�


2.6  Превращения ароматических углеводородов

Также как и при термическом крекинге голоядерная ароматика – бензол, нафталин, дифенил – в условиях каталитического крекинга практически устойчива.

Способность к распаду у моноалкилбензолов возрастает с увеличением длины боковой цепи. Например, толуол при 500°С распадается лишь на 1%, этилбензол – 11%, н-пропилбензол – на 45%. Изостроение боковой цепи значительно увеличивает способность к распаду. Так, изопропилбензол при 500°С распадается на 83,5%,  первичный бутилбензол распадается на 13,9%, вторичный – на 49,2%, третичный – на 80,4%. Во всех случаях алкилбензолы крекируются по связи Сар.–Сал. 


[image: image46.wmf]CH

C

C

+ HA

CH

C

C

H

+

+

C

+

H

CH

3

CH

3

CH

2

= CH-CH

3

+H

+


Олефины подвергаются вторичным превращениям.

Алкилнафталины распадаются по аналогии с алкилбензолами. Нафтеноароматические углеводороды распадаются легко и образуют смесь бензола и его гомологов.

Скорость распада зависит от строения нафтеновой части молекулы. Так, в одинаковых условиях тетралин обладает большей реакционной способностью, чем индан.

Дифенил в условиях каталитического крекинга инертен, его алкилпроизводные – высокореакционноспособны. 

Конденсированная ароматика подвергается в основном реакциям перераспределения водорода, в результате чего образуются продукты, ведущие к образованию кокса и водорода. Поэтому присутствие полициклической ароматики сильно тормозит крекинг, при крекинге в промышленном масштабе эти углеводороды концентрируются в рециркулирующей фракции.

В незначительной степени имеет место алкилирование ароматических углеводородов. Алкилирование сопровождается дегидроциклизацией:


[image: image47.wmf]CH

3

+

C-C-C-C-C-C

CH

3

C

CH

3

C

C

C

C

+

-H

+

CH

3

C

CH

3

C

C

CH

3

-6H

CH

3

CH

3

CH

3

алкилфенантрен


Образовавшиеся полициклические ароматические соединения способны вступать в дальнейшие реакции алкилирования и конденсации с образованием кокса.

В результате превращений, ведущих к образованию изопарафиновых и ароматических углеводородов, бензин каталитического крекинга имеет более высокое октановое число (78 по М.М. и 82–95 по И.М.) по сравнению с бензином термического крекинга. Если химизм и механизм превращений индивидуальных углеводородов изучен достаточно подробно, то при переработке смесей нефтепродуктов широкого фракционного состава построение химических схем процесса представляет очень трудную задачу. На данном этапе возможно лишь рассмотрение схемы, которая учитывает основные направления и результирующий эффект деструктивной переработки тяжелых нефтяных дистиллятов. За компоненты обычно принимают фракции, разделяющиеся по температурам кипения: газ, бензин, легкий газойль, тяжелый газойль, остаток и т.п. Главным недостатком такой схемы является малая чувствительность к химическому составу входящих в нее углеводородов. Это объясняется тем, что вторичные превращения, связанные с перестройкой углеводородного состава продуктов и следующих за первичным актом термокаталитического разложения сырья, практически мало изменяют температурные пределы выкипания продуктов. Поэтому применяемая обычно схема процесса отражает фактически лишь этап распада молекул или их осколков, и наблюдаемая кинетика процесса – это кинетика разрыва углерод-углеродных связей. И хотя при построении кинетической модели используют схемы и реакции, протекающие по первому порядку, в целом скорость процесса превращения промышленного сырья, являющегося смесью углеводородов, является величиной, характеризующей сумму различных скоростей реакций отдельных групп и углеводородных соединений, протекающих для каждого из соединений по первому порядку.

2.7  Образование кокса

Кокс образуется на катализаторе и, блокируя активные центры, снижает его активность тем в большей степени, чем больше его количество.

Наиболее вероятными реакциями образования кокса являются следующие:

а) перенос водорода:

циклоалкан + алкен ( ароматический углеводород + алкан ( ароматический предшественник кокса + алкен ( кокс + алкан

б) реакции конденсации:


[image: image48.emf]CH=CH

2

+ R

1

–CH=CH–R

2

+ H

2

R

1

R

2


Образовавшиеся полициклические ароматические соединения способны вступать в дальнейшие реакции алкилирования и конденсации с превращением в более уплотненные высокомолекулярные углеводороды, а затем в кокс.

Кокс имеет полиароматическую структуру конденсированных циклов и образуется во всех каталитических процессах превращения углеводородов. Углеводороды с высокой степенью ненасыщенности и высокой молярной массой необратимо адсорбируются на поверхности катализатора. Постепенно все его активные центры закрываются коксом, что приводит к потере активности катализатора и необходимости его регенерации. При каталитическом крекинге индивидуальных углеводородов скорость коксообразования уменьшается в следующем порядке: бициклические ароматические углеводороды; моноциклические ароматические углеводороды; алкены, циклоалканы, алканы. Коксообразование на катализаторе растет с увеличением степени конверсии сырья, кислотности катализатора, длительности контакта с сырьем. Осаждение кокса на активных центрах катализатора отравляет его, и для очистки поверхности кокс выжигают горячим воздухом.

Являясь нежелательным продуктом крекинга, кокс, тем не менее, в определенных количествах необходим для поддержания теплового баланса в системе, так как его окисление в регенераторе протекает с выделением теплоты, компенсирующей поглощение энергии в реакторе процесса крекинга.

При регенерации катализатора имеют место следующие реакции окисления компонентов кокса с выделением теплоты (кДж/кг):

С + 0,5 О2 ( СО + 10,269(10,314

С + О2 ( СО2 + 33,927(34,069

СО + 0,5 О2 ( СО2 + 23,258(23,755

2Н + 0,5 О2 ( Н2О + 1210,043(1210,252

S + О2 ( SО2 + 9,132(9,222

ГЛАВА 3. ГИДРОГЕНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
Гидрогенизационные процессы делятся на два вида: недеструктивные и деструктивные.

Недеструктивная гидрогенизация нашла применение для гидростабилизации полимербензинов:


[image: image49.wmf]CH

3

C

H

+

C

= CH

2

CH

3

CH

3

CH

3

CH

3

+ CH

2

 = C

CH

3

CH

3

CH

3

C

CH

3

CH

3

CH

2

C

CH

3

CH

3

-H

+

CH

3

C

CH

3

CH

3

CH

2

C

CH

2

CH

3

H

2

CH

3

C

CH

3

CH

3

CH

2

CH

CH

3

CH

3

+

+


Гидрирование протекает при очень мягких условиях на катализаторах: никель, хромит-медные, окись платины, платиновая чернь и другие. Температура процесса изменяется от комнатной до 150°С, поэтому реакция не осложняется изомеризацией и деструкцией.

На скорость гидрирования влияет реакционная способность ненасыщенных углеводородов, благодаря чему можно подбирать селективные условия реакций: насыщать водородом диены, не затрагивая ароматические углеводороды и олефины, насыщать олефины, не затрагивая ароматические углеводороды. На скорость гидрирования влияет структура соединений: чем больше экранирована двойная связь, тем скорость реакций меньше. Введение каждого нового заместителя снижает скорость гидрирования. Таким образом, тормозящая роль заместителей, объяснимая стерическими факторами, является, по-видимому, общей закономерностью низкотемпературного гидрирования. Правило торможения скорости гидрирования заместителями нарушается при высокотемпературном гидрировании. Объяснение этого явления дано А.А. Баландиным (1964 г.): при низких температурах заместители больше усиливают связи атомов олефиновой группировки с катализатором, чем плотность самой связи; при высоких температурах закономерность обратная.

Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) обычно гидрируются быстрее бензола, но медленнее алкенов. Это объясняется тем, что ПАУ имеют связи, еще более укороченные, чем в бензоле (таблица 8).

В целом процесс гидрирования непредельных соединений – сильно экзотермическая реакция, поскольку энергия образования новых С–С связей значительно превышает энергию, затраченную на разрыв π- и Н–Н связей.

Деструктивная гидрогенизация первоначально нашла широкое применение для облагораживания различных смол, т.е. продуктов не нефтяного происхождения. В настоящее время процессы деструктивной гидрогенизации прочно вошли в нефтеперерабатывающую промышленность и получили промышленное оформление в виде процессов деалкилирования, гидроочистки, гидрокрекинга, каталитического риформинга.

Таблица 8 - Характеристика ароматических углеводородов

	Углеводород
	Наибольшая 

кратность
	Наименьшая длина, нм
	Относительная

 скорость 

гидрирования

	Бензол
	1,667
	0,140
	4–32

	Нафталин
	1,725
	0,136
	100

	Антрацен
	1,738
	0,136
	104–338

	Фенантрен
	1,775
	–
	50–152


3.1 Гидроочистка

Гидроочистка дистиллятных фракций – термодинамический процесс улучшения качества дистиллятов путем удаления из них серы, азота, кислорода, смолистых и непредельных соединений в среде водорода. Сырьем для гидроочистки служат прямогонные дистилляты и дистилляты вторичных процессов. 

В неуглеводороных соединениях связи C–S и S–S менее прочны, чем связи С–С и С–Н, усредненные энергии связи которых равны 201, 218, 247 и 365 кДж/моль соответственно. Но поскольку процесс гидроочистки каталитический, то прочность связи следует оценивать с учетом энергии образования промежуточных комплексов катализатора с осколками, образовавшимися после разрыва связей. Эта энергия значительно компенсирует затрату энергии разрыва связи. Например, на никеле энергия разрыва связи  C–S составляет 20 кДж/моль, С–N – 104 кДж/моль, а С–С – 201кДж/моль. Этим объясняется селективность процессов гидроочистки: почти количественная деструкция связей С–S без существенного затрагивания связей С–С, т.е. без заметной деструкции сырья.

Азот удаляется из сырья намного труднее не только серы, но и кислорода, диенов и олефинов. Гидрогенолиз тиолов, алифитических и циклических сульфидов протекает в термодинамически выгодных условиях, поскольку величины логарифмов констант равновесия имеют положительные значения до 9000К (рисунок 2). Константа равновесия реакции

[image: image113.emf]&

5

�

5

�

5

�


 быстро уменьшается с ростом температуры, ее логарифм снижается до нуля при температуре выше 540°С. Однако в температурных пределах зоны гидроочистки она имеет положительное значение (рис. 2, 3). Непрочность связи С–S и относительная легкость деструкции низкомолекулярных сернистых соединений обуславливает сравнительно простой механизм превращения сернистых соединений в условиях гидроочистки: гомолитический разрыв связи С–S, свободные связи насыщаются водородом. Продуктами реакции являются соответственно сероводород и насыщенный водородом остаток скелета молекулы.

Меркаптаны  практически превращаются нацело:


[image: image50.wmf]S

H

RH

H

RSH

2

2

+

®

+


При недостатке водорода возможны реакции:


[image: image51.wmf]C

H

CH

CH

R

RSH

t

2

2

1

+

=

¾

®

¾


2 RSH → R–S–R + H2S

Дисульфиды также превращаются количественно. Первичная деструкция дисульфидов идет по связи S–S, а образовавшиеся тиолы превращаются в насыщенные углеводороды или сульфиды:


[image: image52.emf]5 6 6 5

+

�

�56+

5 6 5

�+

�

�5+���+

�

6

��+

�

6


[image: image114.emf]&+ 5

�

5

�


[image: image115.wmf]u

1

1

1

k

С

=

-








2

             
[image: image53.wmf]3

10

Т

1

×


Рисунок 2 – Зависимость скоростей от температур гидрогенолиза тиофена (1) и гидрирования олефинов (2)

Температура, °С

[image: image116.emf]6

ɋ

�

+

��

���+

�

6


[image: image117.png]




[image: image54.wmf]4

10

1

×

Т


Рисунок 3 – Восстановление сернистых соединений водородов с образованием насыщенных углеводородов и сероводорода

1 – этантиол; 2 – тиоциклогексан; 3 – 2–тиобутан; 4 – тиофен; 5 – 3,4–дитиогексан.

Ациклические сульфиды – бензил–н–октил и фенил–н–децилсульфиды при 5,0 МПа и 375°С превращаются полностью, давая соответствующие углеводороды.

В мягких условиях возможна поочередная деструкция связей:


[image: image55.wmf]S

H

RH

RSH

RH

R

S

R

H

H

2

2

2

+

¾

®

¾

+

¾

®

¾

-

-


Алициклические сульфиды также дают соответствующие углеводороды и не более 2,5% тиолов. Так, тиоциклопентан и тиоциклогексан превращается соответственно в циклопентан и циклогексан. 

Из продуктов гидрогенизации тиоцилогексана выделен, кроме основного углеводорода, циклопентан, что доказывает радикальный механизм гидрогенизола.


[image: image56.emf]6

+

�

��+

�

6 ��+

�

6


Тиофены и бензитиофены в конечном счете превращаются в насыщенные или ароматические углеводороды: тиофен–бутан, дибензотиофен – смесь дициклогексилбензола и дициклогексила или дифенил, бензтиофен-этилбензол. При гидрогенолизе тиофена сначала предполагали образование промежуточного соединения – тиоциклопентана:


[image: image57.emf]6

+

�

6

+

�

ɧ�&

�

+

�

6+

+

�

ɧ�&

�

+

��

���+

�

6


На промышленных кобальтмолибденовых катализаторах в продуктах гидрогенизации тиоциклопентан обнаружен не был. На возможность разрыва связи С–S – связей в тиофене без насыщения двойных связей указывает цикл взаимопревращений тиофена, пиррола и фурана в отсутствии водорода (Юрьев Ю.К.).

Кинетические исследования показали прямое образование бутадиена, затем бутенов и бутана из тиофена:


[image: image58.emf]6

&+

�

� �&+���&+� �&+

�

&+

�

 &+���&+

�

���&+

�

&+

�

���&+ &+���&+

�

&+

�

���&+ &+���&+

�

ɬɪɚɧɫ�

ɰɢɫ�

&+

�

���&+

�

���&+

�

���&+

�


Исследование кинетики гидрогенолиза сернистых соединений различного строения показало, что по мере усложнения молекулы реакционная способность ее падает. Это прежде всего имеет место при сопряжении р–электронов атома серы с π–электронами бензольных колец.

Накопление ароматических колец в молекуле сернистого соединения уменьшает его реакционную способность. Если за единицу скорости гидрогенолиза принять дибензотиофен, то относительные скорости гидрогенолиза других классов сернистых соединений составляют (Оболенцев В.Д., Калечиц И.В.):

Производные тиофена и диофилсульфиды

1,0–2,0

Алкилсульфиды первичные



       3,2

Алкилсульфиды вторичные



4,3–4,4

Тиоциклопентан и его производные


3,8–4,1

Дибензилсульфид





       7,0

Меркаптаны (тиолы)




       7,0

Действительно, в условиях гидроочистки тиофены и бензотиофены удаляются труднее, чем меркаптаны и сульфиды: наиболее трудно удаляется последняя часть серы, для удаления которой нужны глубокие преобразования структуры вещества. 

В границах одного класса соединений разница в скоростях превращений невелика. Так, скорость гидрогенолиза не зависит от величины алкильного остатка и незначительно возрастает в ряду:

изобутил  <  н-бутил  <  втор-бутил  <  трет-бутил

Кинетика процессов гидроочистки. Кинетика промышленных процессов гидроочистки сложна. Объясняется это различием в скоростях превращений сернистых соединений различных классов и изменением активности катализатора в ходе процесса. При гидроочистке тяжелых продуктов на кинетику процесса влияют вероятные диффузионные ограничения. Для расчета скорости гидроочистки узких фракций было предложено уравнение первого порядка:


[image: image59.wmf]t

0

1

0

ln

P

P

S

S

k

Р

K

=

R

,


где PS и PS° – парциальное давление сернистых соединений в гидрогенизате и в сырье;


[image: image60.wmf]0

1

P

P

k

K


– константа скорости реакции при данных температуре, парциальных давлениях водорода и паров сырья;

τ – условное время константа

Для широких фракций это уравнение неприменимо, поскольку для сложного по составу сырья оно превращается в сумму разных уравнений. Для промышленного сырья, особенно высококипящего, предложены эмпирические уравнения, одно из которых:


[image: image61.wmf]u

1

1

k

С

С

=

-

,


где  С – процентное отношение содержания серы в продукте к содержанию серы в сырье;

        k – константа скорости реакции;

        υ – объемная скорость.

При этом второй кинетический порядок не считается истинным, а является лучшим приближением первого порядка для различных групп сернистых соединений (кажущийся второй порядок реакции). На основании экспериментальных данных установлено, что в области высоких температур суммарно определяется диффузия: чем выше молярная масса сернистых соединений, тем менее доступна поверхность катализатора. Причем на скорость гидрогенолиза значительное влияние оказывает не диффузия вообще, а внутренняя диффузия, т.е. эффективность использования катализатора; это подтверждается уменьшением диаметра частиц катализатора с 0,3 до 0,05 см, после чего резко возрастает скорость реакции, описываемая уравнением второго порядка. Подобные диффузионные ограничения привели к необходимости создания бидисперсных  катализаторов с серией узких пор для создания достаточной поверхности и серия широких полос, чтобы сделать эту поверхность доступной. Радиус широких пор ориентировочно определен более 400А°.

Катализаторы процессов гидроочистки. Для гидроочистки применяют катализаторы на основе оксидов металлов VII и VIII групп (никель, кобальт, молибден, вольфрам). В промышленности используют алюмокобальтмолибденовый (АКМ) и алюмоникельмолибденовый (АНМ) катализаторы. В алюмоникельмолибденовый катализатор на силикатной основе для увеличения прочности вводят диоксид кремния (АНМС).

Носителем служит оксид алюминия. Катализаторы выпускают в виде частиц неправильной цилиндрической формы. В настоящее время применяются катализаторы на цеолитной основе. Катализатор АКМ имеет высокую активность и селективность по целевой реакции обессеривания, достаточно активен в гидрировании непредельных соединений. Катализатор АНМ проявляет большую активность при гидрировании ароматических и азотистых соединений.

В процессе гидроочистки на катализаторе откладывается кокс, в результате чего катализатор теряет активность. Для восстановления активности катализатор подвергают регенерации. В зависимости от состава катализатора применяют газо-воздушный или паро-воздушный методы регенерации. Газо-воздушная регенерация осуществляется смесью инертного газа с воздухом при температуре до 550°С. При паро-воздушной регенерации используют смесь воздуха и водяного пара, нагретую в печи до температуры выжига кокса. Для цеолитсодержащих катализаторов паро-воздушный способ не используют.

Длительность газо-воздушной регенерации составляет 100-120ч, для паро-воздушной она меньше.

3.2 Гидрокрекинг

Гидрокрекинг развился из деструктивной гидрогенизации углей, смол и нефтяных остатков, т.е. из процессов производства искусственного жидкого топлива. Опыт деструктивных гидрогенизации и гидроочистки топлив, а также наличие дешевого водорода создали условия для возрождения процессов, позволяющих из тяжелого сырья получать легкие продукты за счет его направленного расщепления. Эти процессы в отличие от процессов деструктивной гидрогенизации получили название гидрокрекинга.

Первая установка гидрокрекинга мощностью 159 м3 в сутки была введена в эксплуатацию в 1959 г. в США. С этого времени началось быстрое промышленное внедрение гидрокрекинга. 

Интенсивное развитие процессов гидрокрекинга объясняется целым рядом причин. С одной стороны, постоянно увеличивается спрос на высококачественные бензины, реактивное топливо, малосернистое топливо. С другой стороны, в нефтепереработку непрерывно вовлекаются нефти низкого качества, высокосмолистые и высокосернистые. Наконец, в последнее время все большее внимание уделяется уменьшению выбросов в атмосферу продуктов сгорания сернистых топлив и углеродистых продуктов неполного сгорания низкокачественных топлив. Следовательно, полноценное использование таких нефтей возможно только при условии гидроочистки от сернистых соединений и переработки нефтяных остатков и высококипящих фракций путем гидрокрекинга. Достоинством современного процесса гидрокрекинга является его гибкость и возможность получать ценные топливные и нефтехимические продукты в различных соотношениях из малоценных продуктов.

Для дальнейшего развития процессов гидрокрекинга характерна тенденция вовлечения в их сырьевую базу все более тяжелого и низкокачественного сырья, в первую очередь нефтяных остатков.

Для нефтяных остатков характерно наличие  асфальтенов, полициклических веществ, металлоорганических соединений, в основном никелевых и ванадиевых, вызывающих дезактивизацию катализатора. Такого рода соединения и гидрируются, и расщепляются со скоростями, во много раз меньшими, чем низкомолекулярные сернистые и ароматические соединения.

Поэтому для переработки тяжелых остатков применяют либо двухступенчатые схемы с предварительной гидрогенизацией и деметаллизацией сырья, либо одноступенчатый гидрокрекинг с трехфазной системой в кипящем слое, позволяющий выводить отработанные порции катализатора и вводить свежие.

Намечается широкое совмещение гидрокрекинга с другими процессами: каталитическим крекингом, риформингом, алкилированием, особенно важное значение приобретает проблема оптимального соотношения гидрокрекинга и риформинга.

3.2.1 Катализаторы гидрокрекинга
Катализаторы гидрокрекинга должны обладать повышенной активностью и избирательностью. Кроме того, катализаторы гидрокрекинга должны быть бифункциональными, поскольку в их присутствии происходит глубокое расщепление сырья и гидрирование образовавшихся осколков. Поскольку наиболее ценными компонентами моторных топлив являются углеводороды изостроения, то для их получения нужны катализаторы, обладающие изомеризующей активностью, т.е. должны быть достаточно кислотными. Катализаторы гидрокрекинга чувствительны к действию азотистых соединений, что составляет основную трудность при создании катализаторов гидрокрекинга.

Наиболее распространены катализаторы гидрокрекинга, содержащие в качестве гидрирующих компонентов металлы VI и VII групп периодической системы, их сульфиды и оксиды, осажденные на различных носителях. Катализаторы содержат также активирующие добавки – серу, галоиды, другие металлы. Роль каждого из компонентов катализатора не может считаться до конца ясной, учитывая несомненное взаимодействие активного агента с добавками и носителем, а также изменение всего катализатора под влиянием восстановительной среды, компонентов сырья и высокой температуры.

Роль металлов в катализаторе связывают с обеспечением его гидрирующей активности. Так, Я.Р. Кацобашвили сравнивал гидрирующую и расщепляющую активности катализаторов типа M0O3–Al2O3 и NiO–Al2O3, а также одного носителя. Установлено, что расщепление сырья было во всех случаях примерно одинаковым, но обессеривание наблюдалось только на бифункциональных катализаторах, причем молибденовые были активнее никелевых.

Обычно количество гидрирующего агента при его малых концентрациях влияет на гидрирующую активность катализатора: чем больше гидрирующего агента, тем выше его активность. Однако существует оптимум содержания гидрирующего агента, выше которого наблюдается падение активности.

Роль гидрирующего агента не ограничивается ускорением одних реакций гидрирования. Он оказывает влияние на интенсивность таких типично ионных реакций, как изомеризация и расщепление. Исследователями не обнаружено корреляции между расщепляющей активностью и числом кислотных центров. Обнаружена зависимость скорости расщепления от площади, занимаемой платиной. В специально поставленных экспериментах были вычислены расстояния между кристаллитами платины и кислотными центрами и показано, что первые окружены вторыми. На основании экспериментальных данных был сделан вывод, что активны лишь те кислотные центры катализаторов, которые располагаются вблизи металлических кристаллов, так как только они не закоксовываются в процессе работы и остаются активными. Таким образом, основная роль металла в катализаторе гидрокрекинга состоит в том, чтобы сохранять кислотные центры путем  гидрогенизации соединений – предшественников кокса.

Катализаторы гидрокрекинга предварительно подвергаются осернению и модификации различными добавками. Например, при осернении Al–Co–Mo – катализатора сероводородом расщепляющие свойства катализатора не изменяются, но заметно улучшаются гидрирующие, вследствие чего уменьшается образование кокса.

Введение галоида улучшает гидрирующую активность катализатора и активность к расщеплению колец. Кроме того, галоидированные катализаторы более устойчивы к дезактивизации и лучше регенерируются. Отмечается, что природные алюмосиликаты более чувствительные к отравлению азотистыми соединениями, чем синтетические.

Весьма перспективными являются катализаторы на цеолитсодержащей основе. Эти катализаторы обладают высокой активностью и необычайной избирательностью, кроме того, позволяют проводить процесс без предварительной очистки сырья и при более низкой температуре. Содержание в сырье до 0,2% азота практически не влияет на их активность. Повышенная активность катализаторов на основе цеолитов объясняется более высокой концентрацией активных кислотных центров крекинга в кристаллических цеолитах по сравнению с аморфными алюмосиликатными катализаторами.

3.2.2 Влияние состава сырья на активность катализатора

В случае переработки тяжелого сырья наибольшую опасность представляют асфальтены. Отмечалось, что константа скорости гидрообессеривания 18%-го вакуумного остатка возрастала с 2,3 до 9,7, т.е. в 4 раза после удаления асфальтенов. В то же время присутствие асфальтенов мало влияет на образование кокса.

На активность катализатора значительное влияние оказывает содержание кокса в сырье. По механизму дезактивности катализаторов азотистыми соединениями точки зрения исследователей практически едины. Считается, что азотистые высокомолекулярные соединения прочно адсорбируются на кислотных центрах катализатора, блокируя их и понижая расщепленную активность. Более высокое давление водорода повышает его концентрацию на поверхности катализатора, за счет этого ускоряются процессы гидрирования и гидрогенолиза адсорбированных азотистых соединений.

Роль кислородных соединений не ясна, хотя, по утверждению Майера, вода, образующаяся за счет восстановления кислородных соединений, ответственна за разрушение катализатора.

При переработке остатков большую опасность представляют металлы, содержащиеся в порфиринах и других металлоорганических соединениях тяжелых погонов. Проблема борьбы с отложениями металлов практически не решена, известны рекомендации по замедлению процесса, суть которых сводится к управлению образованием пористой структуры носителя, причем выгоднее широкопористые носители.

3.2.3 Химизм превращений углеводородов в условиях гидрокрекинга

Химизм  гидрокрекинга можно обобщить в следующие выводы:

1. Неуглеводородные соединения подвергаются гидрогенолизу быстрее, чем углеводороды, гетероатомы удаляются из сырья в виде Н2О, NH3, H2S. Легче всего удаляется сера, далее следует кислород, наиболее устойчив азот. Этот порядок не совпадает с порядком изменения прочностей связей 
[image: image62.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

моль

кДж

:

С–С
С–N

C–O

C–S
      367
203,6

280,8

228,3

Баландин А.А. показал, что легкость гидрогенолиза связей нужно оценивать с учетом энергии образования новых связей осколков молекул с поверхностными атомами катализатора. Это изменяет энергетический барьер реакции, который, например, для никеля составляет
[image: image63.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

моль

кДж

:

C–C
C–N

C–O

C–S
 188
109

16,8
 
  21

Эти данные уже удовлетворительно совпадают с данными об относительной легкости деструкции связей с гетероатомами.

2. Углеводороды, имеющие ненасыщенный характер (ароматические, олефиновые), а также осколки гетероциклических соединений присоединяют водород и превращаются в соответствующие нафтеновые и алкановые углеводороды.

3. Алкановые и циклоалкановые углеводороды подвергаются реакциям изомеризации и расщепления.

Современные представления превращений  углеводородов в процессе гидрокрекинга можно выразить схемой:


[image: image64.emf]ɚ

ɛ

ɜ


а – гидрирование,

б – гидроизомеризация,

в – изомеризация. 

Все эти реакции связаны общими промежуточными продуктами.

В условиях жидкофазного гидрирования и гидроочистки термическое расщепление углерод-углеродных связей проходит по свободно-радикальному механизму, осуществляющемуся независимо от применяемого катализатора.

В присутствии кислых катализаторов к этому типу реакций добавляются ионные реакции изомеризации и расщепления.

В эти представления хорошо укладываются данные многочисленных экспериментов по превращениям различных модельных индивидуальных углеводородов.

При гидрокрекинге парафиновых углеводородов (алканов) в присутствии катализаторов кислотного типа образуется много легких, интенсивно изомеризованных углеводородов; как правило, образуется избыток углеводородов разветвленного строения по сравнению с равновесным. Очевидно, образующиеся в ходе процесса олефины разветвленного строения в присутствии водорода тотчас насыщаются и уже не могут вступать в дальнейшие реакции изомеризации. Менее активные катализаторы (молибденовые, вольфрамовые) дают более высокое отношение легких изопарафинов к н-парафинам по сравнению с более активным платиновым катализатором, который вызывает повторную изомеризацию i-парафинов в н-парафины. Углеводороды с четвертичными атомами углерода практически отсутствуют. Этот факт указывает на ионный характер изомеризации, так как образование четвертичного углеродного атома требует энергетически невыгодного перехода третичного иона во вторичный.

В алкилароматических углеводородах преобладают реакции деалкилирования, при этом первичное расщепление происходит в точке присоединения заместителя к кольцу с образованием ароматических и парафиновых углеводородов (например, бутилбензол при гидрокрекинге образует бензол и бутан), н-децилбензол не только деалкилируется, но и на 39% циклизуется с образованием тетралина.

Незамещенные ароматические углеводороды в условиях гидрокрекинга достаточно устойчивы.

У полициклических углеводородов легко гидрируется одно или несколько ароматических колец. Гидрирование одиночного кольца протекает с трудом. Бензонафтены, образующиеся при гидрировании нафталина, в условиях гидрокрекинга превращаются в основном за счет раскрытия нафтенового кольца, давая моноциклические ароматические углеводороды. Если гидрокрекингу подвергать широкую фракцию, например, вакуумный дистиллят, состав катализата может также дать определенную информацию о химизме гидрокрекинга. Исследование масс-спектрометрическим методом показало, что в бензине гидрокрекинга отсутствуют диеновые, циклоолефиновые, алкенилароматические углеводороды и содержится незначительное количество моноолефиновых углеводородов (~ 10%). Бициклонафтеновые, тетралиновые и индановые углеводороды содержатся в значительных количествах. На основании структурно-группового анализа было сделано предположение, что изомеризованные углеводороды с температурой кипения выше 350°С имеют структуру типа:


[image: image65.emf]&+

�

&+

�

&+

&+

�

�&+

�

�

�

&+

�&+

�

�

�

&+

�

&+

�

&+

�&+

�

�

�

&+�&+

�

&+

�

&+

�

��

&+

�

&+

&+

�

�&+

�

�

�

&+

�


а углеводороды фракции 380–420°С 


[image: image66.emf]&+

�

&+

�

&+

&+

�

&+

�&+

�

�

�

&+

�

&+

�

&+

�&+

�

�

�

&+

&+

�

�&+

�

�

�

&+

�

�&+

�

�

�

&+

�

�&+

�

�

�


Схематично реакции гидрокрекинга можно записать следующим образом:

CaH2a+2(CbH2b+2+CcH2c

... (1)

CcH2c(CiH2i



... (2)

CiH2i+H2(CiH2i+2


... (3)

CcH2c+H2(CcH2c+2


... (4)

AR+H2(AH+RH


... (5)

AН+H2(AR'+R''H


... (6)

AR'+H2(AH+R'H


... (7)
AR и AH –алкилароматические и гидроароматические углеводороды,

А – ароматическое кольцо,

N – нафтеновое кольцо,

R, R', R'' – алкилы.

Реакция (2) – изомеризация олефина.

Реакции (5) и (7) – деалкилирование алкилароматики.

Предполагается при этом, что разрыв связи С–С происходит в основном по карбоний-ионному механизму.

Разрыв связей C–S и С–N (гидрогенолиз) происходит в основном по радикальному механизму:

[image: image118.png]0 25 100 200 400 700
L I ¥ l




[image: image119.wmf]С = 1

% S в продукте

% S в сырье

R1–CH2–SR2(R1–H2C +S R2

... 




(1')

[image: image120.wmf](

)

4

2

2

2

3

2

2

2

1

4

3

2

2

3

2

2

1

)

(

R

CH

CH

H

C

R

R

CH

CH

R

R

CH

CH

R

R

H

C

CH

R

-

-

-

+

-

-

-

®

-

-

-

+

-

-

-

+

+

[image: image121.wmf]R3H2C–NHR4(R3H2C +R4N H






(2')

[image: image122.wmf]4

2

2

2

3

4

2

2

2

3

R

CH

H

C

CH

CH

R

R

CH

CH

CH

H

C

R

-

-

+

=

-

®

-

-

-

-

-

+

+

[image: image123.wmf](

)

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

С

СН

СН

Н

С

СН

СН

СН

СН

СН

СН

СН

СН

СН

СН

СН

СН

4

3

3

2

3

2

2

2

3

2

2

3

2

3

3

R2S +H2(R 2+H2S








(3')

[image: image124.emf]& & &

&

&

& &

&

[image: image125.emf]& & &

&

&

& &

&

R4N H+H2(R 4+NH3







(4')

[image: image126.emf]&

5

�

5

�

5

�

[image: image127.emf]&+ 5

�

5

�

[image: image128.wmf]n

n

H

nC

2

(R1CH 2; R2; R3H2C ; R 4)+H2((R1CH3; R2H; R3CH3; R4H)+H

(5')

Можно полагать, что реакции передачи цепи начинаются с атаки гетероатома, тогда становится ясной роль Н в развитии радикальных реакций:


[image: image67.emf]5

�

5

�

6���+�

5

�

5

�

6

+

5

�

+���5

�

6

�





(6')

Это предположение вероятно, поскольку повышение давления водорода, т.е. увеличение его концентрации, облегчает реакции (3') и (6') ускоряя гидрогенолиз.

В таблице 9 приведены основные реакции, протекающие в процессе гидрокрекинга.

Таблица 9 – Превращения углеводородов в процессе гидрокрекинга

	Исходные 

углеводороды
	Реакции
	Образующиеся углеводороды

	Парафиновые (алкановые)
	Изомеризация, разрыв цепи
	Низкокипящие парафиновые изостроения

	Нафтеновые моноциклические (циклоалкановые)
	Изомеризация, гидродеалкилирование
	Циклопентаны С6–С8 и низкокипящие парафиновые изостроения

	Нафтеновые бициклические
	Разрыв кольца, изомеризация, гидродеалкилирование
	Циклопентаны С6–С8 и низкокипящие парафиновые изостроения 

	Алкилароматические
	Изомеризация, диспропорционирование, гидродеалкилирование, гидрирование
	Алкилароматические С8–С9, низкокипящие изопарафиновые и нафтеновые

	Нафтеноароматические
	Разрыв кольца
	Алкилароматические С8–С9, низкокипящие изопарафиновые и нафтеновые

	Нафталиновые
	Гидрирование
	Алкилароматические С8–С9, низкокипящие изопарафиновые и нафтеновые

	Олефины
	Изомеризация, разрыв цепи, гидрирование
	Низкокипящие парафиновые изостроения



При изучении таких сложных смесей углеводородов, как нефтяное сырье, очень важно определить относительные скорости и преобладающие направления превращений углеводородов и выявить их взаимное влияние в условиях гидрокрекинга. При выбранных условиях процесса происходит интенсивное частичное гидрирование полициклических ароматических углеводородов, распад циклановых колец полициклических соединений с образованием в основном изопарафинов. Моноциклические нафтены и парафины расщепляются с меньшими скоростями; наиболее трудно протекает гидрирование моноциклических ароматических углеводородов.
В целом реакции процесса гидрокрекинга экзотермичны. В межслойное пространство реактора вводят холодный водородсодержащий газ, тем самым поддерживая технологические параметра процесса на оптимальном уровне (370–425°С, давление 15–20МПа).

3.2.4 Кинетика гидрокрекинга

Реакции гидрокрекинга описываются уравнениями первого порядка:


 
где k – константа скорости реакции;
      υ – объемная скорость сырья.

Скорость реакции определяется наиболее медленной стадией, которой является разрыв углеродных связей. Значение энергии активации гидрирования аренов на различных катализаторах составляет 57–58 кДж/моль.

ГЛАВА 4. ИЗОМЕРИЗАЦИЯ НОРМАЛЬНЫХ ПАРАФИНОВЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ

В нефтеперерабатывающей промышленности применяются изомеризация н-бутана с целью расширения ресурсов изобутана для процесса алкилирования его олефинами и изомеризация н-пентана и н-гексана для повышения октанового числа головных фракций бензинов. Октановые числа продуктов изомеризации н-парафинов С7 и выше невысоки, а селективность процесса низка, поэтому изомеризацию применяют только для бутана, пентана и гексана.

Термодинамическое равновесие в смеси н-парафины – изопарафины с повышением температуры смещается в сторону неразветвленных и малоразветвленных структур. Содержание н-парафина в равновесной для данной температуры смеси уменьшается с увеличением числа атомов углерода в его молекуле.

Процесс изомеризации является одним из самых рентабельных способов получения высокооктановых компонентов бензинов с улучшенными экологическими свойствами. Актуальность совершенствования технологии процессов изомеризации и повышения производительности процесса вызвана переходом к неэтилированным бензинам. Это обстоятельство привело к значительному росту числа установок изомеризации в различных странах мира с развитой нефтепереработкой.

Дополнительным стимулом развития процесса производства изокомпонента, как и других высокооктановых компонентов, явилось введение новых сверхжестких ограничений на экологические свойства автомобильных бензинов, включая ограничение по уровню давления насыщенных паров, содержанию ароматических соединений и бензола. Установки изомеризации позволяют получить топливо с данными характеристиками, отвечающими жестким стандартам. Интенсивное наращивание мощностей процесса изомеризации осуществляется за счет реконструкции существующих и строительства новых установок. Одновременно проводятся модернизация и интенсификация действующих установок изомеризации под процессы с рециркуляцией непревращенных нормальных парафинов. Процесс изомеризации проводят при температуре 350–400°С и давлении 3,0–3,5 МПа с использованием катализаторов, содержащих платину, палладий, нанесенные на оксид алюминия или цеолит. Для активации катализаторы промотируют фтором или хлоридом. Для подавления побочных реакций применяют циркуляцию водородсодержащего газа.

Изомерзация н-парафинов идет с небольшим (6–8 кДж/моль, т.е. 1,5–2,0 ккал/моль) выделением тепла.

На бифункциональных катализаторах изомеризация протекает по следующей схеме:


[image: image68.emf]н-С

5

Н

12

газ

н-С

5

Н

12

(КГД) н-С

5

Н

10

(КГД)+ 2Н (КГД)

изо-С

5

Н

10

(КИ)

н-С

5

Н

11

(КИ)

+

н-С

5

Н

10

газ

Н

2

газ

изо-С

5

Н

10

газ

изо-С

5

Н

10

 (КГД)

+ 2Н (КГД)

изо-С

5

Н

12

 (КГД) изо-С

5

Н

12

газ

С

5

Н

11

(КИ)

+

i-


Вначале происходит дегидрирование н-парафина на активном центре катализатора, обладающем гидрирующей-дегидрирующей активностью (в схеме обозначен КГД). На кислотном активном центре (КИ) олефин превращается в карбоний-ион, который изомеризуется. Изомерные карбоний-ионы, отдавая протон кислотному активному центру, превращаются в соответствующие олефины, далее гидрирующиеся на активных центрах гидрирования-дегидрирования.

Активные центры гидрирования-дегидрирования в отсутствие водорода быстро отравляются в результате распада на них углеводородов до элементов, поэтому процесс нужно проводить под давлением водорода. Кроме того, катализатор, имеющий только кислотную активность, при проведении изомеризации смесей н-парафинов с олефинами быстро отравляется коксом как в присутствии водорода, так и без него. При нанесении на такой кислотный катализатор металла, катализирующего гидрирование-дегидрирование, и под давлением водорода закоксовывание кислотных центров резко замедляется, следовательно, гидрирующие (дегидрирующие) активные центры не только обеспечивают промежуточное образование олефинов, но и предохраняют соседние кислотные активные центры от закоксовывания.

При низких температурах дегидрирование термодинамически возможно в очень малой степени; например, при 400°К константа равновесия дегидрирования бутана в стандартных условиях равна 10-9,7. С повышением числа атомов углерода в молекуле н-парафина равновесная глубина дегидрирования несколько возрастает.

Если считать, что равновесие реакции гидрирования-дегидрирования устанавливается значительно быстрее, чем идет изомеризация, то кинетика изомеризации должна описываться уравнением:


[image: image69.wmf][

]

[

]

[

]

2

Н

парафин

К

k

олефин

k

изом

равн

изом

=

=

w


где kизом – константа скорости изомеризации олефина; 

К – константа равновесия дегидрирования парафина.

Хотя повышение температуры снижает термодинамически возможную глубину изомеризации, процесс проводят при относительно высоких температурах для обеспечения приемлемой его скорости. При этом требуемая температура для различных катализаторов определяется изомеризующей, кислотной активностью их, так как скорость реакции пропорциональна kизом.

Распад карбоний-ионов приводит к образованию побочных продуктов реакции – парафинов с меньшим, чем у исходного, числом атомов углерода в молекуле (первично при распаде карбоний-иона образуется молекула олефина, гидрирующаяся затем до соответствующего парафина).

Выход продуктов распада (гидрокрекинга) относительно выхода продуктов изомеризации намного ниже, чем в тех же условиях на катализаторе с такой же кислотной активностью, но не содержащем гидрирующего-дегидрирующего компонента. На активных центрах гидрирования-дегидрирования водород находится в виде атомов, связанных с катализатором не очень прочно (энергия связи 200–250 кДж/моль). По-видимому, карбоний-ионы могут насыщаться, отрывая гидрид-ион от соседнего центра гидрирования-дегидрирования, или атомарный водород способен относительно легко мигрировать от гидрирующего-дегидрирующего к кислотному активному центру. Этим же объясняется подавление коксообразования на кислотных активных центрах в присутствии гидрирующего-дегидрирующего компонента. Частично продукты распада образуются при изомеризации не по карбоний-ионному механизму, а в результате гидрогенолиза на активных центрах гидрирования-дегидрирования по реакции типа:


[image: image70.wmf]H

R

RH

H

RR

'

'

2

+

®

+


при которой разрыв различных связей С–С происходит со скоростью одного порядка.

В качестве бифункциональных катализаторов изомеризации парафинов применяют платину и палладий на кислотном носителе – кристаллическом алюмосиликате (типа Y) или промотированной галоидом окиси алюминия. Содержание платины или палладия в катализаторе составляет 0,2–1%, более высокое содержание металла повышает стоимость катализатора, не улучшая его свойств. Ниже приведены данные о зависимости изомеризации н-пентана в заданных условиях от содержания платины на кислотном носителе (таблица 10). 

Таблица 10 –Влияние содержания платины на выход изопентана 

	
	Содержание платины в катализаторе, 

% масс.

	
	0
	0,1
	0,25
	0,50

	Степень превращения н-пентана, %
	2,9
	53,6
	57,9
	60,7

	Выход изопентана на превращенный н-пентан, % масс.
	41,4
	85,1
	92,2
	94,5


Повышение содержания платины уже с 0,25 до 0,5% мало влияет на свойства катализатора. Температура процесса определяется в первую очередь активностью катализатора и для различных катализаторов изменяется в очень широких пределах – от 100 до 425°С. Катализатор "платина на галоидированной окиси алюминия" (1–2% Cl или F) наименее активен. Катализатор "палладий на цеолите" позволяет проводить процесс при 330–380°С. Платиновый или палладиевый катализатор на окиси алюминия при введении в Al2O3 7–10% галоида имеет очень высокую кислотную активность, и изомеризация успешно осуществляется при 100–130°С.

Энергия активации изомеризации, по имеющимся данным, составляет около 84 кДж/моль (20 ккал/моль); по-видимому, процесс протекает во внутридиффузионной области. Повышение температуры снижает равновесный выход изопарафинов и вынуждает увеличивать рециркуляцию непревращенного н-парафина. Одновременно несколько увеличивается выход продуктов гидрокрекинга. Однако, пока глубина превращения исходного н-парафина не достигает равновесной, селективность изомеризации обычно очень высока – 0,95 и выше.

Повышение давления при неизменном времени реакции и прочих равных условиях снижает глубину изомеризации. При повышении давления от 0,63 до 2,2 МПа селективность изомеризации существенно повышается, а при дальнейшем повышении давления до 4,9 МПа (49 кгс/см3) незначительно снижается, видимо, в результате ускорения гидрокрекинга на металлических активных центрах.

Увеличение парциального давления водорода снижает скорость дезактивации катализатора в результате торможения коксообразования; в зависимости от свойств катализатора процесс проводится при 1,4–4 МПа (14–40 кгс/см3) и соотношении водород: углеводород, равном 2–6 : 1. Повышать давление выше 4 МПа нецелесообразно, так как скорость дезактивации катализатора при этом практически не изменяется, а скорость изомеризации снижается, несколько снижается также селективность реакции.

Изменение времени реакции влияет на глубину изомеризации, практически не изменяя ее селективности (если выход изопарафинов не достигает термодинамически возможного). Это связано с малой скоростью побочных реакций.

Платина и палладий, входящие в состав катализаторов изомеризации, отравляются серой. Поэтому содержание серы в сырье должно быть, как правило, менее 0,002% масс. Катализаторы на основе цеолитов более стойки к отравлению серой. Если кислотным компонентом катализатора является окись алюминия, активирования галоидом, то сырье нужно тщательно осушать,  так как вода снижает кислотную активность катализатора, вытесняя из него галоид; содержание воды в продукте, поступающем в реактор, не должно, как правило, превышать 
[image: image71.wmf]3

10

1

-

×

% масс. Для восполнения потерь галоида в сырье добавляют немного (порядка десятитысячных долей %) галогеноорганических соединений. Для катализаторов на основе цеолитов допускается содержание воды в сырье до 
[image: image72.wmf]2

10

1

-

×

%; в этом случае вода блокирует активные кислотные центры, и отравление обратимо.

ГЛАВА 5.  КАТАЛИТИЧЕСКИЙ РИФОРМИНГ
В схеме современного НПЗ одним из ведущих процессов является каталитический риформинг. Этот процесс обеспечивает получение высокооктанового бензина (базового компонента), индивидуальных ароматических углеводородов (сырья для органического синтеза) и водородосодержащего газа (технического водорода), используемого для гидроочистки топлива и синтеза химических продуктов.

Химические основы каталитического риформинга в присутствии металлических и окисных катализаторов разработаны Н.Д.Зелинским и В.Н.Ипатьевым. 

Сырьем каталитического риформинга являются прямогонные бензиновые фракции, отличающиеся по содержанию нормальных и разветвленных алканов, пяти- и шестичленных циклоалканов, а также аренов. Как правило, независимо от природы нефти распределения углеводородов в каждой из этих групп в достаточной мере постоянно. Среди алканов преобладают углеводороды нормального строения и монометилзамещенные структуры (50–70%). Относительное содержание более разветвленных алканов невелико. Циклоалканы представлены преимущественно гомологами циклопентана и циклогексана с одной или несколькими алкильными группами, содержание аренов не более 9–12%. Такой состав бензиновых фракций обуславливает их низкую детонационную стойкость, октановое число обычно не превышает 50.

Сырье, содержащее непредельные углеводороды или значительное количество серы, отравляющие катализатор, перед каталитическим риформингом целесообразно подвергать гидроочистке.

5.1 Превращения углеводородов при каталитическом риформинге

При каталитическом риформинге протекают реакции превращения всех групп углеводородов, находящихся в исходном сырье:

а) дегидрирование гомологов циклогексана в ароматические углеводороды;

б) изомеризация гомологов циклопентана в циклогексановые углеводороды с последующей их ароматизацией;

в) изомеризация и дегидроциклизация парафиновых углеводородов;

г) гидрокрекинг парафиновых углеводородов с низким октановым числом, приводящий к их газификации, в результате чего в жидкой фазе происходит накопление ароматических углеводородов с высокими октановыми характеристиками;

д) реакция расщепления и деалкилирования ароматических углеводородов, их уплотнение и конденсация, приводящая к образованию кокса;

Нафтеновые углеводороды. Образование ароматических углеводородов из шестичленных нафтеновых происходит быстро и сопровождается интенсивным поглощением тепла, на платиновом катализаторе достигает термодинамически вероятных выходов. Так, при 427°С и 2,1МПа выход бензола достигает 70%, в то время как равновесный выход равен 72%.


[image: image73.emf]+ 3 Н

2

 – 220 кДж/моль


При дегидрировании метилциклогексана в присутствии различных металлических катализаторов наиболее активными являются платина и палладий на оксидах алюминия и кремния. В присутствии радия интенсивно протекают реакции деаликилирования алкилароматических углеводородов.

Из алкилированных пятичленных нафтенов над платиной под давлением водорода образуются главным образом ароматические углеводороды. Было доказано, что реакция изомеризации пятичленных нафтенов в шестичленные предшествует дегидрогенизации и определяет суммарную скорость реакции.

При повышении температуры выход бензола увеличивается, но значительно интенсифицируется газообразование.

Образование ароматических углеводородов из пятичленных нафтенов сопровождается в значительной степени побочными реакциями деструкции и уплотнения, вследствие чего активность катализатора быстро снижается. Образование ароматических углеводородов из пятичленных нафтенов в значительной мере сопровождается реакциями уплотнения и деструкции. Так, при риформинге 
[image: image74.emf] количество атомов углерода в 4 раза больше, чем 
[image: image75.emf]. 

Вследствие этого активность катализатора быстро снижается. Нафтеновые углеводороды в незначительной степени подвергаются расщеплению. Так, из циклогексана при расщеплении образуется около 15% об. парафиновых углеводородов. Наряду с дегидрированием протекает изомеризация шестичленного кольца в пятичленные. В условиях каталитического риформинга степень превращения шестичленных нафтенов близка к 100 %.

Парафиновые углеводороды. В условиях платформинга под давлением водорода парафиновые углеводороды подвергаются изомеризации, деструктивной гидрогенизации и дегидроциклизации.

Увеличение октанового числа бензинов риформинга во многом зависит от содержания в нем непревращенных парафиновых углеводородов, так как именно они снижают октановое число.

На относительную скорость каждой реакции превращения парафиновых углеводородов влияет не только катализатор, но и условия процесса. 

Изомеризация парафинов – равновесный процесс, в котором ни на одном из известных в настоящее время катализаторов равновесие не смещено в сторону образования какого-либо изомера.


[image: image76.emf]C

6

H

14

C – C – C – C – C

|

C

н-гексан 3-метилпентан


Низкие температуры и давления способствуют образованию разветвленных алканов. Однако риформинг требует высоких температур и повышенного давления водорода, а в этих условиях увеличивается степень деструкции парафиновых, в частности, н-гексана, н-гептана и высших углеводородов (гидрокрекинг). Образование продуктов крекинга приводит к быстрой дезактивации катализатора и выделению избыточных количеств газообразных соединений.

[image: image77.emf]С

8

Н

18

 + Н

2

С

3

Н

8

 + С

5

Н

12


При изомеризации парафиновых углеводородов образуются главным образом малоразветвленные углеводороды. Количество образовавшихся углеводородов с двумя и более боковыми цепями ниже, чем их равновесные выходы.

Скорость дегидроциклизации н-парафинов увеличивается по мере повышения их молярной массы.


[image: image78.emf]C

6

H

14

н-гексан

-Н

2

+Н

2

С

6

Н

6

 –– 260 кДж/моль

бензол


Так при температуре 460°С и давлении 15МПа получено ароматических углеводородов:
из н-гексана
– 4,8% на сырье

из н-гептана
– 12,4% на сырье

из н-октана 
– 21,1% на сырье

Изучение дегидроциклизующей активности платины, палладия, рутения, родия, иридия, нанесенных на окиси кремния и алюминия, показало, что наиболее активными являются платиновые катализаторы. Изомеризация парафинов также интенсивнее проходит на алюмоплатиновом катализаторе, чем на Al–Мо или Al–С4  катализаторах.

Основным направлением превращения парафиновых углеводородов является деструктивная гидрогенизация и изомеризация, образование ароматических углеводородов имеет подчиненное значение. Соотношение отдельных реакций превращений н-гептана характеризуют следующие данные:

	деструктивная гидрогенизация (гидрокрекинг)

изомеризация без расщепления

дегидроциклизация

дегидрирование

суммарная степень превращения
	58,4%мас. на исх.

18,9

10,7

  2,9

90,9


Ароматические углеводороды. В условиях платформинга ароматические углеводороды могут подвергаться реакциям гидрирования, изомеризации и деструктивной гидрогенизации. Однако в условиях каталитического риформинга гидрирования ароматических углеводородов практически не наблюдается. В жестких условиях процесса может иметь место частичное деметилирование и диспропорционирование метильной группы ароматических углеводородов. Так, из толуола могут быть в незначительной степени получены бензол и ксилолы. Ксилолы подвергаются главным образом изомеризации, причем образуется близкая к равновесной смесь о-, п- и м-ксилолов. Этилбензол при этом почти не образуется.

Влияние сернистых соединений. Сернистые соединения в присутствии платинового катализатора подвергаются гидрогенолизу до сероводорода и соответствующего углеводорода. 

Влияние сернистых соединений, содержащихся в сырье, на дегидрирующую функцию платинового катализатора неодинаково. Например, превращение циклогексана без сернистых соединений 85–87%, с диэтилсульфидом – 52%, с фенилмеркаптаном – 48%. Степень ароматизации циклогексана снижается, что свидетельствует об уменьшении дегидрирующей функции катализатора, в то же время изомеризующая функция катализатора не изменяется. Наиболее сильно снижают активность платинового катализатора меркаптаны и сульфиды. Тиофены, элементарная сера и сероводород оказывают меньшее дезактивизирующее действие на катализатор. Повышение давления водорода и уменьшение концентрации сернистых соединений приводит к снижению их декзактивирующего действия.

В присутствии сернистых соединений парафиновые углеводороды интенсивнее подвергаются реакциям деструктивной гидрогенизации, реакции дегидроциклизации подавляются.

Влияние азотистых соединений. Органические соединения, содержание сернистых соединений в сырье риформинга не должно превышать 1(10-4%, содержащие азот, в условиях каталитического риформинга подвергаются деструкции, образуя аммиак и углеводороды. Наличие в сырье азотосодержащих соединений основного характера приводит к снижению скоростей реакции гидрокрекинга, изомеризации, дегидроциклизации и несколько меньше дегидрогенизации. На практике азотистые соединения обычно удаляются в процессе гидрогенизационного обессеривания сырья. Содержание азота в сырье не должно превышать 0,5(10-4%.

Влияние воды. Отравляющее влияние воды проявляется в снижении кислотной функции катализаторов, промотированных галоидами, которые частично из них удаляются. При этом нарушается соотношение между содержанием в катализаторе платины и галоида, поэтому сырье перед каталитическим риформингом следует тщательно осушить. Сырье не должно содержать более 0,5(10-3% воды.

Содержание хлора в катализаторе можно поддерживать на необходимом уровне, добавляя в сырье хлорорганические соединения.

5.2 Термодинамика и кинетика каталитического риформинга

Основные реакции риформинга эндотермичны и обратимы. Термодинамические параметры типичных реакций риформинга при 500°С и атмосферном давлении приведены в таблице 11.

Таблица 11 – Термодинамические величины типичных реакций риформинга
	Реакция
	Константа равновесия Кр

(500°С, давление атмосферное)

	С6Н12  ↔   С6Н6 + 3Н2
циклогексан        бензол
	6·105

	 н-С6Н14 ↔ С6Н6 + 4Н2
н-гексае                          бензол
	0,78·105

	 н-С6Н14  ↔ СН3 – СН –СН2 – СН2 – СН3 

                                   │

                               СН3

 н-гексан                       2-метилпентан 
	1,1


Из таблицы 11 видно, что при низких парциальных давлениях водорода равновесие в значительной степени смещено в сторону образования ароматических углеводородов из циклогексана. Значительного увеличения октанового числа можно достигнуть в результате дегидроциклизации парафинов и в меньшей степени изомеризацией.

В таблице 12 приведены обобщённые данные по скоростям важнейших реакций риформинга на бифункциональных катализаторах с указанием тепловых эффектов.

Из таблицы 12 видно, что в целом процесс каталитического риформинга эндотермичен. Поскольку температура процесса в реакторе по ходу потока снижается, поэтому уменьшаются равновесные степени превращения углеводородов и скорости реакций. 

Для обеспечения оптимальных условий работы процесс осуществляют в трёх последовательно соединённых реакторах с предварительным подогревом исходной смеси на входе в каждый из них. 
Таблица 12 – Относительные скорости и тепловые эффекты важнейших реакций риформинга (500°С, 4 МПа)

	Реакция
	Относительная скорость
	Тепловой эффект, кДж/моль

	Дегидрогенизация нафтенов
	100
	-210(10

(эндотермический эффект)

	Дегидроциклизация 

парафинов
	1
	-250(15

(эндотермический эффет)

	Изомеризация парафинов
	10
	+6  +8

(слабо экзотермический эффект)

	Гидрокрекинг
	3
	+50 ( +70

(довольно экзотермический эффект)


В первом по ходу сырья реакторе проходит протекающая с наибольшей скоростью реакция дегидрирования циклогексанов, роль реакций гидрокрекинга невелика, в последнем реакторе доля реакции ароматизации невелика и в основном протекает гидрокрекинг, поэтому наибольший перепад температур между входом в реактор и выходом из него в первом по ходу сырья реакторе, наименьший — в последнем, при этом энергия активации реакций ароматизации наиболее устойчивых углеводородов повышается. Вследствие этого целесообразно распределять количество катализатора между реакторами в возрастающих количествах (таблица13).

Таблица 13 – Показатели работы установки риформинга по схеме с тремя реакторами

	Показатели работы установки
	Реактор

	
	1
	2
	3

	Температура,°С
	
	
	

	на входе
	502
	502
	502

	на выходе
	433
	472
	496

	Падение температуры, °С
	69
	31
	6

	Количество катализатора, % от общей загрузки
	15
	35
	50

	Октановое число
	65,5
	79,5
	90,0

	Основные реакции
	Дегдрогенизация, дегидроизомеризация
	Дегидрогенизация, дегидроизомеризация, гидрокрекинг, дегидроциклизация
	Гидрокрекинг, дегидроциклизация


Перспективным является процесс каталитического риформинга с движущимся, непрерывно регенерируемым катализатором.

Важным параметром процесса является парциальное давление водорода, поскольку от него в значительной степени зависят превращения углеводородов в ароматические и скорость гидрокрекинга. С увеличением давления снижается выход ароматических углеводородов в катализаторе, уменьшается выход водорода, увеличивается скорость крекинга. Однако, для подавления дезактивации катализатора в результате образования на нём кокса следует проводить риформинг при повышенном парциальном давлении водорода, что невыгодно с термодинамической точки зрения.

5.3 Катализаторы

Наиболее распространенным процессом каталитического риформинга является платформинг, осуществляемый на бифункциональных катализаторах. В качестве катализатора платформинга используют мелкодисперсную платину, нанесенную в количестве 0,3–1,0% на кислый ( или (-оксид алюминия. Эти катализаторы имеют одновременно два вида каталитически активных центра: дегидрирующие центры на платине и изомеризующие на оксиде алюминия. Введением в оксид алюминия ионов фтора и (или) хлора можно регулировать кислотность катализатора. Гидрирующая и изомеризующая функции катализаторов риформинга во многих отношениях независимы друг от друга. Тем не менее именно совместное действие этих двух компонентов препятствует осаждению продуктов коксообразования на поверхности катализатора. Совершенно ясно, что кокс осаждается главным образом на поверхности оксида алюминия, в то время как платина является катализатором гидрогенизации кокса и коксообразующихся веществ.

Кокс образуется в результате конденсации ароматических углеводородов и полимеризации непредельных. При конденсации ароматических углеводородов образуются обедненные водородом полициклические ароматические соединения, содержащие, как правило, небольшое число кислородных и сернистых соединений. Термодинамически вероятен также распад молекул углеводорода до элементарного углерода и водорода. Реакция конденсации ароматических углеводородов может быть подавлена водородом. Поэтому работа в режиме повышенного давления и рециркуляции водорода позволяет снизить интенсивность образования углеродистых отложений. Так, установки, работающие под давлением 1,0 МПа, могут функционировать несколько дней без регенерации, 4,0 МПа – около года без регенерации катализатора. Увеличивая парциальное давление водорода в системе, можно увеличить скорость гидрирования непредельных углеводородов по сравнению со скоростью их конденсации с ароматическими углеводородами.

5.4 Продукты каталитического риформинга

В процессе каталитического риформинга образуются газы и жидкие продукты (риформат). Риформат можно использовать как высокооктановый компонент автомобильных и авиационных бензинов или направлять на выделение ароматических углеводородов, а газ подвергают разделению.

Из газов каталитического крекинга выделяют водород, сухой газ С1–С2 или С1–С3 и сжиженные газы С3–С4.

Бензины риформинга содержат в своем составе 60–70% аренов, которые являются экологически вредными соединениями. Кроме того, бензин риформинга имеет неудовлетворительную характеристику октановых чисел по всему объему фракционной разгонки, особенно до 50% отгона.

ГЛАВА 6.  АЛКИЛИРОВАНИЕ
Алкилированием называются процессы введения алкильных групп молекулы органических и некоторых неорганических веществ. Эти реакции имеют большое значение для синтеза алкилированных в ядро ароматических соединений, изопарафинов, многих меркаптанов, сульфидов, аминов и т.д. Процессы алкилирования часто являются промежуточными стадиями в производстве мономеров, моющих веществ и т.д.

6.1 Классификация реакций алкилирования

Классификация основана на типе вновь образующихся связей. С-алкилирование состоит в замещении на алкильную группу атома водорода, находящегося при углеродном атоме. Этот тип наиболее характерен для ароматических углеводородов.

S- и О-алкилирование – реакции, в результате которых алкильная группа связана с атомами кислорода и серы.


[image: image79.wmf]HCl

ArOR

RCl

ArOH

+

®

+



[image: image80.wmf]HCl

RSR

RCl

RSH

+

®

+


N-алкилирование – замещение атомов водорода в аммиаке или в аминах на алкильную группу.


[image: image81.wmf]HCl

RNH

RCl

NH

2

3

+

®

+


За последние 10 лет производство алкилатов выросло в 3 раза, и ослабления темпов роста не наблюдается.

6.2 Алкилирующие агенты и катализаторы

Все алкильные агенты делят на 3 группы:

1. Ненасыщенные соединения (олефины, ацетилены);

2. Хлоропроизводные с достаточно подвижным атомом;

3. Спирты, простые и сложные эфиры.

Олефины имеют первостепенное значение в качестве алкилирующих агентов. В виду их дешевизны ими пользуются всюду, где это возможно, в основном для С-алкилирования.

Принято, что алкилирование идет по карбоний-ионному механизму. Ионы карбония образуются путем присоединения протона к олефину: источником протона служит катализатор кислотного типа: серная кислота H2SO4 или фосфорная HF, кислоты Льюиса (AlCl3, FeCl3), катионообменные и другие.

Наиболее важными являются реакции алкилирования ароматических соединений в ядро и реакция алкилирования парафинов изоолефинами.


[image: image82.emf]С

6

Н

6

+ RCl

C

6

H

5

R + HCl

Н

+



[image: image83.emf]C

H

RCH=CH

2

C CH

RH

CH

3

Н

+


6.3 Химизм процесса алкилирования в ароматическое ядро

Реакция С-алкилирования ароматических углеводородов в ядро была открыта в 1877г. Фриделем и Крафтсом и имеет большое препаративное и промышленное значение.

В качестве катализатора ими предложен AlCl3. Для алкилирования фенолов применяются протонные кислоты, поскольку AlCl3 в этом случае мало эффективен, так как дает с фенолами неактивную соль:

C6H5OH + AlCl3 ( C6H5OAlCl2 + HCl
По своему механизму реакция алкилирования ароматических углеводородов принадлежит к типичным процессам электрофильного замещения в ядре. Активной частицей является ион карбония.

При катализе протонными кислотами ион карбония возникает путем передачи протона олефину:


[image: image84.wmf]-

+

+

-

«

+

=

A

CH

RCH

HA

CH

RCH

3

2


AlCl3 и другие протонные кислоты (ZnCl2, CaCl2 и др.) дают с хлористыми алкилами комплексные соединения:


[image: image85.wmf]R-Cl:+AlCl

3

.

.

.

.

+ AlCl

3

R

+

[AlCl

4

]

-


При алкилировании олефинами, с которыми AlCl3 не может образовывать ион карбония, всегда требуется сокатализатор, например, хлористый водород, вода или какое-нибудь хлоропроизводное. Роль воды и хлоропроизводного состоит в образовании HCl:

AlCl3 + H2O = AlOНCl2 + HCl
C6H6 + RCl = C6H5R + HCl
В полученной системе олефин – AlCl3–HCl возникновение иона карбония уже возможно:


[image: image86.wmf][

]

-

+

«

+

+

=

4

3

3

2

AlCl

CHCH

R

AlCl

HCl

CH

RCH


Получившийся тем или иным путем ион карбония атакует затем ароматическое кольцо, образуется π-комплекс с последующей быстрой стадией отщепления протона:


[image: image87.emf]��5

� �

5 �

5

+

5

��+

�


Промежуточным образованием карбоний-ионов объясняется реакция изомеризации алкильных групп, их деструкция и полимеризация олефинов. Как известно, все эти процессы протекают через стадии образования ионов карбония, причем первичные ионы карбония легко изомеризуются во вторичные и третичные, которые подвергаются крекингу и катионной полимеризации:


[image: image88.emf]CH

3

-CH-CH

2

-CH

2

+

CH

3

CH

3

-CH-CH

+

-CH

3

CH

3

CH

3

-C-CH

2

-CH

3

CH

3

+

CH

3

 – С = СН – СН

3

CH

3

R

+

+CH

2

 = CHR R-CH

2

-CH

+

R

+CH

2

 = CHR

RCH

2

-CH-CH

2

-CHR

R

и т.д.


К наиболее многотоннажным продуктам, вырабатываемым алкилированием ароматических соединений, относятся этил- и изопропилбензол.

Этилбензол – С6Н5С2Н5 – бесцветная жидкость, температура кипения 136°С, практическое значение состоит в превращении его в стирол:


[image: image89.wmf]3

2

5

6

AlCl

4

2

6

6

CH

CH

H

C

H

C

H

C

3

-

-

¾

¾

®

¾

+

 

Аналогично получают этилтолуол, а из него дегидрированием:

С6Н5(СН3)С2Н5 ( С6Н5(СН3)СН = СН2



винилтолуол

Он может служить заменителем стирола, что очень важно в связи с дефицитом бензола.

Изопропилбензол – бесцветная жидкость, температура кипения 152,5°С.


[image: image90.wmf](

)

2

3

5

6

AlCl

3

2

6

6

CH

CH

H

C

CH

CH

CH

H

C

3

¾

¾

®

¾

-

=

+


Первоначально изопропилбензол использовали в качестве высокооктановой добавки к моторным топливам.

Дегидрированием изопропилбензола получают α–метилстирол. Из изопропилбензола получают фенол и ацетон.

Алкилированием ароматических углеводородов можно получать смазочные масла, присадки, пластификаторы.

В этих случаях для введения алкильной группы используют следующие агенты:

1. Монохлоркеросин (керилхлорид) представляет собой продукт хлорирования деароматизированной фракции керосина или мягкого парафина, выделенного карбамидной депарафинизацией;

2. Полимеры и сополимеры низких олефинов, полученные кислотной полимеризацией (диизобутилен, изонен, но чаще тетрамер пропилена).

Все они имеют разветвленную структуру и в результате изомеризирующего действия катализатора при алкилировании дают таким образом третичные алкилбензолы  


с некоторой примесью вторичных изомеров: 


3. α–олефины с прямой цепью углеводородных атомов, полученные термическим крекингом парафина или алюминийорганическим синтезом, дают смесь вторичных алкилбензолов с различным положением ароматического ядра: 

[image: image91.emf]&+

�

��&+

�

�

;

�&+��&+

�

�

;

&+

�

&

�

+

�


В качестве катализаторов алкилирования фенола олефинами применяют фтористый бор, алюмосиликаты, а также бензол- и толуолсульфокислоты. При использовании алюмосиликата требуются повышенные температуры (130°С); сульфокислоты вызывают полимеризацию олефинов и способствуют значительному выходу диалкилфенолов.

В последнее время в промышленности используется новый вид катализатора алкилирования – ионообменные смолы. Лучшим катализатором является катионит марки КУ–2. Его получают сополимеризацией стирола с дивинилбензолом и последующим сульфированием хлорсульфоновой кислотой и омылением щелочью или водой. Этот катализатор представляет собой монофункциональный сильнокислотный катионит с активной группой SO3H. Выпускается он в натриевой и водородной форме. В натриевой форме катионит неактивен, и перед алкилированием его нужно перевести в водородную форму обработкой 10%-ной серной или соляной кислотой, затем промыть до нейтральной реакции промывных вод и высушить. Строение его можно изобразить следующим образом:


[image: image92.emf]62

�

+

&+�&+

�

�&+�&+

�

&+�&+

�

�&+�&+

�

62

�

+

&+�&+

�

�&+�&+

�

62

�

+

��� ���

&+�&+

�

�&+�&+

�

��� ������

&+�&+

�

�&+�&+

�

���

62

�

+ 62

�

+


Катионит выпускается в виде зерен 0,3–2 мм. Статистическая обменная емкость его по едкой щелочи равна 5 мг-экв/г. Этот катализатор позволяет проводить реакцию алкилирования в сравнительно мягких условиях, но не способствует образованию эфиров, деструктивному алкилированию и полимеризации олефина; в качестве основного продукта реакции получается моноалкилфенол.


[image: image93.emf]&+

�

&+

�

& �ɋɇ

�

���ɇ

�

&+

�

&

�

&+

�

&+

�

���

Ɉɇ

��ɋɇ

�

���ɋ

�

��ɋɇ

�

Ɉɇ

&+

�

&

&+

�

&+

�

�

Ɉɇ

&+

�

&

&+

�

&+

�

��ɇ

�

���


Помимо того, что алкилирование в присутствии тех или иных кислотных катализаторов вызывает коррозию аппаратуры, процесс этот имеет еще один весьма существенный недостаток. Полученный алкилат должен промываться водой для удаления катализатора. При этом вместе с катализатором отмывается и некоторое количество фенола и, таким образом, образуются промывные кислые фенольные сточные воды, которые без специальной очистки в реки и водоемы сбрасывать нельзя. Эти недостатки полностью исключаются при применении в качестве катализатора ионообменных смол. Преимуществом применения смол является, кроме того, возможность проводить процесс непрерывно и автоматизировать его.

6.4 Алкилирование изоалканов алкенами

Процесс алкилирования изобутана алкенами применяется в нефтеперерабатывающей промышленности с целью получения высокооктанового компонента товарного бензина.

Алкилирование парафинов олефинами является равновесным экзотермическим процессом, обратным крекингу углеводородов:

RH + CH2 = CHR' ↔ RR' – CH – CH3 + Q 
(Q = 75–96 кДж/моль)

Реакция смещается вправо при понижении температуры, при температуре 300°К процесс можно считать необратимым.

Катализаторами алкилирования могут служить те же вещества кислотного типа, что и для алкилирования ароматических углеводородов: AlCl3, HF(безводная), H2SO4.

Из парафинов к каталитическому алкилированию способны только изопарафины, имеющие третичный атом углерода. Олефины могут быть различными, но чаще используют н-бутилены, алкилирующие изобутан с образованием С8Н18, наиболее пригодным как компонент моторного топлива:


[image: image94.wmf](

)

18

8

SO

H

8

4

3

3

H

C

H

C

CH

CH

4

2

¾

¾

®

¾

+


Целевой продукт алкилирования – изооктан – содержит смесь изомеров – 2,2,4; 2,2,4-,  2,3,4-,  2,3,3 –треметилпентан. Причина лежит в особенностях механизма реакции, осложненной процессами изомеризации. Общепринято, что каталитическое алкилирование изоалканов идет через промежуточные образования ионов карбония.


[image: image95.wmf]3

2

3

H

3

3

CH

CH

H

C

CH

CH

CH

CH

CH

-

-

-

¾

®

¬

-

=

-

+

+


Вторичный ион карбония менее устойчив, чем третичный, вследствие чего происходит быстрый обмен гидрид-ионом с изопарафином:


[image: image96.wmf]3

2

2

3

3

3

3

3

3

2

3

CH

CH

CH

CH

C

)

CH

(

CH

)

CH

(

CH

CH

H

C

CH

-

-

-

+

«

+

-

-

-

+

+


Образующийся третичный карбоний-катион реагирует с исходным олефином:


[image: image97.wmf](CH

3

)

3

C + CH

3

 - CH = CH - CH

3

+

(CH

3

)

3

 - C - CH - CH - CH

3

+

CH

3


Получившийся ион карбония склонен к внутримолекулярным перегруппировкам, сопровождающимся миграцией водорода и метильных групп.


[image: image98.wmf](CH

3

)

3

 - C - CH - CH - CH

3

+

CH

3

(CH

3

)

2

 - C - CH - CH

+

CH

3

CH

3

CH

3

(CH

3

)

3

 - C - C - CH

2

 - CH

3

+

CH

3

(CH

3

)

2

 - C - C - CH

2

CH

3

+

CH

3

CH

3


Ионы карбония взаимодействуют с изобутаном, в результате чего получается С8Н18 и третичный бутил-катион:


[image: image99.emf]CH

3

C

CH

3

CH

3

CH CН

CH

3

CH

3

+ (СН

3

)

3

 - СН

CH

3

C

CH

3

CH

3

CH CН

2

CH

3

CH

3

+ (СН

3

)

3

С

+

+

2,2,3-триметилпентан


Состав изомеров зависит как от стабильности промежуточных карбоний-ионов, так и от обменной скорости с изобутаном.

Побочные реакции:

1) 
[image: image100.wmf]+

+

+

+

®

+

®

+

С

)

СН

(

Н

С

СН

)

СН

(

Н

С

Н

С

Н

С

3

3

26

12

3

3

25

12

8

4

17

8


2) 
[image: image101.wmf]24

12

Н

С

16

8

Н

8

4

Н

С

Н

С

Н

С

2

8

4

¾

¾

®

¾

¾

®

¾

+

  и т.д.

В результате побочных реакций получаются ненасыщенные полимеры, ухудшающие качество алкилата и ведущие к повышенному расходу катализатора.

Применение избытка изоалканов подавляет все побочные реакции, положительно влияет на выход и качество алкилата, повышает его октановое число, снижает расход катализатора, оптимальным является отношение изоалкан:алкен равное (4:6):1. С использованием серной кислоты в качестве катализатора температура процесса равна 5-15°С, фтороводородной кислоты — 20–30°С. Расход серной и фтороводородной кислот составляет 250 кг и 0,7 кг на тонну алкилата. 

Характеристика катализаторов алкилирования. В промышленности осуществляются процессы алкилирования, катализируемые Н2SO4 и HF. 

Большинство исследователей считают, что механизм реакции в обоих случаях одинаков.

Вследствие высокой плотности, вязкости и поверхностного натяжения серной кислоты и особенно низкой растворимости в ней изобутана требуется интенсивное перемешивание реакционной массы. 

Для предотвращения окислительного действия серной кислоты температуру алкилирования поддерживают в интервале 5–10°С, фтористоводородное алкилирование наиболее экономично проводить в температурном интервале 25–40°С.

Оба катализатора токсичны, но с HF следует обращаться более осторожно, кроме того, HF кипит при 19°С, что делает работу с HF более трудной, чем с H2SO4. Эти факторы должны учитываться при проектировании установок.

Алкилирование на твердых катализаторах. Использование концентрированных кислот (H2SO4, НF) в процессе производства алкилата вызывает ряд проблем. Их, возможно, не возникнет при алкилировании на цеолитсодержащих катализаторах. Как известно, каталитическая активность цеолитов обусловлена бренстедовскими кислотными центрами. На этих центрах образуется промежуточный карбоний-ион, который участвует во многих реакциях, в том числе и алкилировании. Исследования показали возможность применения цеолитсодержащих катализаторов для алкилирования изобутана олефинами (процесс "Алкилен").

ГЛАВА 7.  ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ СОВРЕМЕННЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ БЕНЗИНОВ И ЭКОлОгИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВ.

Современные автомобильные бензины XXI века должны сочетать в себе потребительские свойства, отвечающие как требованиям экономического законодательства, так и уровню совершенствования  конструкций двигателей внутреннего сгорания.

Сложность проблемы заключается в противоположности этих требований. Переход на неэтилированные бензины не только предотвращает эмиссию свинца с продуктами сгорания, но и сокращает на 60-90% другие вредные выбросы путем использования каталитических нейтрализаторов, для которых свинец является ядом. Переход на неэтилированные бензины окупается в 5-10 раз благодаря снижению заболеваемости людей. Отказ от  этилирования  бензина повлек за собой проблемы, связанные с обеспечением требуемого октанового числа (ОЧ) бензина. 

Из таблицы 14 видно, что основными отличиями экологически чистых бензинов являются:

· низкая летучесть (давление насыщенных паров),

· пониженное содержание ароматических углеводородов, прежде всего бензола;

· обязательное использование кислородсодержащих компонентов и необходимых присадок;

· отсутствие свинца, марганца и других тяжелых металлов.

Успешному решению проблемы производства автобензинов XXI века способствуют современные и перспективные процессы получения высокооктановых экологически чистых компонентов, таких как алкилирование, изомеризация низших алканов, производство  оксигенатов (диизопропилового эфира – ДИПЭ, метилтретбутилового эфира – МТБЭ, низших спиртов), димеризация олефинов с последующим гидрированием димеров, выделение из бензиновых фракций изопентана.

Таблица 14 – Физико-химические и эксплуатационные показатели автомобильных бензинов (принятые Всемирной топливной хартией)

	Показатели
	Категории качества

	
	1
	2
	3

	Содержание серы, % масс. не более
	0,10
	0,02
	0,003

	Содержание свинца, г/дм3
	0,013
	Отсутствие

	Содержание марганца, г/дм3
	-
	Отсутствие

	Содержание кислорода, % масс. не более
	2,7
	2,7
	2,7

	Содержание олефиновых, % об. не более
	-
	20
	10

	Содержание ароматических углеводородов, % об. не более
	50
	40
	35

	Содержание бензола, % об. не более
	5
	2,5
	1,0

	Содержание фактических смол, мг/100см3, не более
	5
	5
	5

	Плотность при 15°С, кг/м3
	715-780
	715-770
	715-770

	Испытание на медной пластинке
	Выдерживает, класс 1

	Внешний вид
	Чистый, прозрачный

	Чистота карбюратора, балл, не менее
	8
	-
	-

	Чистота топливной форснуки, % снижения пропускной способности, не более
	10
	5
	5

	Пригорание впускного клапана
	-
	Выдерживает

	Чистота впускного клапана, балл, не менее
	9,0
	-
	-

	Чистота впускного клапана, балл, не более
	-
	50
	30

	Отложения в камере сгорания, мг, не более
	-
	140
	140


В производстве экологически чистых реформулированных бензинов доля и роль бензина риформинга снижается, что обусловлено не только ограничением аренов, но и неудовлетворительным распределением октановых характеристик по всему объему катализата, особенно в пределах от 10 до 45% по объему разгонки. Ароматические углеводороды целесообразно заменить изопарафиновыми углеводородами (алкилатом, изомеризатом).

Важнейшим компонентом экологически чистого бензина является каталитический крекинг, однако бензин этого процесса необходимо облагораживать с целью снижения сернистых и непредельных соединений.

В таблице 15 приведены характеристики детонационной стойкости компонентов бензинов, вовлекаемых в состав товарных бензинов.

Таблица 15 – Октановые числа компонентов, входящих в состав товарных бензинов

	Способ получения компонента
	Октановое число

	
	исследовательский метод
	моторный метод

	Каталитический крекинг
	83-87
	75-78

	Гидрокрекинг 
	75
	71

	Каталитический риформинг 
	84-97
	77-86

	Изомеризат С5-С6 
	81-87
	79-85

	Алкилат 
	92
	90

	Полимер-бензин
	100
	85


Для повышения детонационной стойкости в бензин добавляют следующие высокооктановые компоненты (таблица 16).

Таблица 16 – Характеристика детонационной стойкости компонентов бензина

	Компонент
	Октановое число

	
	исследовательский метод
	моторный метод

	Изобутановая фракция
	101
	97

	Бутановая фракция
	94
	89

	Изопентановая фракция
	93
	90

	МТБЭ
	115-135
	98-110

	ДИПЭ
	112
	98


Таким образом, приоритетными технологиями для производства высокооктановых экологически чистых бензинов являются:

· изомеризация легких бензиновых фракций нк-85 (100) °С;

· каталитический крекинг в блоке с производством МТБЭ, алкилированием, ДИПЭ, гидрооблагораживанием легкой части бензина;

· каталитический риформинг с непрерывной регенерацией катализатора.

В таблице 17 приведены требования к качеству дизельных топлив в соответствии с европейским стандартом EN 590.

Таблица 17 – Европейская спецификация на дизельное топливо (EN 590)

	Показатель
	1998 г.
	2005 г.

	Цетановое число
	49
	53

	Плотность при 15°С, г/л
	820-860
	<845

	Фракционный состав

95 % об., °С
	370
	340

	Полиароматические соединения, %
	-
	2

	Содержание серы, %
	0,05
	0,003-0,005

	Защита от коррозии
	-
	вводится

	Моющая способность
	-
	вводится


Для получения экологически чистых дизельных топлив разработаны процессы глубокой гидроочистки и деароматизации дизельных фракций (процессы гидрокрекинга и гидрооблагораживания).

Гидрокрекинг вакуумного газойля позволяет получить высококачественные дизельное и реактивное топлива с высокой степенью конверсии, в то же время гидрокрекинг является крупнейшим потребителем водорода, расходующим  в зависимости от состава сырья от 150 до 450 нм3 Н2 на 1 м3 сырья.

Для производства низкозастывающих дизельных топлив разработаны процессы гидроизодепарафинизации, в которые н-парафины гидроизомеризуются на соответствующих катализаторах.

Новые технологические достижения в способах производства бессернистых неароматизированных и низкозастывающих дизельных топлив ориентированы на тенденции дальнейшего ужесточения эксплуатационных и экологических требований к их качеству.

Если в настоящее время пока еще действует норматив по содержанию серы в дизельном топливе не более 350 ppm, то к 2004 г. он может измениться до уровня 50 ppm, а с 2005 г. – до 10 ppm, в связи с чем UOP уже начали проработку комплексов технологий на остаточное содержание серы max 5 ppm.

Кроме того, все более проявляется мировая тенденция роста требований к цетановому числу топлива, снижению пределов допустимого содержания в нем ароматики, т.е. к показателям, влияющим на полное экономичное сгорание топлива в ДВС и чистоту выхлопных газов (выбросы дыма, сажи, окислов азота, канцерогенов).

Цетановое число дизельного топлива увеличивается при повышении содержания в нем парафиновых углеводородов и уменьшении содержания ароматических углеводородов, в особенности полициклических.

Низкая температура самовоспламенения и плавное сгорание рабочей смеси требуют повышения цетанового числа дизельных топлива. В то же время полное сгорание и бездымный выхлоп ограничивают это повышение.

На рисунке 4 по данным UOP (1997 г.) показаны цетановые числа углеводородов различных групп, входящего в состав дистиллятного сырья для получения дизельных топлив. 

Полициклическую малокольчатую ароматику удаляют из топлива в первую очередь. Ее удаление требует менее жестких условий проведения процесса по сравнению с моноароматическими углеводородами.

Олефиновые углеводороды, имеющие удовлетворительные цетановые характеристики, гидрируют в связи с ухудшением при их наличии стабильности топлива и его осмолением при хранении.

[image: image102.jpg]Fa@iﬂu

swknong,

Ol

Moir

Lleranosoe yucno

20

5

1

0

1

Konuyecrso atomos yrnepoga




Рисунок 4 – Цетановые числа различных углеводородов средних дистиллятов (данные UOP, 1997 г.).

Таким образом, производство современных экологически чистых автомобильных бензинов и дизельных топлив требует глубокого реформулирования группового и химического состава с помощью гидрогенизационных и термокаталитических процессов, теоретические основы которых изучает дисциплина «Химия нефти и газа».

ЛИТЕРАТУРА
1. Химия нефти и газа: Учебное пособие для вузов. /Под ред. В.А.Проскурякова и А.Е.Драбкиной. – Л.: Химия, 1981 г.


2. Химия нефти. /Под ред. З.И.Сюняева. – Л.: Химия, 1984г.


3. Магарил Р.З. Теоретические основы химических процессов нефтепереработки нефти. – М.: Химия, 1976 г.


4. Топлива, смазочные материалы, технические жидкости. Ассортимент и применение: Справочник. /Под ред. В.М.Школьникова. – М.: Техинформ, 1999 г.


5. Петров А.А. Химия углеводородов нефти. – М.: Наука, 1984 г.

6. Покровская С.В. Методические указания к практическим занятиям по курсу "Химия нефти и газа" для студентов специальности 2504. – Новополоцк: ПГУ, 1994 г. – 29 с.


7. Рыбак Б.М. Анализ нефти и нефтепродуктов. – М.: ГНТИНГТЛ, 1962 г., – 888 с.

8. Каминский Э.В., Хавкин В.А. Глубокая переработка нефти: технологический и экологический аспекты. – М.: Техника, 2001 г. – 384 с.

9. Покровская С.В., Бурая И.В. Методические указания к лабораторному практикуму по курсу "Химия нефти и газа" для студентов спец. Т.15.02, ПГУ, 2001. – 61 с.

Дополнительная литература:

1. Исагулянц В.И., Егорова Г.М., Химия нефти, изд. "Химия", М., 1965 г.
2. Саблина З.А., Состав и химическая стабильность моторных топлив, изд. "Химия", М., 1972 г.
3. Соколов В.А., Бестужев М.А., Тихомолова Т.В., Химический состав нефтей и природных газов в связи с их происхождением, изд. "Химия", М., 1972 г.
4. Добрянский А.Ф., Химия нефти, Гостоптехиздат, 1961 г.
5. Сулимов А.Д., Каталитический риформинг бензинов, изд. "Химия", М., 1964 г.
6. Черножуков Н.И., Технология переработки нефти и газа, ч.3, изд. "Химия", М., 1967 г.
7. Сергиенко С.Р., Высокомолекулярные соединения нефти, изд. "Химия", М., 1964г.
8. Курганов В.М., Васейко А.И. и др., Гидроочистка нефтепродуктов на алюмомолибденовом катализаторе, ЦНИИТЭнефтехим, М., 1975 г.
9. Калечиц И.В., Химия гидрогенизационных процессов в переработке топлив, изд. "Химия", М., 1973 г.
10. Калечиц И.В., Химия процессов гидрообессеривания топлив, ЦНИИТЭнефтехим, М., 1974 г.
11. Калечиц И.В., Сокова Н.А., Влияние состава сырья на выход основных продуктов пиролиза, ЦНИИТЭнефтехим, М., 1971 г.
12. Баранов Н.Л., Высокотемпературных пиролиз углеводородов, ЦНИИТЭнефтехим, М., 1971 г.
13. Гольберт К.А., Видгергауз М.С., Курс газовой хроматографии, изд. "Химия", М., 1974 г.
14. Томас Ч., Томас Дж., Промышленные каталитические процессы и эффективные катализаторы, изд. "Мир", 1973 г.
15. Егиазаров Ю.Г., Козлов Н.С., Куликов В.И., Химия промышленных нефтей Белоруссии, изд. "Наука и техника", Минск, 1972 г.

16. Доклады. 1-ая Российская конференция по технологиям нефтехимии.– М., 2002 г.

17. Доклады семинара фирмы UOP. Переработка нефти. Проблемы и их решения.– М., 2000 г.

18. Handbook of petroleum Refinery processes/Robert A. Meyers, editor in chief, New York, USA, 1997. 

� EMBED Visio.Drawing.6  ���





lg r





� EMBED Equation.3  ���





lg Кр





� EMBED Visio.Drawing.6  ���





� EMBED Visio.Drawing.6  ���





� EMBED Visio.Drawing.6  ���





� EMBED Equation.3  ���











� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





Число углеродных атомов





Константа скорости крекинга, К* 105





� EMBED Visio.Drawing.6  ���





� EMBED Visio.Drawing.6  ���








PAGE  
2

_1125761335.unknown

_1138184990.unknown

_1138532987.vsd
C6H14�

-�2�

+�2�

�6�6 �� 260 ���/�����

�-�������

�������


_1139219019.vsd

_1139299123.vsd

_1139302642.unknown

_1139307781.vsd

_1139382511.vsd

_1139307884.vsd

_1139302709.unknown

_1139302279.vsd

_1139297728.vsd

_1139298486.unknown

_1139296946.vsd

_1138534962.vsd
�

�6�6�

�

+ RCl�

C6H5R + HCl�

�+�


_1138540206.vsd
�

�-�5�12�

����

�-�5�12�

(���)�

�-�5�10�

(���)�

+ 2� (���)�

���-�5�10(��)�

�5�11(��)�

+�

�-�5�11(��)�

+�

�-�5�10�

����

�2�

����

���-�5�10�

����

���-�5�10 (���)�

+ 2� (���)�

���-�5�12 (���)�

���-�5�12�

����

i-�


_1138625422.vsd

_1138535866.vsd
�

CH3-CH-CH2-CH2+�

CH3�

CH3-CH-CH+-CH3�

CH3�

CH3-C-CH2-CH3�

CH3�

+�

CH3 � � = �� � ��3�

CH3�

R++CH2 = CHR�

R-CH2-CH�

+�

�

R�

+CH2 = CHR�

RCH2-CH-CH2-CHR�

R�

� �.�.�


_1138537178.vsd
�

CH3�

C�

CH3�

CH3�

CH�

C��

+ (��3)3 - ���

CH3�

CH3�

CH3�

C�

CH3�

CH3�

CH�

C�2�

CH3�

CH3�

+ (��3)3�+�

+�

2,2,3-���������������


_1138534700.vsd
�

C�

H�

�

RCH=CH2�

C�

CH�

RH�

CH3�

�+�


_1138527382.vsd
�

�

+�

CH�

�

CH3�

+ H+�

CH3�

+ CH�

�

CH3�

CH3�

H+ + CH2 = �� � ��3�


_1138532510.vsd
C6H14�

C � C � C � C � C
|
C�

�-�������

3-������������


_1138532675.vsd
�8�18 + �2�

�3�8 + �5�12�


_1138531435.vsd
�

�

+ 3 �2 � 220 ���/�����


_1138450105.unknown

_1138526285.vsd
�

�

+�

��2�

��-�� = ��2�

�

- �2�

+�

��2�

��2-�� = ��2�

�

- �2�


_1138190003.unknown

_1138190865.vsd

_1138189926.unknown

_1126354925.unknown

_1126360746.unknown

_1126361186.vsd
�

�

CH�

CH�

+�

CH2�

CH2�

CH2�

1.�

2 CH2 = CH-CH = CH2�

�

CH = CH2�

�����������������

2.�

CH2�

�

�

+ 2 �2�


_1126362012.unknown

_1126423037.vsd

_1126360912.unknown

_1126359698.vsd
�

2�2�4�

�2�4�

�2�2�

+ �2�

�4�6�

+ �2�

�2�4�

�4�6��2��3�

� �.�.�


_1126360026.unknown

_1126360511.unknown

_1126359023.vsd
�

�6�14�

�2�4�

+ �4�10�

�6�14�

�3�8�

+ �3�6�

�6�14�

�4�8�

+ �2�6�

�3�8�

��4�

+   �2�4�

�2�6�

�2�4�

+   �2�

� �.�.�


_1126350108.vsd
�

�

�4�10�

��3 + �3�7�

�2�5 + �2�5�


_1126351526.vsd
�

�

��3 + �2�5�

�3�8�

��3�

+ ��

�

��4�

�

�2�5 + �2�5�

�

�4�10�


_1126354824.unknown

_1126351050.vsd
�

�

�4�10�

+ ��3�

��4�

+ �4�9�

�2�5�

+ �4�10�

�4�9�

+ �2�6�

�3�7�

�2�4�

+ ��3�

� �.�.�


_1126347940.unknown

_1126348264.unknown

_1126347679.unknown

_1125833333.vsd
�

�

R1�CH=CH�R2+HA�

�

�

+�

R�CH�CH2R2+A-�


_1123568816.vsd
�

�

S�

H2�

+ H2S�

�

+ H2S�


_1124533392.vsd
�

�

�

+�

R+�

+�

CH�

���

�

�+�

��

���

��

RH +�

�

CH�

H�

   �

H�

HC�

R+�

+ H+�

   �

+ H+�

+�


_1124541176.vsd
�

R-CH2-CH-R + HA�

�

R-CH2-CH-R + A- + H2�

H�

+�


_1124715103.unknown

_1125148143.vsd

_1125216344.vsd
�

�

SO3H�

CH-CH2-CH-CH2�

CH-CH2-CH-CH2�

SO3H�

CH-CH2-CH-CH2�

SO3H�

...�

...�

CH-CH2-CH-CH2�

...�

...�

...�

CH-CH2-CH-CH2�

...�

SO3H�

SO3H�


_1125508178.vsd
�

�

�

�

�

��

��

��


_1125148175.unknown

_1125143915.unknown

_1125144238.unknown

_1125145162.unknown

_1125128868.unknown

_1124611428.vsd
�

�

C2H4 + C4H8�

2C3H6�


_1124626632.vsd
�

�

CH2 = C-CH3�

��3�

�

CH2 = C-CH3 + CH3�


_1124541806.vsd
�

�

�

�������

R�

R�

�

��������-��������

R`�

R`�

+ CnH2n+2+CnH2n�


_1124539066.vsd
�

�

~ 14%�

25%�

10%�

32%�

C�

C�

C�

C�

C�

C�

�

H-C6�

�

C�

C�

C�

C�

C�

�

C�

C�

C�

C�

�

C�

C�

C�


_1124540888.vsd
�

C�

C�

C�

C�

C�

C�

��

C�

C�

+�

C�

C�

��

��


_1124538325.vsd
�

C�

C�

C�

C�

C�

C�

C�

C�


_1124538366.vsd
�

C�

C�

C�

C�

C�

C�

C�

C�


_1124534655.vsd
�

�

- H+�

+�

����������

��������

CH�

CH3�

CH�

+�

CH2 = CH-CH3+CH2 = CH-CH2�

+�

+C6H12�

CH2 = CH-CH3+C6H11�

+�


_1124279198.vsd
�

�

�

+ R+�

+�

�

+�

�

+�

�

�

+�

�

�

�

�

�

�

+�

�

+�

+ i-C4�

�

�

�

�

�

�


_1124529107.vsd
�

�

+�

+�

+�

+�


_1124530372.vsd
�

�

+�

+�

+�

CH2�

CH3�

+�

CH3�

�

�6�12�

CH3�

+ �6�11�

+�


_1124281515.vsd
�

�

�

CH3�

CH�

+�

CH3�

+�

�

H�

HC�

CH�

H�

�

�

HC�

CH�

CH�

H�

CH3�

�

�

+�

�

�

�

CH�

CH�

CH3�

+�

�

C6H12�

�

�

�

+ C6H11�

CH2�

CH3�

+�


_1123588261.unknown

_1123659116.unknown

_1124017638.vsd
�

CH3-(CH2)X-CH-(CH2)XCH3�

C6H5�


_1124018313.vsd
�

�

�

CH�

R1�

R2�


_1124179110.vsd
�

�

+ R+�

 +R�

+�

�

R�

H�

R�

+ H+�


_1124018184.vsd
�

�

�

�

C�

R1�

R2�

R3�


_1123659337.unknown

_1123669123.vsd
�

�

CH3�

CH3�

C�

= ��2 + �+�

CH3�

C+�

CH3�

CH3�

(1)�

���

+ ��3 - �+- ��3�

+ �+�

���

CH3�

C�

CH3�

CH3�

+�

���

CH3�

C�

CH3�

CH3�

(2)�


_1123588402.unknown

_1123570178.vsd
�

�

S�

�

CH2 = CH - CH = CH2�

CH2=CH - CH2 - CH3�

CH3 - CH=CH - CH3�

CH3 - CH=CH - CH3�

�����-�

���-�

CH3 - CH2 - CH2 - CH3�


_1123571201.vsd
�

�


_1123571260.vsd
�

�

�


_1123570788.vsd
�

R1�

R2�

S:�

�

+ H��

R1�

R2�

S�

�

H�

R1H + R2S1�


_1123569183.vsd
�

�

S�

�

�

H2�

S�

�.C4H9SH�

�

�

H2�

H2�

�.C4H10 + H2S�


_1119784338.unknown

_1119791369.unknown

_1119792500.unknown

_1123498328.unknown

_1123500425.vsd
�

CH3�

CH2�

CH�

CH3�

(CH2)2�

CH�

(CH2)4�

CH3�

CH2�

CH�

(CH2)2�

CH-CH3�

CH2�

CH2. CH3�

CH�

CH3�

(CH2)3�

CH3�


_1123500745.vsd
�

CH3�

CH2�

CH�

CH3�

CH�

(CH2)4�

CH3�

CH2�

CH�

(CH2)3�

CH3�

(CH2)3�

CH�

CH3�

(CH2)3�

CH3�

(CH2)3�


_1123498353.unknown

_1123498044.vsd
�

R�

S�

�

S�

�

R�

H2�

2RSH�

R�

S�

�

R�

2H2�

2RH + H2S�

+ H2S�


_1123497401.vsd
�

�

S�

�4H10 + H2S�


_1119791789.unknown

_1119792305.unknown

_1119791643.unknown

_1119785742.unknown

_1119786055.unknown

_1119785079.unknown

_1119343247.unknown

_1119777296.unknown

_1119777534.unknown

_1119777201.unknown

_1118479919.unknown

_1119166796.unknown

_1119343242.unknown

_1118485158.unknown

_1100499899.vsd
�

Connect�

�

CH=CH2�

+ R1�CH=CH�R2�

�

+ H2�

�

R1�

R2�


