Специальность

1-70 02 01с «Промышленное и гражданское строительство»

(на базе средне-специального образования)

Форма обучения - заочная

Курс-3

Семестр-6

Дисциплина «Строительное материаловедение»

ЛОГИЧЕСКИЕ

КОНСПЕКТЫ-СХЕМЫ

Тема 1. Классификация, состав и структура

строительных материалов

Классификация строительных материалов

ОМ

КМ

По назначению

ТИМ

ГИМ

ГрМ

АкМ

КрМ

АнКМ

По виду материала

Стекло

Керамика

Древесина

Металлы

Полимеры

Природные каменные

Искусственные

каменные материалы

По способу получения

Природные –

механическая обработка свойства сырья = свойствам

материала

Искусственные –

технологическая переработка

свойства сырья   свойствам

материала

Искусственные

Применение

Свойства

Сырье

Технология

Состав

Структура

Сырье

Попутные

продукты – пустая порода при добыче угля, обогащении руд

Горные

породы

Природные материалы

Отходы

производства

Нефть

Золы

Шлаки

Газ

Древесина

Древесные

стружки, опилки

Химический

Минералогический

Фазовый

Состав

Макро-

Микро-

Ячеистая

Рыхло-

зернистая

Волокнистая

Кристаллическая

Аморфная

Структура

Слоистая

Мелкопористая

Плотная

Коагуляционная

Контроль

Входной –

сырья

Технологический

Приемочный – оценка

качества готового изделия

Общие свойства

Физические

Химические

Механические

Технологические

 – качество

Свойство выражают контролируемой размерной величиной, соответствующей стандарту.

Качество – сумма свойств, обеспечивающая применение материала (изделия) по назначению.

Тема 2. Основные свойства

строительных материалов

Физические свойства

Акустические

Гидрофизические

Общефизические

Теплофизические

Общефизические свойства

Средняя (насыпная) плотность

ср = m / V,

г/см3, кг/м3,

m, V – естественном

состоянии

Истинная плотность

 = m / V,

г/см3, кг/м3,

m, V – абсолютно плотном состоянии

Общая пористость

(пустотность)

Пп = (1 - ср/)100%,

Пп = По + Пз,

По = ( m1 – m) / V100%,

Плотные материалы ср = , пористые - ср < .

| Водопоглощение Wm = (m1 – m)/ m 100 %, Wv = (m1 – m)/ V100%, |  | Водопроницаемость р1 < р2 вода – р(Па) W2, W4, ..., W20 |  | Морозостойкость вода цикл < m 3 – 5 % - tоС Rcж 5 – 25 % F15 – F1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Гидрофизические свойства

| Воздухостойкость вода цикл < Rсж воздух > деформаций |  | Гигроскопичность гидрофильный гидрофобный |
| --- | --- | --- |

Теплофизические свойства

| Теплопроводность сталь-58 t1 > t2 воздух-0,02 лед-2 тепловой вода-0,5 поток  – Вт/(мК)  > при < П   0,175, ср  600 – ТИМ |  | Теплоемкость С = Q / m (t2 – t1), КДж/(кгК) сталь – 400 бетон – 900 дерево – 2700 |  | Термостойкость + tоС цикл – tоС (теплосмены) < Rсж > деформаций |  | Жаростойкость t до 1000оС без < Rсж > деформаций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Огнестойкость

Огнеупорность

Огнеупорные t  1580оС

Тугоплавкие t=1350 – 1580 оС

Легкоплавкие

t  1350оС

Сгораемые

Несгораемые

Трудносгораемые

Акустические свойства

| Звукопоглощение, (вибропоглощение) – звуковой шум, ! По |  | Звукоизоляция (виброизоляция) – ударный шум, ! Е – динамический модуль упругости |
| --- | --- | --- |

Солестойкость – накопление кристаллов соли в порах

→ > V → > деформаций,

< прочности

Радиационная стойкость – переход кристаллической структуры в аморфную

→ > V → > деформаций,

< прочности

Химические свойства

Химическая

активность

Кислотостойкость

> SiO > к. ст.

Кк.ст. = 0,90 – 0,98

Щелочестойкость

> Ca(OH)2 > щ. ст.

Кщ.ст.= 0,90 – 0,98

Органические материалы (древесина, полимеры, битумы) химически стойки в агрессивных средах низкой и средней концентрации.

Механические свойства

Сопротивление удару

(пластичные – хрупкие)

Износостойкость

(истираемость + удар),  m (%)

< m (%)

Истираемость

< m (г) / A (м2)

Прочность на сжатие (растяжение)

FRсж= F/A

KKK=Rсж/ρср

Кразм = Rсж.в / Rсж.с

Прочность на изгиб

F

Rиз = 3F1 / 2 (ab2)

Твердость

F        шкала Мооса

1 мел –

F       10 алмаз

| , % F = 0  Упругие деформации | , % F = 0  Пластические деформации | , % F = 0  Деформации при ползучести |
| --- | --- | --- |

Технологические свойства

Пластичность

Вязкость

Свариваемость

Ковкость

и т. д.

Основные показатели качества различных 
по назначению материалов (изделий)

Конструкционные материалы

> Прочность

< Деформативность

> KKK, < Kразм

Специальные эксплуатационные свойства: водонепроницаемость, морозостойкость, коррозийная стойкость и т. д.

> Огнестойкость

Отделочные материалы

> Декоративность

Огнестойкость

Технологичность

Износостойкость, твердость (полы)

Гигиеничность

Специальные эксплуатационные свойства:

термостойкость, коррозийная стойкость и т. д.

Атмосферостойкость,

морозостойкость (фасады)

Экологическая безопасность

Теплостойкость

Огнестойкость

Атмосферостойкость

Экологическая безопасность

Кровельные материалы

Технологичность

Прочность: изгиб,

растяжение (листовые,

мелкоштучные, рулонные)

Гибкость при min tºC

(рулонные)

Термостойкость,

вязкость, растяжимость (мастики)

Водопоглощение

Водонепроницаемость

Гидроизоляционные

материалы

Водостойкость

Водопоглощение

Средняя

плотность

Водонепроницаемость

Коррозионная стойкость

Технологичность

Экологическая безопасность

Прочность: изгиб, растяжение (листовые, рулонные)

Термостойкость, вязкость,

растяжимость (мастики)

Герметизирующие

материалы

Упругость (деформативность)

Средняя

плотность

› Теплопроводность

Водостойкость

Водопоглощение

Водо- и газонепроницаемость

Термостойкость, растяжимость

(мастики)

Прочность на растяжение (рулонные)

Технологичность

Экологическая безопасность

Атмосферо- и коррозионная стойкость

Теплоизоляционные материалы

Интервал температуры применения

Сжимаемость

Средняя

плотность

Пористость

Горючесть

Теплопроводность

Экологическая

безопасность (ПДК, Аэфф)

Звукоизоляционные

Звукопоглощающие

Акустические материалы

Динамический модуль упругости

Сжимаемость

Пористость

Средняя плотность

Экологическая безопасность

Средняя плотность

Пористость

Декоративность

Горючесть

Биостой-кость

Сжима-емость

Гигроскопичность

Экологическая безопасность

Коэффициент звукопоглощения

Антикоррозионные материалы

Химическая стойкость

Технологичность

Экологическая безопасность

Газо- и водонепроницаемость

Прочность сцепления с поверхностью

Специальные свойства

Прочность

Деформативность

Жаростойкость

Износостойкость

Тема 3. органические строительные материалы

Природные

Синтетические

Искусственные

Органические материалы

Древесина

Битумы

Полимеры

Битумы

Дегти

3.1. Материалы и изделия из древесины

радиальное

сечение

сердцевина

кора

заболонь

тангенциальное

сечение

поперечное

сечение

ядро

Макро-

Волокнистая

Пористая

Микро-

Живые клетки – рост

Мертвые клетки – прочность

Структура

Химический состав

Целлюлоза

Лингин

Смолы

Дубильные вещества

Основные свойства

Положительные

Отрицательные

> Rиз, Rсж

< Электро-,

теплопроводность

< ρср > ККК

Технологичность

Декоративность

Дефекты структуры

Анизотропность свойства ←≠⊥

Горючесть

Загнивание

Поражение

насекомыми

коробление

Способы повышения огнестойкости

| Пропитка антипиренами |  | Огнезащитные пасты |  | Огнезащитные лакокрасочные составы |  | Облицовка несгораемыми листовыми материалами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Способы повышения гнилостойкости

Сушка

Антисептирование

Естественная

Искусственная

Обработка

поверхности

Под давлением в автоклаве

Камерные сушилки

Токи высокой частоты

В расплаве полимеров

Виды строительных материалов

| Конструкционные |  | Погонажные |  | Отделочные |  | Теплоизоляционные и акустические |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Конструкционные материалы |  |  |  | Отделочные материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Круглые лесоматериалы |  | Пиломатериалы: доски, брусья |  | Мелкоштучный паркет |  | Листовые:ДВП(Т), фанера, шпон, пластик |
| Столярные изделия: дверные переплеты, оконные рамы |  | Клеенные конструкции: балки, арки, фермы, каркасные панели стен |  | Плитные: ДСП, ЦСП |  |  |
| Плитные: фибролит, арболит |  |  |  |  |  |  |

| Погонажные изделия |  |  | Теплоизоляционные и акустические изделия |
| --- | --- | --- | --- |

Перила

Рейки

Плинтусы

Плитные: ДВП(М), фибролит,

арболит, ксилолит

3.2. Полимерные материалы и изделия

Полимеры – искусственные органические материалы на основе высокомолекулярных соединений (ВМС).

Классификация по способу получения

| Полимеризационные -СН2-СН2-СН2-полиэтилен, полистирол |  | Поликонденсационные НМСI + НМСII = ВМС + вода (газ) (фурановые, эпоксидные) |
| --- | --- | --- |

| Связующее – ВМС обеспечивает вязкость, прочность, коррозионную стойкость |  | Наполнитель – > t стойкость, > твердость, < деформативность |
| --- | --- | --- |
| Пластификатор > эластичность, гибкость |  | Отвердитель > нарастание прочности |

Оксиданты – замедляют

процесс старения

Состав полимерных материалов (пластмасс)

Основные свойства

Положительные

Отрицательные

> водостойкость

> коррозионная стойкость

Низкая

термостойкость

Повышенная ползучесть

Низкая

истираемость

> Rиз, Rсж

Низкая тепло-,

эл. проводность

Низкая истинная плотность

Декоративность

Высокая

технологичность

Термопластичные

Термореактивные

Старение

Горючесть

Токсичность

Применение полимерных материалов

Конструкционные

Отделочные

Антикоррозионные

Гидроизоляционные

и кровельные

Теплоизоляционные

и акустические

Погонажные

Герметизирующие

Санитарно-технические

Конструкционные материалы

Плиты, балки бетонополимерные

полимербетонные

Трубы вентиляционные, канализационные,

водопроводные

Листы пласти-ковые

Стержни арматурные стекло-пластиковые

Полимербетон

Состав

Связующее

ВМС, + t˚С

Заполнитель

Крупный

>Ø 5 мм

Мелкий

< Ø 5 мм

Наполнитель тонкомолотый минеральный

Специальные добавки:

отвердители, пластификаторы, стабилизаторы

Получение полимербетонных

изделий

Подготовка

компонентов

Дозирование

Перемешивание в смесителе, +t˚С

Формовка и уплотнение

Твердение в

камере

t = 75 – 85˚С,

3 – 4 ч

t = 18 – 20˚С,

4 – 5 ч

Получение бетонополимерных

изделий

Бетонная (ЖБ)

конструкция (изделие)

Пропитка ВМС в специальных

камерах +t˚C, +p МПа

Получение

ВМС, +t˚C

Наполнитель

Спец.

добавки

Полу-

чение

одно-

родной

смеси,

+t˚C

Формов-

ка

Экструзией

Центробежным

литьем

Тверде-

ние в

камере

Резка

по

разме-

рам

Трубы полимерные

Стержни арматурные стеклопластиковые

Получение

Получение

стеклонити

Скручи-

вание

жгута,

пропит-

ка ВМС,

+ t˚C

Обмотка

стержня

полимер-ной

пленкой

Полиме-

ризация

связую-

щего в

камере,

+t˚C

Охлажде-

ние и рез-

ка стерж-

ней по

размерам

Отделочные материалы

Рулонные:

линолеумы,

обои, пленки

Листовые,

плитные

крупноразмерные

Плиточные

мелкоштуч-

ные

Вязкопластич-

ные малярные

составы

Основные

Безосновные

Рулонные материалы

Подготовка

основы (ткань, бумага)  и

полимерной

пасты

Промазка

основы

пастой,

+t˚C

Термообра-

ботка в ка-

мере

Каланди-

рование, прокат

Получение

Подготовка,

дозирование

компонентов

Получение

однородной

полимерной

массы, +t˚C

Каландирование

Экструзия

Дубли-

рование с

подос-

новой и подпре-

совка

полотна

Каландирование

Дробление

отходов резины,

дозирование

компонентов

Получение

однородной

полимеррезиновой

смеси, +t˚C

Охлаждение

Резка по размерам

Листовые, плитные крупноразмерные изделия

Получение

ДСП, ДВП

Подготовка

и обработка

древесных

отходов

Смешивание

С ВМС,+ t˚C

Смешивание

с водной

дисперсией

полимера

Прессование

+ t˚C – ДСП

Экструзия

+t˚C – ДСП

Камера

твердения

Отливка на листоформовочной машине-ДВП

Прессование

Суш-

ка

Подготовка

основы и

пропиточной

полимерной

массы

Пропитка

основы:

шпона,

бумаги,

ткани, +t˚C

Многослойное

прессование,

+t˚C (пластик)

Камера

твердения

Подготовка

шпона

Многослойное

склеивание

ВМС во взаимно перпен-

дикулярном

направлении

+t˚C

Прессование

(фанера)

Камера

твердения

охлаждение

Резка по размерам

Получение плит

арболита,

фибролита,

ксилолита, ЦСП

Измельчение

и обработка

древесных

отходов

Минеральные

вяжущие:

гипсовые,

известковые,

магнезиальные

Вода + добавки

Дозирование,

перемешивание,

получение

однородной

смеси

Формовка и

уплотнение

Твердение

в камере

Получение пластика, фанеры

Плиточные мелкоштучные изделия

Получение

Подготовка

и дозировка

сырья

Получение

однородной

пластичной

смеси, +t0C

Формовка

сплошного полотна на каландарах

Вырубка по размерам на прессе (ПВХ, кумароновые)

Формовка литьем под давлением (полистирольные)

Получение однородного пресс-порошка

Прессование в пресс-формах, + tC(фенольные)

Лакокрасочные материалы – вязкотекучие композиции, образующие на поверхности изделий, в результате отверждения, плотное тонкослойное защитное покрытие.

Органический

Неорганический

Стабилизаторы

Пластификаторы

Сиккативы

Пигмент – обеспечение цвета

Состав

Специальные добавки

Связующее – обеспечение вязкости и однородности состава, прочности и стойкости покрытия

Растворитель – уменьшение вязкости состава

Разбавитель < вязкости состава

Наполнитель > прочности, < деформативности, > термостойкости покрытия

Битум

Масло

Смолы

Клей

Бензин

Спирт

Толуол

Вода

Масло

Песок

Мел

Резина

Виды малярных составов

Шпатлевка

Грунтовка

Красочные составы

Полимерные

Клеевые

Масляные

Лак

ВМС + р-тель

Эмаль

Лак + пигмент -

Краска

Эмаль + наполнитель

Водоэмуль-сионные

Густо-тертые

Готовые к употреблению

Показатели качества красочных

составов

Вязкость

Укрывистость

Время

отверждения

Прочность сцепления с поверхностью

Материалы специального

назначения

Кровельные,

гидроизоляционные

Герметизирующие

Антикоррозионные

Теплоизоляционные

Акустические

Гидроизоляционные, кровельные

материалы

Рулонные (полим.,

бит.-полим)

Листовые

Мелкоштучные

Вязкопластичные

Основные

Безосновные

Монолитные:

полимеррастворные, полимербетонные – ГИ

Лакокрасочные и пропиточные составы – ГИ

Мастики (полим., бит.-полим.)

Холодные

Горячие

Назначение мастики

Кровельные

и гидроизоля-

ционные

Герметизи-рующие

Приклеиваю-

щие

Антикоррозионные

Состав герметизирующих

материалов

Связующее:

полимерное,

битумно-полимерное

Наполнитель:

минеральный +

каучуки

Специальные

добавки

Герметезирующие материалы

Погонажные: шнуры, жгуты

Мастики

Рулонные

Нетвердеющие

Холодного отверждения

Горячего отверждения

Антикоррозионные материалы

Рулонные

Вязкопластичные смеси

Листовые

Мелкоштучные

плиточные

Красочные

составы

Мастики

Полимеррастворы и полимербетоны

Лак

Эмаль

Краска

Горячие

Холодные на растворителе

Способы получения ТИМ

Использова-

ние волок-

нистого

каркаса

Введение пено- и

газообразующих

добавок

Склеивание по

ребрам гофрированной

основы, пропитанной

ВМС, +t˚С (сотопласты)

Классификация теплоизоляционных материалов по

форме изделий

Крупнораз-мерные плитные

Рулонные

Зернистые – сыпучие

сжимаемости

Мягкие –М, сж. до

30%

Полу-

жесткие –

ПЖ, сж.

6-30%

Жесткие –

Ж, сж.

1 – 6%

Твердые – Т, сж. <1 %

теплопроводности

Низкой-

класс 1

до 0,06 Вт/мК

Средней-

класс 2

0,06-0,115

Вт/мК

Повышенной

класс 3

0,115-0,175 Вт/мК

плотности

Особо низкой

ОНП 5-75 кг/м3

Низкой

НП 100-175

кг/м3

Средней СП

200-350 кг/м3

Плотные – Пл.

400-600 кг/м3

3.3. Битумные вяжущие, материалы на их основе

Органические (черные) вяжущие

Битумы

Дегти

Природные

Искусственные (нефтяные)

Сланцевые

Торфяные

Каменноугольные

Битумы – вязкие жидкости или твердые углеродосодержащие аморфные вещества черного цвета.

Деготь – густая вязкая масса черного цвета, полученная путем сухой перегонки твердых видов топлива, не атмосферостойка, токсична при нагревании.

Состав битумов

| Асфальтены – высокомолекулярные углеводороды |  | Смолы > твердость, > хрупкость, > t размягчения |  | Парафины не > 5 % > хрупкость при –tоС |  | Масла < твердость > растяжимость < t размягчения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Положительные

Отрицательные

Основные

свойства

Гидрофобность

Химическая стойкость

Старение

Горючесть

> деформативность

< теплостой-кость

Токсичность с > t0C

Растворимость в органических растворителях

Техноло-гичность

Водостой-кость

< электро-проводность

Водонепроницаемость

Хрупкость при

–tºC

< атмосферо-стойкость

Строительный БН

Кровельный БНК

Дорожный БНД

Твердость + tразм.+ растяжимость = марка

Виды битумных строительных

материалов

Конструкционные

асфальтобетоны

Кровельные и

гидроизоляционные

Антикоррозионные

Основные

Наплав-ляемые

Кровельные и гидроизоляционные

материалы

Рулонные

Листовые

Плиточные

Вязкопластичные

Безосновные-наплавляемые

Наклеиваемые

Асфальто-бетонные (растворные)

Красочные

Мастичные

(битумные,

битумно-полимерные)

Основные

Рулонные

Безосновные

Антикоррозионные

материалы

Вязкопластичные составы

Асфальто-бетонные (раствор-ные)

Красоч-ные

Мастичные

Наполнитель минеральный тонкомолотый

Состав асфальтобетонов

Битум

Заполнители

Крупный, Ø  5мм

(щебень, гравий)

Песок, Ø < 5мм

Горячие,

до 120ºС

Битумно-эмульсионные

Крупнозер-нистые,

Ø до 40мм

Классификация асфальтобетонов

Теплые, до 70ºС

Холодные при

t воздуха до 5ºС

Битумные

Песчаные

Мелкозернистые

Мелкозе-рнистые, Ø до 20мм

Песчаные

Ø до 5 мм

Показатели качества

асфальтобетонного покрытия

Прочность на изгиб при 0ºС, 20ºС, 50ºС

Износостойкость

Водостойкость

Экологическая безопасность

Тема 4. неорганические строительные материалы

Природные каменные (горные

породы)

Искусственные

Керами-ческие

Изделия из минеральных расплавов

Метал-лические

Минераль-ные вяжущие

Искусст-венные каменные (бетоны)

Неорганические материалы

4.1. Природные каменные материалы

Классификация по условию образования

Магматические

Осадочные (вторичные)

Метаморфические

(видоизмененные)

Магматические

Глубинные

> F, Rcж, ср (гранит)

Излившиеся

Плотные (базальт, диабаз)

Пористые

(вулк. туф,

пемза)

Рыхлые

(вулк. пепел)

Осадочные

Обломочные

(щебень, песок, глина)

Органогенные

(известняк, мел, диатомит)

Химические осадки (гипс, магнезит, доломит)

Сцементированные

Брекчии

Конгло-мераты

Песчан-

ники

Метаморфические

Р   Сланцевая,

слоистая структура

(гнейсы, сланцы)

        Монолитная структура

 Р    известняк  мрамор

         песчаник  кварцит

Способы обработки

Дроб-

ление

(щебень)

Распиловка (стеновые и облицовоч-ные камни,

плиты)

Раскалы-вание (брус-

чатка)

Шли-фовка, поли-ровка

Центрофу-гирование

(минеральные волокна)

Литье (кислотос-тойкие плиты)

Причины разрушения

Микроорганизмы

Вода + мороз

Ветер

Агрессивные среды

Методы защиты поверхности

Шлифовка, полировка

Пропитка –

флюатирование

Гидро-

фобизация

Пленочные поли-

мерные покрытия

#### Получение минераловатных изделий

Дробление при-родного сырья (доломит, ба-зальт, мергель)

Получение

минерально-

го расплава

в вагранках

Получение штапельно-го волокна из расплава

Получение плит-ного материала прессовкой мин. вата + связующее

Резка по раз-мерам

Подача струи минерального расплава на центрифугу

Подача на струю расплава пара или воздуха под давлением

#### Получение литых каменных материалов

Подготовка горных пород (диабаз, базальт)

Плавление

в ванных печах

t = 1400 – 1500оС

Разливка расплава в формы

Медленное охлаж-дение  кристал-лизация расплава

Применение в строительстве

Сырье для получе-

ния строительных материалов

Конструк-ционные

материалы

Отделочные материалы

Материалы специального назначения

Конструкционные материалы

Стеновые (камни, блоки)

ср не > 2,3 г/см3

W не > 30 %, не < F 15

Гидротехническое

строительство

W не > 1 %,

Rсж = 80-100 МПа

Кразм  0,8

Дорожные материалы (бортовые камни, тротуарные плиты,

брусчатка)

Истираемость

не > 0,7 г/см2

Морозостойкость

не < F250

Отделочные материалы

Камни колотые и пиленные

Плиты

пиленные

Плитки пиленные, шлифованные, полированные

Материалы специального назначения

Теплоизоляционные материалы

Кислотостойкие

материалы

Пористые при-

родные матери-

алы (туф, пемза)

Минераловат-

ные изделия

Рулонные

Плитные

Гранули-

рованные,

рыхлые

Тонкомолотый

наполнитель

Плитка и кирпичи пиленные

Плитки и кирпичи литые

Заполнитель для кислотостойких бетонов

4.2. Керамические материалы и изделия

Керамика – обжиговый искусственный каменный материал.

Сырье

Природные глинистые

породы осадочного

происхождения

Декоративные

отделочные составы:

глазурь, ангоб

Добавки

Плавни

< t спекания,

> плотность

Выгорающие:

отходы

древесины

Порообразу-

ющие

< плотность,

> пористо-стость

Газообразую-

щие: извест-

няк, мел

Оттощающие < усадку

Свойства глин

Пластич-ность

Термо-

стойкость

Спекае-мость

Усадка:

воздушная,

огневая

Гидрофиль-ность

#### Общая технология получения керамических изделий

Подготовка сырья:

добыча, помол

Подготовка формовочной массы

Формовка: прессование, литье

Суш-ка

Об-жиг

Пресс-порошок

W=8-12% (кирпич

лиц., плитки полов.)

Пластичная масса

W до 30% (трубы

черепица, кирпич)

Шликер W >30%, (плитки обл.,

сан.тех.изд.)

Классификация керамических материалов по назначению

Конструк-

ционные

Отделоч-

ные

Специального назначения

Огне-

упорные

ТИМ

Кислото-

стойкие

Сан.-тех.

изделия

Конструкционные материалы

Кирпичи,

камни (блоки, панели)

Кирпич

дорожный

(клинкерный)

Черепица кровель-ная

Трубы

Дренажные

Канализационные

Отделочные материалы

Наружная отделка

Внутренняя отделка

Плитка: фасад-

ная, коврово-

мозаичная

Кирпич лицевой:

глазурованный, ангобиро-

ванный, 2-х слойный

Плитка сте-

новая гла-

зурованная

Плитка

половая

Классификация

огнеупорных материалов

По огнеупорности

По составу

Огне-

упорные

t = 2000 –

1770оС

Высоко-огне-упорные t = 1580 – 1770оС

Высшей огнеупор-ности-

> 2000оС

Динасовые t = 1600 – 1770оС

Шамотные t до 1600оС

Высокогли-ноземистые

t > 1700оС

Теплоизоляционные материалы

Скорлупы, кирпичи, сегменты, плиты

Рыхлые – сыпучие

Диатомитовые, пенодиатоми-товые

t до 900оС

Перлитоке-рамические

t до 900оС

Керамзитовый гравий (вспученные глинистые гранулы)

Аглопоритовый щебень (дробленая спекшаяся смесь глины с углем)

Кислотостойкие изделия

сырье: кислотостойкие глины

Кирпич

Rсж = 15 – 25 МПа

Кк.с. = 92 – 96%

Wм = 8 – 12%

Плитки

Rсж = 30 МПа

Кк.с. = 96 – 98%

Wм = 6 – 9%

Трубы

Rсж = 30 – 40 МПа

Кк.с. = 97 – 98%

Wм = 3 – 5%

Рвн = 0,3 МПа

Санитарно-технические изделия

сырье: глина + кварц + полевой шпат

Фаянсовые глазуро-

ванные Wм = 10 – 12%

Rсж до 100 МПа

Полуфарфоровые

Wм = 3 – 5%

Rсж 150 – 200 МПа

Фарфоровые

Wм = 0,2 – 0,5%

Rсж до 500 МПа

4.3. Материалы и изделия из стеклорасплавов

Стекло – переохлажденный расплав аморфной структуры

Сырье

Кварцевый

песок – 75%

Известняк –

СаСО3

Сода – Na2CO3

Na2SO4

Шихта

Технология получения

Подготовка

шихты

Варка стекла

t до 1500оС

Охлаждение на 200 – 300оС

> вязкости

Формовка

изделий

Охлаж-

дение

##### Режимы охлаждения

Отжиг

Быстрое до 600оС

Медленное до 300оС

Быстрое до 20оС

Закалка

Повторный на-грев изделия

Резкое

охлаждение

> Rизг., > термост.

Способы формовки

Вытягивание:

горизонтальное,

вертикальное

Способ плава-

ющей ленты

Прокат

Прессование

Литье

Свойства

Положительные

Rраст = 30 – 60 МПа

Rсж = 700 – 1000 МПа

Отражение, пропуска-

ние, рассеивание света

Низкая эл. проводность

Атмосферостойкость

Твердость по Моосу 6-7

Отрицательные

< щелочестойкость

< термостойкость

> хрупкость

Изделия из стеклорасплавов

Конструкционные

Отделочные

Листовые

Теплоизоляционные

t, ºC

τ, час

Листовое

Строительное

h = 3 – 5 мм

Теплозащитное – поглощение до 75 % инфракр. лучей

Витринное

h = 9 – 10 мм

Армированное (+ метал.сетка) > безопасности

Светорассеивающее

Введение спецдобавок в шихту

Нанесение на поверхность прозр., полим., метал.,

кер. покрытия

Узорчатое – декоративное

Многослойное

> прочности,

> безопасн.

Увиолевое (+ спец.

добавки) пропуска-

ние 25 – 75%

ультраф. лучей

Конструкционные изделия

Стеклопакеты

Стеклоблоки

Стеклопрофилит

Стеклобетон

Трубы

Отделочные (облицовочные) изделия получают путем введения в шихту пигментов и глушителей или путем нанесения на поверхность обычного листового стекла керамических красочных составов с последующей термообработкой.

Плитки

Листы: марблит, стемалит

Плиты: стекломрамор

Отделочные материалы

Теплоизоляционные изделия

Ячеистое стекло:

блоки, плиты,

сыпучие материалы

Термозит –

(шлаковая пемза)

рыхлый материал

Стекловолокнистые

изделия: маты, плиты,

стеклосетка, стеклоткань

Ситаллы, шлакоситаллы – стеклокристаллические материалы, полученные путем введения в шихту (шлак) добавок-затравок, представляющих собой кристаллические окислы металлов, и последующей повторной термообработкой изделий.

Свойства ситаллов (шлакоситаллов)

Твердость

> в 25 раз

Термостойкость

> в 10раз

Химически стойки в гор. кислотах (кроме плавиковой), щелочах

> механическая прочность на удар, износ

Применение ситаллов (шлакоситаллов)

Крупноразмерные листы плоские и волнистые

Плитки и крупно-

размерные плиты

Плиты из пено-

шлакоситаллов

Облицовка

стен внутр. и наружн.

Кровель-ные материалы

Обли-цовка полов

Дорожные по-

крытия, бор-

товые камни

Утепление стен, перекрытий

Трубы

Водопроводные

Канализационные

4.4. Металлические материалы и изделия

Металлы – неорганические крупнокристаллические, абсолютно плотные вещества, обладающие специфическим металлическим блеском, высокой прочностью, электро- и теплопроводностью.

Виды металлов и сплавов

Черные металлы-

железоуглеродистые сплавы

Цветные металлы

Цинк

Алюминиевые

сплавы

Медные

сплавы

Свинец

Магналии

Дюралюмины

Латунь

Бронза

Чугун

С = 2 – 4%

Сталь

С < 2%

Основные свойства

Физические

Высокие электро- и

теплопроводность

Кристаллическая

микроструктура

ср = и, Пп = 0

При tпл пере-

ходят из твер-

дого состояния

в жидкотекучее

Механические

Высокая прочность на изгиб, сжатие, растяжение, удар

Высокая

износостойкость

Высокая

твердость

Технологические

Ковкость

Пластичность

Свариваемость

Химические

Низкая водостой-

кость в растворах электролитов – электрохимическая коррозия

Пониженная

биостойкость

Ограниченная

огнестойкость

Низкая стойкость при

действии газа и > t –

химическая коррозия

Способы защиты от коррозии

Введение в состав металлов

легирующих добавок

Нанесение покрытий

из стойких металлов

Лакокрасочные и

мастичные покрытия

Гальванизация

Горячий способ

Металлизация

Плакирование

Способы повышения огнестойкости

Защита вспу-

чивающимися

красками

Легкие

и тяжелые

бетоны

Плиты и листы:

гипсокартонные,

асбестоцементные

Теплоизоляционные

штукатурки на основе

гипса, жидкого стекла

###### Технология получения чугуна

Топливо-кокс

Сырье: железная руда + флю-

сы + легирующие добавки

Кислород

Плавильная

печь –

домна

Газ

Чугун на отливку

заготовок

Доменный шлак

Классификация чугунов

Серый - литейный

Белый – передельный

Ковкий

Высокопрочный

###### Технология получения стали

Газ, эл. энергия,

мазут

Чугун, скрап, железная руда, флюсы, легирующие добавки

Кислород, воздух

Топливо

Сырье

Сталеплавильная

печь:

конверторная,

мартеновская,

эл. дуговая

Газ

Сталь

Шлак

Классификация стали

способу получения

химическому составу

назначению

Кислородоконверторная

Мартеновская

Элек-

тро-

сталь

Углеродистая

Легированная

Специального назначения

Конструкционная

Инструментальная

Классификация стали по

Углеродистая сталь

Обыкновенного

качества

Качественно-

конструкционная

Высококачественная

инструментальная

Малоуглеродистая

С = 0,10 – 0,25%

Снеднеуглеродистая

С = 0,3 – 0,5%

Высокоуглеродистая

С = 0,55 – 0,7%

Легированная сталь по

назначению

химическому составу

Конструкционная

Инструментальная

С особыми свойствами

Низколегированная

Д* < 2,5%

Среднелегированная

Д* = 2,5 – 10%

Высоколегированная

Д* >10%

Стали с особыми свойствами

Нержавеющие

Магнитные

Жаростойкие

Жаропрочные

Износоустойчивые

С особыми тепловыми свойствами

-----------------

Д* – легирующие добавки

Способы получения изделий

Прокат

Ковка

Волочение

Штамповка

Прессование

Виды термообработки изделий

Отжиг

Отпуск

Закалка

Нормализация

Химико-термическая

Термо-механическая

Способы соединения изделий

Клепка

Болтовое

Сварка

Электродуговая

Газовая

Лазерная

Плазменная

Электроконтактная

383

Применение в строительстве

Конструкционные материалы

Несущиеконструк-ции: фермы, бал-ки, сваи, колонны

Ударопроч-

ные, изно-состойкие,

жаропроч-

ные плитные покры-

тия пола

Арматура

для изго-

товления

железобе-

тон. кон-

струкций

Трубы: водопроводные, канализационные,

отопительные,

газонефтепроводные

Ограждающие кон-струкции: стеновые панели, плиты пок-рытий. оконные

рамы, двери

Материалы специального назначения

Листовые, кровельные

Монтируемая листовая ГИ

Добавка Аl – для получения газобетона

Анти-коррозионные покрытия – цинк

Противорадиационные экраны – свинец

Отделочные материалы

Каркас и лицевые элементы подвесных потолков

Листовая, плитная и блочная отделка фасадов

Архитектурные изделия малых форм

Пигмент – алюминий и сплавы меди

Тема 5. минеральные вяжущие вещества.

теория твердения, способы ускорения твердения,

классификация

Минеральные вяжущие (МВ) – тонкомолотые порошки, которые при смешивании с водой образуют пластичное тесто, переходящее в результате физико-химических процессов в искусственный каменный материал.

Применение – основной компонент (МВ в сочетании с водой) для получения бетонов, строительных растворов, красочных составов.

Теория твердения минеральных вяжущих

Растворение и  взаимо- действие мин. вяж.

с водой, образование пересыщенного раст-вора из гидратных

новообразований

Коллоидация – загус-

тевание пластичной

смеси за счет физ.

и хим. связывания

воды, выделения

мелких кристаллов

Кристаллизация – по-

теря пластичности,

нарастание прочности в результате роста

и срастания кристаллических новообразований

Способы ускорения твердения – гидратации

минеральных вяжущих

Увеличение

тонкости

помола

Умень-

шение

В/В

Введение доба-

вок ускорите-

лей твердения

Целенаправ-

ленный подбор

химич. состава

Термовлажност-

ная и автоклав-

ная обработка

Повышающие скорость

растворения МВ – СаСl2, Na2SO4

Готовые центры

кристаллизации – СаSO4

Общие свойства минеральных вяжущих

Тонкомолотые

порошкообразные

мин.вещества; общая

технология получения

Хим. активны, при

взаимодействии с водой

образуют новые кристал.,

гидратные соединения

Реакция гидратации проходит с выделением тепла

Классификация минеральных вяжущих по условию твердения и эксплуатации

Воздушные – условия твердения и эксплуатации воздушно-сухие

Гидравлические – условия твердения и эксплуатации влажные

Известь

воздушная

Гипс

Жидкое

стекло

Магнезиальные вяжущие

Известь гидравлическая

Разновидности

портландцемента

Специальные виды цемента

5.1. Воздушные минеральные вяжущие

Гипсовые вяжущие

###### Технология получения

123-160оС

СаSO4  2Н2О                         СаSO4  0,5Н2О + 1,5 Н2О

700-1000оС

2СаSO4  2Н2О                         СаSO4 + СаО + SО3 + 4Н2О

Показатели качества

Тонкость помола, %

Водопотребность

Сроки схватывания: нач.схват.- конец схват, ч, мин

Марка Rсж с учетом Rизг

Твердение

СаSO4  0,5Н2О + 1,5Н2О → СаSO4  2Н2О

Таблица 1

# Виды гипсовых вяжущих и их применение

| Виды гипсовых вяжущих | Состав | Режим твер- дения | Свойства | Применение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Низкообжиговые |  |  |  |  |
| Строительный гипс (мелкокристалл.) Высокопрочный, технический гипс (крупнокристалл.) | СаSO4  0,5Н2О СаSO4  0,5Н2О | Воздушно-сухой | Быстрое схват., низкая водост. Rсж = 2-2,5 МПа Rсж= 15-40 МПа | Штукатурные, кладочные р-ры, плиты гипсокар. звукопогл., внутр.перегородки |
| Высокообжиговые |  |  |  |  |
| Ангидритовый цемент Экстрихгипс | СаSO4 + добавки инициаторы твердения (шлак, доломит) СаSO4 + СаО | Воздушно-сухой | Медленное схватывание Средняя водостойкость Rсж= 10-20 МПа | Монолитные полы, штукатурные и кладочные р-ры, плиты из искус-ственного мрамора |
| Смешанные |  |  |  |  |
| Гипсоцементно-пуццолановые (ГЦП) Гипсоцементно-шлаковые (ГЦШ) | Гипс + цемент + пуццолановые до-бавки (опока, трепел, вулк. пепел) гипс + цемент + шлак | Гидравличес-кий-влажный | Быстрое схватывание, водостойкость, низкая морозостойкость ГЦП – низкая воздухостойк. | Санитарно-технические кабины, монолитные полы |

Известковые вяжущие

###### Технология получения

t 900-1000оС

СаСO3                         СаO + СО2

###### Состав

СаО + MgO – активная примесь (5 – 40 %) + инертные примеси

70-90%

Показатели качества

Содержание активных CaO + MgO, %

Тонкость помола, %

Содержание непогасившихся зерен, %

Время (мин.), температ. гашения

# Режимы твердения

Воздушно-сухой						Гидросиликатный

(гидратно-карбонатный)					(автоклавный)

СаО + Н2О → Са(ОН)2		  СаО + SiО2 + Н2О → СаО  SiО2  Н2О

Са(ОН)2 + СО2 → СаСО3 + Н2О	  Р = 0,9 - 1,6 МПа, t = 175 – 203оС (пар)

Таблица 2

# Виды известковых вяжущих, их применение

| Виды известковых вяжущих | Состав | Режим тверде- ния | Свойства | Применение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздушная известь (кипелка) Гидратная известь (пушонка) | СаО Са(ОН)2 | Воздушно- сухой | < водостойкость Rсж до 5 МПа Rсж до 1 МПа | Краски, штукатурные, клад. р-ры, низкомарочные бетоны |
| Смешанные |  |  |  |  |
| Известково-пуццолановые Известково-шлаковые Известково-кремнеземистые | СаО + пуццол.добавки (опока, золы) + гипс СаО + шлак + гипс СаО + SiO2 | Влажный Влажный ТВО ! Влажный (автоклав) | Rсж,28 = 2,5-15 МПа < морозостойкость < воздухостойк. > водостойкость > сульфатостойк. Rсж,28 = 5-20 МПа, ср. морозостойк., воздухостойкость, водостойкость сульфатостойкость Rсж до 50 МПа водост., морозост., <стойкость армату-ры,<термостойкость | Низкомарочные бетоны, подводные подземные сооружения Низкомарочные бетоны и растворы Силикатный кирпич, силикатный бетон: плотный, ячеистый |

Способы повышения водостойкости известковых и гипсовых
 воздушных вяжущих

Введение гидрофобных добавок

Введение шлаковых, пуццолановых добавок

Пропитка изделий полимерными составами

Шлифовка, полировка поверхности изделия

Введение портландцемента

Повышение плотности за счет применения жестких смесей

# Магнезиальные вяжущие

###### Технология получения

MgCO3 				MgО + CO2

магнезит		700-800оС

MgCO3  СаCO3 			MgО + СаCO3 + CO2

доломит

###### Твердение

MgCl2			nMgО  MgCl2  mН2О     + Mg(ОН)2 – гель

MgО +   или   + Н2О

MgSO4			nMgО  MgSO4  mН2О    + Mg(ОН)2 – гель

Показатели качества те же, что и у гипса.

Таблица 3

# Виды магнезиальных вяжущих, их применение

| Виды магнезиальных вяжущих | Состав | Режим тверде- ния | Свойства | Применение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Каустический магнезит Каустический доломит | MgО MgО + СаCO3 | Воздушно- сухой | < водостойкость, быстрое схват., > гигроскопич. Rсж = 40-60 МПа < водостойкость, медленное схватывание, Rсж = 10-30 МПа | Изготовление ксилолитовых ТИ и К плит, монолитных полов |

# Жидкое стекло (ЖС) – водный раствор  силиката натрия (калия)

###### Технология получения

NaСО3	1300-1400оС     Na2О nSiО2 + СО2	

nSiО2 +     или

кварцевый       Na2SО4		                Na2О nSiО2 + SО3

песок				                             силикат-глыба

Р = 0,6-0,8 МПа

Na2О nSiО2 + Н2О (пар)                         водный раствор Na2О nSiО2

автоклав

###### Твердение

Na2SiF6(КФН – ускор.твер.) + 2 Na2О SiО2 + 6Н2О → 6NaF + 3Si(ОН)4

гель

Применение: кислотостойкий цемент (КФН + ЖС + к.ст.наполнитель), кислотостойкие бетоны, растворы, мастики, замазки; силикатные краски; силикатизация грунтов; огнезащитные обмазки; жаро- и огнеупорные бетоны.

5.2. Гидравлические вяжущие вещества

Гидравлическая известь (ГИ)

Медленносхватывающееся вяжущее, предел прочности на сжатие 
при твердении 28 суток в естественных условиях (t = 18  2оС, W = 95 – 98%) 
состава ГИ : П = 1 : 3 равен 1,5 – 5 МПа (марка).

###### Технология получения

минералы

80 % СаСО3 – известняк 				        	    nСаО  рAl2O3

t = 1000оC

20 % Al2O3  SiО2  Н2О                                 CаО + СО2 + mСаО  kSiО2

Fe2O3  SiО2  Н2О  глина 				    mСаО  nFe2O3

Показатели качества

Тонкость помола, %

Основной модуль

Равномерность изменения объема

Предел прочности на сжатие и изгиб, МПа (марка)

Сроки схватывания, мин., ч

Основной модуль – ОМ = СаО%SiO2+Al2O3+Fe2O3%

ОМ = 1,7 – 4,5 – сильногидравлическая известь

4,5 – 9,0 – слабогидравлическая известь

Режим твердения:

Воздушно-сухой (7 сут) + влажностный (21 сут)

СаО + Н2О → Са(ОН)2	nСаО  рSiО2		nСаО  рSiО2  Н2О

mСаО  kAl2O3+Н2О→	mСаО  kAl2O3  Н2О

mСаО  nFe2O3		mСаО  nFe2O  Н2О

Применение

Легкие и тяжелые бетоны низких

марок

Изготовление смешанных вяжу-щих: известково-пуццолановых, известково-шлаковых

Штукатурные и кладочные растворы

Портландцемент (ПЦ)

Технология получения: мокрый, сухой и комбинированный способы.

70% СаСО3 – известняк, мел

30% глинистые породы (глина, мергель)     сырье

Минералогический состав ПЦ

С2S-2СаОSiO2

белит 15-30%

медл.гидрат.

< тепловыдел.

С3S-3СаОSiO2

алит 45-60%

быстр.гидрат.

>> тепловыдел.

С3А-3СаОAl2O3

целит 4-12%

быстр.гидрат.

>> тепловыдел.

С4AF-4СаОAl2O3Fe2O3

10-20%

медл.гидрат.

> тепловыдел.

Показатели качества

Тонкость помола, %

Насыпаня

плотность,

кг/м3

Равномерность изменения объема

Предел прочности на сжатие и изгиб, МПа (марка)

Сроки схватывания, мин.

###### Твердение

3СаО  SiО2 + Н2О → nСаО  kSiО2  mН2О + Са(ОН)2 + 120 кал/г

2СаО  SiО2 + Н2О → kСаО  mSiО2  pН2О + 62 кал/г

4СаО  Al2O3  Fe2О3 + Н2О → kСаО  nAl2O3  nН2О     +

mСаО  n Fe2О3 nН2О    + 100 кал/г

3СаО  Al2O3 + Н2О → nСаО  mAl2O3  kН2О + 202 кал/г

Свойства ПЦ и цементного камня (ЦК)

Положительные

Высокая химическая активность, ПЦ

Относительная воздухо- и морозостойкость ЦК

Медленное схватывание,

ПЦ н. с. <

45 мин к.с. не > 10 ч

Водостойкость (без фильтрации воды) – ЦК

Отрицательные

Усадка при взаимодействии с водой, ПЦ

Усадка и набухание

ЦК при изменении

влажности

Низкая кислотостойкость ЦК

Ползучесть ЦК

Низкая сульфатостойкость ЦК

Пониженная водостойкость при фильтрации воды, ЦК

Термостойкость ЦК до 300оС

Таблица 4

Разновидности ПЦ и его применение

| Вид ПЦ |  | Факторы, обуславл.спец.св-ва |  | Свойства |  | Применение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |
| Быстротвердеющий ПЦ (БПЦ) |  | >тонкости помола, > содержания в клинкере С3А и С3S за счет подбора сырья |  | Интенс.набор прочности Rсж3 = 60%Rcж28, > тепловыделение, < корроз. стойкостьЦК Rсж28 = 50-60 МПа |  | Зимнее бетониро-вание монолитных конструкций, сокра-щение времени ТВО. Запрещается исполь-зовать при бетониро-вании массивных монолитных конструкций |
| ОБТЦ (высокопрочный) |  | >> тонкости помола, >> содержания в клинкере С3А и С3S |  | Rсж28 = 60-70 МПа Rсж3 = 60%Rcж28, >> тепловыделение |  |  |
| Сульфатостойкий ПЦ, ШПЦ |  | < содержание в клинкере С3А и С3S и ограничение С4АF |  | > сульфатостойкость, морозостойкость ЦК Rсж28 = 40 – 50 МПа |  | Бетонирование констр., экспл. в усл-ях действия сульфатн. сред и сульф. ср.+мороз. |
| Алинитовый цемент | Сырье:ивестняк + глина + CaCl2 |  | Сниж. t обжига, быстрое твердение,  морозост. бетона, коррозия стальной арматуры |  | Монолитные и сборные ж/б конструкции при защите арматуры |  |
| ПЦ с активными гидравлическими (минеральными) добавками |  |  |  |  |  |  |
| Рядовой ПЦ |  | Введение при помоле клинкера до 20% гидравл. добавок (шлака, золы, опоки) |  | Rсж = 40 – 50 МПа морозостойкие, воздухостойкие |  | Изготовление бетонных и ж/б конструкций, строительные растворы |
| Пуццолановый ПЦ (ППЦ) |  | Введение при помоле клинкера 21 – 40% пуц. доб. (опока, трепел, диатомит) |  | Замедленное ест. твердение, ТВО ! Низкие воздухостойкость, морозостойкость, повышенная водостойкость, сульфатостойкость Rсж = 30 – 40 МПа |  | Подводное и подземное бетонирование (фундаменты, плотины) |
| Шлакопортланд-цемент (ШПЦ) |  | Введение при помоле 21 – 60% доменного шлака |  | Замедленное ест. твердение, ТВО !! Пониженная морозостойкость, >водостойкость, >сульфатостойкость, жаростойкость до 700оС Rсж.28 = 40 – 50 МПа |  | Подводное, подзем-ное и наземное бето-нирование конструк-ций, к которым не предъявляют > требований по морозостойкости, штукатурные и кладочные растворы |

Окончание табл. 4

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЦ с наполнителями (наполненный) | Совместный помол ПЦ и наполнителя (песка, известняка, доломита) в кол-ве 20 – 30% |  | Низкая деформативность, пониженная активность |  |  | Штукатурные и кладочные растворы, низкомарочные бетоны |
| Декоративный ПЦ |  |  |  |  |  |  |
| ## Белый ПЦ ### Цветной ПЦ |  | Треб. к чистоте сырья. Ограничение содерж. соединений Fe и Mn Введен. пигментов в сырье при получ. клинкера или при его помоле |  |  морозостойкость,  декоративность Rсж28 до 40 МПа | Отделочные растворы и бетоны, дорожное строительство |  |
| ПЦ с поверхностно-активными органическими добавками |  |  |  |  |  |  |
| ## Гидрофильный (пластифицированный) ПЦ |  | Введение при помоле клинкера пластифицирующих (гидрофильных) добавок. СДБ, СПС – 0,1 – 0,5% от массы цемента |  | пластичности смеси при В/Ц-const; при В/Ц и сохранении пластичности  R, F, W. Замедление твердения при  дозировки добавок | вибрации при уплотнении смеси, подача бетонной смеси по трубопроводам,  эксплуатац. техн. свойств бетона |  |
| ## Гидрофобный ПЦ |  | Введение при помоле клинкера гидрофоб. доб: асидол, мылонафт, 0,01 – 0,05% от массы цемента |  | Повышенная водостойкость | Гидротехническое, дорожное строительство, длительное хранение и транспортирование |  |
| ## Вяжущее низкой водопотребности (ВНВ) |  | Совместный помол ПЦ с добавками суперпластификаторами: С-3, СНПИ |  | Низкая водопотр. бетонной смеси, высокая морозостойкость, коррозионная стойкость | Высокомарочные бетоны |  |

Таблица 5

Специальные виды цементов

| Вид цемента | Технология получения | Состав | Свойства | Применение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Глиноземистый | Обжиг смеси: известняк + бокситы при t = 1600ºС, последующий помол | Алюминаты кальция (80 – 85%) | Интенсивный рост прочности, высокое тепловыделение при твердении, морозо-, коррозионно- и термостойкий до 1400ºС | Аварийные бетонные работы, тампонирование нефтяных скважин, возведение дымовых труб, производство жаростойких бетонов, зимнее бетонирование, получение расширяющегося цемента |
| Расширяющийся | Совместный помол компонентов | Портландцемент + гипс+ высокоглиноземистый шлак | Увеличение объема при гидротации, уплотнение, повышение водонепроницаемости и трещиностойкости бетона | Гидроизоляция резервуаров для хранения жидкостей, изготовление напорных труб |
| Безусадочный | - « - | Глиноземистый цемент + гипс (фосфогипс) + шлак | Быстрое схватывание, интенсивное нарастание прочности, отсутствие усадочных деформаций | Замоноличивание швов различного назначения (крупнопанельное домостроение) |
| Напрягающий | - « - | Портландцемент + шлак + гипс | Быстрое схватывание и твердение, увеличение объема при твердении, самонапряжение в замкнутом объеме | Получение преднапряженных железобетонных конструкций |
| Шлакощелочной | Совместный помол шлаковых и щелочных компонентов или смешивание молотого шлака с растворами щелочей | Шлак + соли щелочных металлов + молотые глина и отходы стекла | Rсж = 40-100 МПа, высокие морозо-, коррозионная стойкость, плотность, режимы твердения: естеств.,автоклавный, ТВО, при –tC | Гидротехническое строительство, зимнее бетонирование |

ТЕМА 6. заполнители, химические добавки, вода

Требования к качеству воды затворения

РН

не < 4

Общее содержание

солей от 3 до 10 г/л

не > 2,0 г/л

Cl– от 0,6-4,0 г/л

Запрещено применять болотную воду

Запрещено применять неочищенные сточные воды, содержащие бензин, масла, кислоты

Назначение воды в цементных смесях

Обеспечение пластичности

Взаимодействие воды и цемента (МВ)

с образованием искусственного камня

Классификация заполнителей по

размерам

Мелкий

 < 5 мм

Крупный

 > 5 мм

структуре

Плотный

П < 10%

Пористый

П > 10%

средней плотности

Тяжелый

к.з. > 1000,

м.з. > 1200

Легкий

к.з. < 1000,

м.з. < 1200

форме

Дробленный – щебень

Округлый – гравий

Волокнистый

способу получения

При-родный

Искусственный

Из промышленных отходов

Попутные

продукты

Показатели качества

Крупный и мелкий заполнители

Зерновой

состав

Пустот-

ность

Влаж-

ность

Средняя

(насыпная) плотность

Содержание вредных примесей к.з.-лещадн., игловат, м.з-пыль, глина

Крупный заполнитель

Водостой-

кость - Краз

Морозостойкость <m на 10%

Прочность Rз  2RБ

при RБ > 45 МПа,

Rз  1,5RБ при RБ < 45 МПа

Таблица 6

# Добавки в бетоны и растворы

| ## Вид добавки | Назначение |
| --- | --- |
| Ускорители твердения (NaCl, Na2SO4, CaCl2) | Ускорение набора прочности при естественном твердении и ТВО |
| Замедлители твердения (СДБ) | Замедление твердения при длительной перевозке бетонной смеси, и  t воздуха |
| Пластификаторы и суперплатификаторы – СП (СДБ, ЛМГ, С-3, СНПИ) | Повышение подвижности бетонной смеси или при  расхода воды и сохранении подвижности  R, F, W бетона |
| Пено- и газообразующие (мыльный корень, Al-пудра) | Снижение средней плотности бетона за счет создания ячеистой структуры |
| Воздухововлекающие (СНВ) | Повышение морозостойкости бетона за счет  объема замкнутых пор |
| Гидрофобные (асидол, мылонафт) | Повышение водостойкости и водонепроницаемости бетона |
| Ингибиторы коррозии арматуры (NaNO2, K2Cr2O7) | Повышение стойкости арматуры при эксплуатации ЖБ конструкций в условиях действия кислотосодержащих сред |
| Уплотняющие (FeCl3 Al2(SO4)3) | Повышение плотности бетона за счет заполнения пор нерастворимыми продуктами реакции цемент + добавка |
| Противоморозные (СaCl2, NaCl,K2CO3, NaNO2, ННК, ННХК) | Обеспечение твердения бетона при –tºС воздуха за счет понижения t замерзания воды затворения и  растворения минерального вяжущего |

тема 7. применение минеральных вяжущих

в строительстве

7.1. Малярные и растворные составы.

асбестоцементные изделия

Виды малярных составов на основе минеральных вяжущих 
для внутренних и наружных работ

Шпатлевки:

гипсовые,

цементные,

силикатные

Грунтовки:

известковые,

цементные, силикатные

Красочные составы:

известковые,

цементные, силикатные

Строительные растворы

Показатели качества растворных смесей

Подвижность

Водоудерживающая

способность

Плотность

Расслаиваемость

Классификация

Растворные

смеси

Готовые к

применению, РСГП

Предвари-тельного

изготовле-

ния, РСПИ

Сухие, РСС

Классификация строительных растворов по

назначению

Кладочные  (монтажные)

Штукатурные

Облицовочные

Специальные

применяемым

вяжущим

Простые: цементные, гип-

совые, известковые

Сложные: известково-

цементные и т.д.

средней

плотности

Тяжелые ≥ 1500 кг/м3

Легкие < 1500 кг/м3

Прочность

на сжатие

М4-М200

Показатели качества строительных

растворов

Прочность

на растяжение

>4МПа

(стяжки)

Морозостой-кость

F10 – F200

Прочность

сцепления с

основанием

(адгезия)

0,2 – 1,6 МПа

Средняя

плотность

>1500< кг/м3

Усадка

Коэффициент

паропроницае-

мости

Удельная

эффективная

активность

естественных

радионуклидов

Асбестоцементные изделия. Технология получения

Распушка асбестового волокна

Приготовление однородной

смеси

15%  асбест  3 – 14%

85%  цемент

97 – 86% вода

Цемент, молотый песок, асбест,

вода 16 – 18%

Формовка изделий на трубо- или листоформовочных

машинах

Прессование облицовочных плиток

Резка по размерам

Твердение (ТВО)

Свойства асбестоцементных изделий

Прочность на сжатие и изгиб

Низкая

водопро-ницаемость

Низкая эдектропроводность

Огнестойкость

Коробление при  вода

Низкая теплопроводность

Хрупкость

Применение асбестоцементных изделий

Плитки (внутр. и наружная облицовка

Рифленые листы (устройство кровли)

Трубы

(водопроводные,

канализационные)

Листы

плоские

Выполнение трехслойных плит покрытий, стеновых панелей

Отделка стен (внутренняя

и наружная)

7.2. Технология получения железобетонных конструкций

Общая технология получения монолитных ЖБ конструкций

на строительной площадке

Подбор материалов в зависимости от условий эксплуатации бетона

Расчет состава бетонной смеси, ее лабораторная проверка

Дозировка компонентов, приготовление бетонной смеси

Транспортирование бетонной смеси к месту укладки

Укладка бетонной смеси в опалубку и уплотнение

Твердение

бетона

Распалубка

На строительной площадке

На заводе (РБУ,РБЦ)

Бетоноуклад.

на строит. площадке

Бетоновозы

Трубопроводы

Самосвалы

Глубинные вибраторы

Поверхностные вибраторы

Естественное, tº, W

На морозе, -tºС

В жарком климате t, W

Общая технология получения сборных ЖБ конструкций на заводе

Подбор компонентов бетона в зависимости от условий эксплуатации  конструкций

Расчет состава бетонной смеси, лабораторная проверка состава

Приготовление бетонной смеси (РБУ, РБЦ)

Транспортирование бетонной смеси к

месту укладки

Укладка бетонной смеси в форму, уплотнение

Тепловая обработка  ТВОt,W,

автоклавная t,W,P

Извлечение из форм готовых изделий

Транспортирование изделий на строительную площадку

Способы повышения подвижности бетонной смеси

Увеличение В/Ц

Введение добавок пластификаторов и СП

Увеличение расхода цемента

Снижение расхода

мелкого заполнителя

Способы снижения расслаиваемости и водоотделения

у высокоподвижных бетонных смесей

Оптимальный подбор состава бетонной смеси

Увеличение содержания мелкого заполнителя

Увеличение содержания цемента

Введение добавки бентонитовой глины

Введение

добавок

суперпластификаторов

Способы уплотнения бетонной смеси

Вибрационный

Вибровакуумирование

Вибропрессование,

виброштампование, вибропрокат

Центрифугиро-

вание

Ударный

Литьевой

Торкретирование

Технологические схемы производства сборных

железобетонных изделий

1. Агрегатно-поточная (многослойные стеновые панели)

Подготовка формы, армирование

Укладка бетонной смеси в форму, уплотнение

Загрузка форм

в пропарочную камеру, ТВО

Распалубка форм и трансп. бетонных изделий на склад или монтаж

2. Поточно-конвейерная (плиты перекрытия, перегородки)

Укладка

бетонной смеси,

уплотнение

Термовлажностная обработка

Распалубка

формы

Подготовка

формы,

армирование

Транспортировка готовых изделий

пропарочная камера

3. Стационарная: кассетная (перегородки), блочная (сан.тех.кабины, шахты лифта), стендовая (фермы)

Арматура	            Бетонная смесь		     Пар

Форма

Распалубка, на монтаж

Способы получения преднапряженных железобетонных конструций

1. Натяжение арматуры до бетонирования

Подготовка формы, армирование

Натяжение арматуры и закрепление концов

Укладка бетонной смеси в форму, уплотнение

Твердение

бетона

Обрезка концов арматуры

2. Натяжение арматуры после бетонирования

Разме-щение пустотообразователей

Укладка бетонной смеси в форму, уплот-нение

Выемка труб после отверж-дения бетона

Закладка в каналы арматуры

Натяжение арматуры, закрепление концов

Заливка каналов цементно-песчаным р-ром

После набора прочности р-ром, обрезка концов арматуры

Способы натяжения арматуры: механический (домкрат), электротермический

7.3. Свойства бетона

Морозо-

стойкость

(марка)

F35…500

Коррозионная стойкость

Предел прочности на сжатие, растяжение, изгиб

Деформатив-ность

Водонепро-ницаемость (марка)

W2,4…12

III вид

коррозии

– солевой

II вид коррозии - кислотный

I вид коррозии – выщелачи-вание

Деформации под нагрузкой

Собственные деформации

Темпера-туные деформации

Щелочной вид коррозии

Усадочные при твердении

Влажностные

Свойства бетона

Разрушающие –

испытание на прессе

Неразрушающие

Изготовление бетонных образцов кубов

Выпи-ливание образцов из эксплуатируемого бетона

Методы контроля прочности

Механические

Физические

По диамет-

ру отпечат-

ка штам-

па, вдавливаемого в бетонную поверхность

По усилию, затраченно-му на выдергивание или забивание стержня

Резонансный - по динам.

модулю упругости

Волнового удара – по скорости распростр. удар. волны

Ультразвуковой – по скорости распространения ультразвука

Способы повышения прочности бетона

Оптималь-ный подбор соста-

ва бетона

Снижение В/Ц в сочетании с введением

добавок СП

Применение интенсивных способов уплотнения (виб-

ропрессование, виброштам-

пование, вибропрокат)

Использование высокомарочных цементов и заполнителей

Методы ускоренных испытаний на морозостойкость

Замораживание и оттаивание в растворе соли

Понижение температуры замораживания до – 50ºС

Рассчитанный по показателям структуры бетона

Путем ускорения разрушения структуры бетона

По накоплению остаточных деформаций

Способы повышения морозостойкости бетона

Оптимальный подбор состава бетона

Введение воздухововлекающих добавок, увеличение объема замкнутых пор

Повышение плотности бетона

за счет В/Ц, интенсивного уплотнения бетонной смеси, введения

уплотняющих добавок

Способы повышения водонепроницаемости бетона

Оптимальный подбор состава бетона

Повышение

плотности бетона

Пропитка бетона ВМС

и гидрофобными составами

Способы снижения деформативности бетона

Применение полимерных и полимерно-минеральных вяжущих

Пропитка

бетона ВМС

Введение в бетонную смесь дисперсной арматуры

Обеспечение температурно-влажностных условий твердения

Применение обычной и преднапряженной арматуры

Способы повышения кислотостойкости бетона

Применение кислотостойких цемента

и заполнителей

Защита поверхности бетона ЛК, мелкоштуч. и рулонными кислотостойкими материалами

Применение кислотостойкой стеклопластиковой арматуры

Способы повышения водостойкости бетона 
(при фильтрации воды – I вид коррозии)

Повышение плотности бетона

Применение шлако-

и пуццоланового

портландцементов

Пропитка бетона ВМС и гидрофобными составами

Оптимальный подбор состава бетона

Способы повышения солестойкости бетона

Повыше-

ние плотности бетона

Введение в бетонную смесь ингибиторов коррозии стали при действии хлорсодержащих солей

Защита арматуры ЛК при действии хлорсодержащих солей

Применение шлако- и пуццоланового портландцементов

При высокой кон-центрации солей – защи-та поверхности ЛК и рулонными материалами

Применение сульфато-

стойкого ПЦ или глиноземистого цемента при действии сульфатов

Замена стальной арматуры стеклопластиковой при действии хлорсодержащих солей

Способы повышения щелочестойкости

Снижение содержания

щелочей в цементе

Отсутствие в заполнителе активного

кремнозема (опал, халцедон)

7.4. Классификация и виды бетонов

Классификация бетонов по

основному назначению

Конструк-ционный

Специальные –

декоративные, ТИ, жаростойкие и т. д.

плотности

Тяжелый

> 2000 кг/м3

Легкий

< 2000 кг/м3

виду вяжущего

Цементный

Шлаковый

Гипсовый

Известковый

Специальный (полимерный, на жидком стекле, и т.д.)

структуре

Плотный

Поризованный

Крупнопористый

Ячеистый

виду заполнителя на

плотном

специальном

пористом

Способы получения легких бетонов

Введение газо- и пенообразующих добавок, отсутствие крепного заполнителя, пористость > 85% –ячеистый бетон

Применение однофракционного крупного заполнителя, отсутствие мелкого заполнителя – крупнопористый бетон

Введение поризующих добавок, пористость 7 – 25% – поризованный бетон

Применение легких заполнителей – легкий бетон

Классификация легких бетонов по назначению

Конструкционные

Rсж = 15 – 50 МПа

ср = 1400 – 2000 кг/м3

Конструкционно-теплоизоляционные

Rсж = 2,5 – 15 МПа

ср = 500 – 1400 кг/м3

Теплоизоляционные

Rсж < 2,5 МПа

ср < 500 кг/м3

Специальные виды тяжелого бетона

Жаростойкий,

tэкс.> 200 C

Декоративный

Гидротехнический

Химически стойкий

Радиационно-защитный

Полимербетон

Самонапряженный

Дорожный