ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА № 3

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  АНАЛИТИЧЕСКОЙ  ВЛАГИ

В  АНАЛИТИЧЕСКОЙ  ПРОБЕ  ТОПЛИВА

Сущность метода заключается в высушивании навески топлива в сушильном шкафу при температуре 105 – 110 °С до постоянного веса и вычислении потери в весе взятой навески топлива.

Краткое описание методики

Аналитическую пробу топлива перемешивают в открытой банке шпателем и на разной глубине (из 2 – 3 мест) берут в предварительно взвешенные стаканчики (бюксы) навески топлива по 1 – 2 г. Стаканчики с топливом взвешивают, помещают в предварительно нагретый до 105 – 110 °C сушильный шкаф. При этой же температуре производят сушку: каменные угли, антрацит, горючие сланцы – 30 минут; бурые угли и продукты мокрого обогащения – 40 – 60 минут. По истечении времени стаканчики с навесками топлива вынимают из шкафа и охлаждают на воздухе в течение 2-х минут, 
а затем в эксикаторе – до комнатной температуры, после чего взвешивают.

После взвешивания производят контрольное просушивание в течение 30 минут и снова определяют потерю в весе. Контрольные просушивания производят до тех пор, пока разность в весе при двух последовательных взвешиваниях будет менее 0,001 г или до увеличения веса. Если последнее взвешивание показало увеличение веса, то для расчётов принимают предпоследний вес. Все взвешивания производят с точностью 0,0002 г.

Во время сушки в шкафу стаканчики с топливом должны быть с полуоткрытыми крышками, а при охлаждении и взвешивании – с закрытыми. Все вычисления при определении аналитической влаги топлива производят с точностью до 0,01 % и округляют до десятых долей процента.

Определение содержания влаги производят параллельно по двум навескам. Расхождение между результатами двух параллельных определений не должно превышать 0,3 %.

При получении результатов с расхождениями больше допустимых производят третье определение и за результат принимают среднее арифметическое двух наиболее близких определений.

Средняя влажность аналитической пробы топлива:

.

Влага рабочего топлива:

.

Примечание. Необходимо помнить, что при температуре 105 – 110 °С из топлива удаляется только адсорбированная влага, а влага, содержащаяся в минеральной части топлива, остаётся. При температуре выше 110 °С и длительном нагревании точность результата определения становится недостаточной, так как происходящие при этом побочные явления (окисление углерода топлива и разложение гуминовых кислот) вносят значительную погрешность, что недопустимо.

Результаты определений представляют в виде таблицы.

Определение аналитической влаги в аналитической пробе топлива

| № навески | № бюкса | Вес бюкса, г | Вес бюкса с пробой, г | Контрольные взвешивания, г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до просушивания | после просушивания | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | g |  |  |  |  |  |

| Вес пробы, г | Убыль веса, г | Влага аналитической пробы, % |
| --- | --- | --- |
| до просушивания | после просушивания, г |  |  |
| 9 | 10 | 11 | 12 |